青岛科技大学2011年科技成果汇编

## 一、高分子材料系列

### 1．受限自由发泡法生产高级微发泡氯聚乙烯装饰用型材、板材

热塑性塑料的受限自由发泡挤出成型工艺是我院开发的专利技术，其技术特点在于：兼具两种传统的塑料低发泡挤出工艺－自由发泡法和向内发泡法的优点，工艺路线科学合理，发泡过程可控可调；模具设计结构新颖，制造成本低廉；发泡体系性能优良；发泡制品泡孔

均匀细密，表面质量优异，力学性能良好。可采用单台挤出机（单螺杆或双螺杆挤出机），一种专用料，直接挤出表层结皮、芯层微发泡的新型ＰＶＣ装饰装修用型材、板材。其造型新颖、尺寸精密，力学性能优良，外观雅致。耐燃、耐潮、耐腐蚀、耐虫害，保温、隔音性能良好。表面可根据需要调节软硬、配色和配制纹案，表观密度在０．５－０．７克／立方厘米之间调节，与木材相仿。后加工及安装简易快捷。寿命大于３０年。

在化学建材中，新型低发泡塑料建材具有独特的市场竞争力和广阔的应用前景。其轻量化、节能化及高性能化的品质；良好的刚性及化学稳定性，方便的机械加工及施工性，优良的隔音、保温及绝缘性能等，都使之在世界建筑市场得到发展飞速，成为我国树脂加工业下一世纪发展的主导产品之一。

年产５００吨仿木型材的生成规模，年产值１０００万元，利税５２２．５万元，净利润４６６．５。半年即可收回投资。其寿命长、无污染、无锈蚀，维修简便，废旧材料可再生利用，符合人类在全国范围内节省资源、能源及保护生态环境的大潮流，具有明显的经济效益和社会效益。

### 2．玻纤增强聚丙烯

聚丙烯（ＰＰ）作为通用树脂之一，和其它通用树脂相比，具有较好的综合机械性能，并且相对密度较小，透明性及表面光泽好，耐热性能高，其维卡软化温度高于ＨＤＰＥ和ＡＢＳ，可在１２０℃下连续使用。其加工方式可采用挤出、注射等成型方法，广泛应用于汽车工业、家用电器、化学建材等行业。但是，尽管聚丙烯具有如此优良的性能，在许多实际应用中，由于是使用目的不同，对某些性能的侧重要求也不相同，因此，许多改性专用料就相应而生。玻纤增强聚丙烯在纤维增强系列中应用较多的一种，玻纤与其它纤维材料（尼龙、碳纤维、金属纤维）相比，具有材料来源广、价格便宜等特点。

品种：玻纤含量分别１０％，２０％，３０％三种，其它含量可根据需要进行生产。制造成本８５００～９５００元／吨；相对密度０．８６～１．１２；与纯聚丙烯相比拉伸强度增加５０～１００％；弯曲强度增加最高到３００％；弯曲模量增加最高到３００％；冲击强度增加１倍多；热性能提高，耐化学性能和电性能保持不变。

用途：在电器方面可用于，冷凝器用的多叶片风扇、电子部件微风器格栅、扩音器壳、叶轮泵、配电箱、机车底盘、承接夹具、电容器端子板、换气扇、通风机部件、洗碗机部件等。在汽车方面可用作仪表盘、车辆加热器、风扇罩、挡泥板衬垫、灯罩、多叶片风扇、散热器叶片、化油器罩、泵叶轮等。其它方面可用作压滤器的滤板、滤柜等。

### 3．阻燃聚丙烯

品种：含卤素阻燃聚丙烯Ｖ－０、Ｖ－１、Ｖ－２三种，颜色可任选。

不含卤素阻燃聚丙烯Ｖ－１、Ｖ－２、Ｖ－３三种，颜色可任选。

特性：机械性能保持原聚丙烯的８０～９０％，获得相应等级的阻燃专用料。

用途：用于家用电器中的电器箱体，建筑材料制品等。

### 4．聚烯烃无毒无卤阻燃功能专用料技术

阻燃级别： v-0级

以PP基为例的阻燃待系基本力学性能：

拉伸强度：               29Mpa   拆装伸长率：    >50%

缺口冲击强度（KJ/M2） :  >5.5

弯曲强度                 >35Mpa   弯曲模量        >1300MPa

密度                     <1.06    熔融指数        >3(2.16kg,230ｏc)

无重金属，无卤素

### 5.应对欧盟RoHS指令-3C产品用环境友好型阻燃塑料合金的开发

性能指标：（1）阻燃ABS：   拉伸强度    36MPa；

弯曲强度     58.1MPa；  冲击强度     50J/m (悬臂梁缺口)

阻燃         （UL-94）V-0.

（2）阻燃PA6： 拉伸强度     125.7MPa；弯曲强度     187.8MPa；

弯曲模量     6.2GPa；冲击强度     88.7J/m (悬臂梁缺口)

热变形温度     192.4℃；阻燃（垂直燃烧）FV-0

主要应用领域 ：本项目所开发材料主要用于3C类产品和汽车两大领域。其中3C产品主要包括计算机、通讯和消费电子产品三类电子产品。如电子计算机、手机、电冰箱、洗衣机、空调器、微波炉、彩色电视机、VCD视盘机、电冰柜等。

投资概算： 本项目总投资约120万元，其中包括设备费40万元。

技术成熟度以及在国内外达到的技术水平： 本项目已通过山东省科技厅组织的科技成果鉴定，专家鉴定委员会一致认为该成果达到同类技术的国际先进水平，且技术成熟，可直接实现产业化。

经济效益分析：欧盟RoHS指令的颁发已经引发了世界各国市场准入技术指令的连锁反应，美国、日本、韩国、泰国等国家相继效仿，出台了相关指令。我国信息产业部联合发改委、商务部、海关总署、工商总局、质检总局、环保总局于2006年2月28日发布了《电子信息产品污染控制管理办法》，同样对PBB和PBDE等6种有害物质含量作出了严格的规定，并将于2007年3月1日生效，被称为“中国版RoHS”。安全、健康、环保已成为整个3C产品行业不可逆转的发展方向。

经过20多年的迅猛发展，中国作为全球3C类产品制造中心的地位已不可动摇。其中，电冰箱、洗衣机的生产规模均已达到全球总量的20％，空调器、微波炉均已接近全球生产总量的60％，彩色电视机、VCD视盘机、电子计算机等的产量都名列世界前茅，对配套的阻燃塑料材料具有巨大的市场需求量。

实施本项目后，阻燃ABS以每吨2.5万元计算，每年销售1000吨，实现产值2500万元，阻燃增强PA6以每吨2.8万元计算，共销售1000吨，实现产值2800万元。到2007年累计实现产值5300万元，利税700万元左右。

期望的合作方式：技术转让

### 6．ＰＰ－Ｒ冷热水管材及共挤成型设备及管件模具制造技术

ＰＰ－Ｒ管材是欧洲国家在九十年代初研制并广泛应用的一种新型塑料管材，除具有一般塑料管材的共同优点外，还具有一些独特的性能：无毒卫生，可作纯净水输送管道，属真正环保型绿色建材；耐高温、耐高压、保温属节能产品；管道系统连接安装方式简单、可靠；原料可回收；ＰＰ－Ｒ管在欧洲的建筑冷热水系统中已逐步上升为主导产品。在德国，ＰＰ－Ｒ管在供水管中占到了２８％。９６年，意大利在冷热水系统中各类塑料管材的应用量分别为：ＰＰ－Ｒ ３０００万米，交联聚乙烯（ＰＥ－Ｘ）１７００万米，聚丁烯（ＰＢ）３００万米。ＰＰ－Ｒ管已被建设部列为重点推广和发展的产品。

我校利用自身在工艺设计、结构设计和成型设计方面的技术优势，经过一年多的刻苦攻关，研制成功了具有自主知识产权的ＰＰ－Ｒ管材共挤成型设备及管件模具制造技术，在挤出机螺杆设计、料筒设计、机头模具、自动化控制以及管件模具结构等方面均有较大的技术创新。ＰＰ－Ｒ管共挤成型设备的价格仅为进口设备的１／５，而引进国外同类生产线价格相当昂贵，需１２０万马克，合人民币６００多万元（不含管件模具和管件成型设备）。经山东省科委组织的专家鉴定委员会的评审，一致认为，该成型设备运转稳定可靠，自动化程度高，管件模具设计科学合理，技术水平处于国内领先，达到国际先进水平，所生产的ＰＰ－Ｒ管材和管件性能指标达到德国工业标准ＤＩＮ８０７７／８０７８。并建议尽快推向市场，以满足市场需要，促进我国建材升级换代。

ＰＰ－Ｒ管材共挤成型设备包括：

主管材挤出机一台（Φ６５，Ｌ／Ｄ＝３０：１）

标志线挤出机一台（Φ３０，Ｌ／Ｄ＝２５：１）

混料及真空上料、真空定型、冷却、牵引、喷码、切割系统、全电脑控制系统各一套。

挤出模具Φ２０、Φ２５、Φ３２、Φ４０、Φ５０、Φ６３、Φ７５共七套。

ＰＰ－Ｒ管件模具及成型设备包括：

９０°弯头 （Φ２０—Φ７５共七套）   ４５°弯头 （Φ２０—Φ７５共七套）

等径管套   （Φ２０—Φ７５共七套）   正三通     （Φ２０—Φ７５共七套）

异径管套   （Φ２５／Φ２０——Φ７５／Φ６３共八套）

异径三通   （Φ２５／Φ２０——Φ６３／Φ３２共九套）

管    帽   （Φ２０—Φ７５共七套）      内螺纹接头  （Φ２０—Φ６３共六套）

外螺纹接头 （Φ２０—Φ６３共六套）      外螺纹弯头  （Φ２０共一套）

内螺纹弯头 （Φ２０共一套）              内螺纹三通  （Φ２０共一套）

外螺纹三通 （Φ２０共一套）              法兰连接件  （Φ４０—Φ７５共四套）

共计７２套管件模具。

管件成型设备：

１２５克注塑机   一台    ２５０克   注塑机一台     ５００克注塑机    一台

厂     房：共挤成型设备４００平方米，管件成型设备１００平方米，辅助厂房（包

括供电、空压、混料等）１００平方米。

经济效益：年产管材６００吨、管件１６０吨，设备总投资４００万元，产值３３６０

万元利税１３６３万元。

三    废：无

### 7．汽车方向盘专用料

聚丙烯在汽车方面的应用情况是随着科学技术的发展而不断增加，主要用于取暖及通风零件，如空气管、除雾器喷嘴和暖风风扇；车箱部分的仪表盘、方向盘、车门内板及蓄电池外壳等方面。加上其它塑料品种，国外在汽车上最多可达车身重量的１５％，占４０％体积。因此，发展汽车专用塑料具有较好的前景。

采用ＳＢＳ改性ＰＰ成为汽车方向盘专用料。其性能指标：

熔体流动速率            g/10min                1.67

屈服强度                Mpa                  > 15

断裂强度                Mpa                  > 25

断裂伸长率               %                   > 600

弯曲模量                Mpa                  > 4600

弯曲强度                Mpa                  > 15

低温脆点                ℃                   < -50℃

缺口冲击强度            KJ/m                ≧ 69

维卡耐热                ℃                   > 130

耐劲开裂                Hr                   > 350

加工成型方式：注射成型。

### 8．高透明聚丙烯

高透明聚丙烯系采用新型成核剂，减少聚丙烯的球晶尺寸，提高透明性，用以代替ＰＣ，ＰＥＴ，实现高质量低成本。性能指标：

熔体流动速率            g/10min                > 4

密度                    g/cm3                    0.9１

拉伸强度                Mpa                    > 28

断裂伸长率              %                      > 200

弯曲湿度                Mpe                    > 35

悬臂梁缺口冲击强度      KJ/m 23℃              > 3.4

洛氏硬度（Ｒ）                                 > 80

热变形温度              ℃                     > 120

浊度                    %                      < 18

用途：微波炉餐具、注射器针筒、电熨斗水箱、汽车防冻液箱及食品包装领域。

成型方式：注射成型或挤出成型。

以上几种专用料工艺基本一样，所需设备完全一样。因此，一条生产线可以根据用户需要生产出许多不同的品种，仅颜色相差较大时，需注意颜色的相互交叉污染。

主要设备：２００立升的高速搅拌机，双螺杆挤出机（长径比大于３４），冷却水槽，切粒机等。

### 9．高反式— 1，4—聚异戊二烯合成的新方法

高反式 —1，4—聚异戊二烯（TPI）即人工合成杜仲橡胶，由于杜仲胶（TPI）硫化三阶段分别表现为三种不同性质的材料：①不硫化，是一种熔点仅60℃左右（可在热水中软化）的热塑性塑料，可用于医用夹板，矫形材料，假肢等；②低度硫化，是一种热弹性的形状记忆功能材料；③硫化度达一定值，成为普通橡胶，且因其耐疲劳性能好，滚动阻力低，在发展高性能轮胎上有前景。另外，TPI 还能与其它塑料、橡胶并用等特点。国外一直是采用钒或钒—钛混合体系溶液聚合法合成TPI,价格昂贵，难以推广。本方法采用负载型钛体系催化异戊二烯本体沉淀聚合法合成TPI，流程简单、投资省、效率高、能耗低、可大幅度降低生产成本， 为这种新材料的推广应用创造了良好条件。

主要原料：异戊二烯、三烷基铝、负载钛催化剂、抗氧剂等。

主要设备：聚合反应釜、干燥塔、蒸发器、冷凝器、贮缸、计量器和真空泵。

厂    房：100～150平方米（年产150～200吨计）。

经济效益：TPI的国际市场价格一直在13～15美元/公斤，甚至更高。本法合成用聚合

级单体异戊二烯的价格为10000 元/ 吨， 合成成本为14000元/吨，按国

际市场价的1/4每吨30000元计，效益也是可观的。

三    废：无

### 10.反式聚异戊二烯用于高性能轮胎的制造技术

高反式—１，４—异戊二烯（ＴＰＩ）可以用传统不饱和橡胶的硫化方法硫化成弹性体，也可以与天然胶（ＮＲ）、丁苯胶（ＳＢＲ）及顺丁胶（ＢＲ）等并用共硫化用于弹性体。这种弹性体的最大特点是滚动阻力小，动态压缩生热低，耐疲劳性能优异，同时耐磨性和抗湿滑性也不差，即具有轮胎行驶性能的较佳综合平衡，是发展高性能轮胎的理想胶料。以轮胎用胶ＴＰＩ使用１０％计，即为１０万吨／年的用量，市场是巨大的。

主要原料：异戊二烯、三烷基铝、负载钛催化剂、抗氧剂等。

主要设备：聚合反应釜、干燥塔、蒸发器、冷凝器、贮缸、计量器和真空泵。

厂    房：100～150平方米（年产150～200吨计）。

经济效益：按国际市场通行价格计算，高性能轮胎售价比普通子午线轮胎可提高２０％                                                            —４０％，如国内某品牌现售价为２４４元／条，开发高性能轮胎后售价提高２５％，即为３０５元／条，每条胎提高６１元，若按年产量１００万条计，即可增值６１００万元，除去单位成本提高的因素，年获利至少３０００万元以上。

三    废：无

### 11．反式聚异戊二烯形状记忆功能材料及产品的制造技术

高反式—１，４—异戊二烯（ＴＰＩ）经适度硫化交联，形成三维网络分子结构，但交联密度不高，交联点间分子链段仍能运动结晶，便形成记忆功能材料。在室温下，材料因结晶是硬质塑料，稍经加热使结晶熔融，便能象硫化橡胶一样可任意改变其形状，若在形变态使其冷却结晶，材料便固结在形变态。需要时只要再给以热刺激，材料便会因橡胶弹性作用恢复到原始性貌。是一种高附加值的产品。

主要原料：异戊二烯、三烷基铝、负载钛催化剂、抗氧剂等。

主要设备：聚合反应釜、干燥塔、蒸发器、冷凝器、贮缸、计量器和真空泵。

厂    房：100～150平方米（年产150～200吨计）。

经济效益：建３００吨／年ＴＰＩ伸缩管生产线，投资５００万元，产值１５００万元

／年，利润５００万元以上。

三    废：无

### 12．反式聚异戊二烯医用夹板及其它医疗产品的制造技术

高反式—１，４—异戊二烯（ＴＰＩ）在室温下易结晶，表现出坚韧塑料性质，而在高于其结晶熔点（６０℃左右）时，则转变成柔软的橡胶状。利用这一性质，可以制成一种无须制模、直接在身上成型而不会灼伤皮肤的医用材料。这种材料卫生、轻便、舒适，随体性好，可透Ｘ光射线，而且可以根据需要随时调整形状，打开检查、换药、清洗等，是取代传统石膏绷带、竹木夹板等作为外科医用夹板、矫形固托器材、假肢、运动护具等的理想材料。

主要原料：异戊二烯、三烷基铝、负载钛催化剂、抗氧剂等。

主要设备：聚合反应釜、干燥塔、蒸发器、冷凝器、贮缸、计量器和真空泵。

厂    房：100～150平方米（年产150～200吨计）。

经济效益：建年加工能力５００吨，投资５００万元，以ＴＰＩ原料２．０－２．５万

元／吨，医用产品２．５－４万元／吨计，年利税５００万元 。

三    废：无

### 13. 遇水膨胀型止水密封条

该项目是将吸水膨胀性的聚氨酯弹性体材料与传统的橡胶材料共混并用研制的新材料，可模压、挤出成型得到条状、片状等形状的制品。该制品接触到潮气或水后，聚氨酯弹性体材料吸水体积膨胀（体积可膨胀至原来体积的2～5倍）。当将该制品镶嵌在需要密封水的缝隙中，正常干燥情况下，该制品承受压强低，使用寿命长。当有潮气或水时，密封条吸水膨胀自动将缝隙充满增加密封压强，起到满意的密封效果。潮气或水消除后，密封条逐渐释放出吸收的水，体积收缩至原状，如此反复进行。

性能指标：硬    度/邵A     ＜80

拉伸应力/MPa     15～22

永久变形/ %       ＜20

体积膨胀/倍       2～5

应用领域：该项目产品可广泛应用于地下隧道、桥梁、建筑物之间接缝、水库堤坝、地下建筑物的防水密封以及在露天及潮湿环境中作业的大型设备的防水等。由以上产品的应用领域可知，该项目产品主要应用于大型工程中，并且目前市场上生产厂家不多，产品市场前景广阔。

投资概算：所需设备为橡胶开炼机、搅拌式反应釜、平板硫化机、挤出机、硫化罐、蒸汽锅炉，设备总投资约为35万元，占地200m2。

技术成熟程度：模压成型技术成熟；挤出成型生产工艺参数需进一步优化。

经济效益分析：产品以截面为3×1cm2的密封条计算：成本约为 4～5.30元/米。

### 14.高硬度、高强度、冲击强度高、耐磨性高的聚氨酯弹性体

聚氨酯材料是目前合成材料中，唯一一种在塑料、橡胶、纤维、涂料、粘合剂五大领域中均能得到广泛应用的材料。该项目技术可合成出高硬度、高强度、冲击强度高、耐磨性高的聚氨酯弹性体，可用这种材料浇注模压成各种形状的产品。

性能指标：  硬    度/邵D          ≥50

拉伸应力/MPa           ≥40

冲击强度/kJ/m          ≥40

邵坡尔磨耗/cm3          ≤30

应用领域：该弹性体材料制成的产品可广泛应用于石材抛光板、喷沙防护板、耐磨衬板、磨机衬里、动力传动齿轮等条件要求极其苛刻的场合。由于该材料的制品能够胜任工作条件极其苛刻的场合，因此，该材料应用范围很广，可以做仪器设备关键部位的零部件。材料的附加值很高，取得很好的使用效果。

投资概算：该项目所需设备为搅拌式反应釜、平板硫化机、蒸汽锅炉、产品模具，设备总投资约为25万元（只生产聚氨酯弹性体的预聚体原料）或30万元（生产相应的产品）。占地面积约为150m2 ，厂房局部高大于6m。

成熟程度：本项目技术完全达到工业生产要求。

经济效益：该材料生产成本约在20～30元/kg，产品销售价格较高约为80～120元/kg。

### 15.互穿网络结构的聚氨酯增韧环氧树脂

众所周知，环氧树脂粘合剂是一种结构性粘合剂，它具有粘合强度高、模量高、耐温等优点，但是他还存在很致命的缺点，就是其冲击强度、剥离强度低，粘合部位受力后容易断裂破碎，严重限制了环氧树脂粘合剂的应用范围。将具有柔性及弹性的聚氨酯大分子链段引入到环氧树脂粘合剂的固化剂分子中进行改性，然后用改性后的固化剂交联固化环氧树脂，就可显著改善环氧树脂粘合剂的抗冲击强度及剥离强度，拓宽其应用范围。

性能指标：固化温度/℃         室温～60

固化时间/h            48～10

适用时间/h             ＞0.6

剪切强度/MPa           ≥26

剥离强度/kN/m          ≥6.0

应用领域：经聚氨酯增韧改性的环氧树脂粘合剂，可广泛应用于多种材料之间（同种或异种）的粘接。不仅可应用于静态工作条件下的部件之间的粘接，而且更适合于受冲击及动态工作条件下的部件之间的粘接及固定。随着生产效率的提高，对于设备的组装、建筑建设及装饰，越来越多地采用效率高、不破坏基材的化学粘合剂粘合工艺，不同材质部件的连接尤其如此。经聚氨酯增韧改性的环氧树脂粘合剂，综合性能优异，其市场容量很大，应用前景广阔。

投资概算：该项目所需设备为搅拌式反应釜、蒸汽锅炉（或电加热设备），设备总投资约为20万元。占地面积约为100m2 ，厂房局部高大于6m。

成熟程度：本项目技术完全达到工业生产要求。

效益分析：该项目技术生产的改性粘合剂成本约为40～60元/kg，其销售价格约为100～300元/kg。

### 16.钢骨架聚氨酯复合的汽车配件

随着国家改革开放的不断深入发展，整个社会工作效率及生活质量的提高，汽车的使用量飞速发展，因此，对汽车配件的需求量节节攀高。本项目的产品主要是载重货车的钢骨架聚氨酯复合的汽车减震件及有关的液压密封件。聚氨酯弹性体具有优异的高强度、阻尼减震、耐油性能，以这种材料生产的配件是以传统橡胶生产的配件的理想的替代产品，性能优异。

性能指标： 硬    度/邵A                   ≥88

拉伸强度/MPa                    ≥25

扯断伸长率/%                    ≥380

200%定伸应力/MPa                ≥9

压缩永久变形/%                  ≤17

（50℃,24H,50%）

磨    耗/cm3/1.61km             ≤0.06

撕裂强度/kN/m                   ≥50

剪切强度/MPa                    ≥15

热空气老化/100℃,72h

拉伸强度/MPa                   ≥15

扯断伸长率/%                   ≥400

应用领域：汽车减震配件及气、油路的密封。

由于汽车的使用量飞速发展，因此，对汽车配件的需求量节节攀高。高性能的汽车必然需求钢骨架聚氨酯弹性体复合的汽车配件这样的高性能的制品，并且这种配件是一种易损件，因此，该项目产品市场前景广阔。

投资概算：所需设备为搅拌式反应釜、蒸汽锅炉、聚氨酯弹性体浇注机、平板硫化机及模具、后硫化室。设备总投资约为60万元，占地300m2。

成熟程度：完全满足工业生产。

效益分析：每件配件约需聚氨酯150g、纯利润约为12.00元。

### 17.大口径钢―聚氨酯弹性体复合管

该项目是集新材料、新技术、新工艺于一体的高技术项目。高性能聚氨酯弹性体具有高强度、高耐磨性、高抗冲击、高抗撕裂、高硬度下的高弹性，优异的耐溶剂性、耐辐射、耐候性，将其复合于不同材质的管道内外壁上就形成该项目产品。该项目加工工艺可采用浇注、注射、喷涂等多种高效率方式，可与大型及结构复杂的其它材料复合成型，操作方便，并且无“三废”，对环境无污染，所得产品综合性能优异。随着国民经济的健康稳步发展，大型现代化的企业、基础工业，城市建设服务网络，大量依赖于大口径的管网的正常输送气、液体介质，其管道铺设规模及规格向着高综合性能、大口径、超长化发展。因此，大口径钢—聚氨酯弹性体复合管技术可产生巨大的社会效益及经济效益。

性能指标:    硬    度/邵A：    65～85

拉伸强度/MPa：     16～24

伸 长 率/%：      400～550

永久变形/%：         ＜15

回    弹/%：         ＞20

磨耗/cm3/1.61km:      ＜0.02

应用领域: 原油、天然气超长距离输送，城市管道煤气、自来水、污水等的输送，现代化工矿、企业中腐蚀性产品的传递，火力发电厂中的冷却水输送与灰渣的外运等需管道输送的领域。

由于气体、液体管道输送，具有安全、高效、成本低等多种优点，随着社会的进步，经济活动全球化，越来越多的原料、产品采用大口径、超长距离(跨国、跨地区)管道输送。如原油、天然气超长距离输送，城市自来水、污水等的供给与排泄，现代化工矿、企业中腐蚀性产品的传递，火力发电厂中的冷却水输送与灰渣的外运都离不开大口径、性能各异综合性能高的钢―聚氨酯弹性体复合管，因此，随着社会的发展与进步大口径(φ≥150mm)超长(L≥6m) PU内覆层性能优异(耐磨、耐化学介质、无毒、低阻力等)复合层粘接强度高的用于主干管网的钢―聚氨酯弹性体复合管就成为重大施工项目急需的重、难点工程。所以，大口径钢―聚氨酯弹性体复合管市场容量很大。

投资概算：所需设备为搅拌式反应釜、蒸汽锅炉、聚氨酯弹性体浇注机及配套装置、长硫化室、管道预处理装置，设备总投资约为45万元，占地400m2。

成熟程度：完全满足工业生产。

效益分析：对于口径φ=295mm的发电厂煤灰浆输送管每米利润约为300元。

### 18.铁路系统减震、密封聚氨酯复合制品

随着国民经济的日益发展，对铁路运输提出了更高的要求，既要高度高效、高负荷，又要安全舒适，并且要求铁路设备及配件性能好、使用周期长。因此，为适应高速铁路发展的要求，对铁路轨道下的减震垫板的性能指标提出了很高的要求。聚氨酯材料由于其制备及结构的特殊性，在众多的高分子材料中独树一帜，成为一个重要门类。在聚氨酯大分子中采用不同的主链结构、调节嵌段的长度与分布。变化分子量大小，交联密度及改变制备工艺及技术等因素，就可在很大的范围内改变它的性能（如硬度可由邵A20增大到邵D80）。由聚氨酯弹性体的结构特点可知，分子链段的极性强，强度高，硬度高，动态变化时，内摩擦耗能大，阻尼减震性能好，撕裂强度高，并且大分子主链是饱和的，因此，较传统橡胶制品的耐臭氧热老化性能要好，使用寿命更长。PU废旧材料易于回收利用，并且容易做到生物降解，因此，聚氨酯轨道弹性减震垫板不仅性能优异，而且可做到清洁化生产，成为满足环境保护的产品。

性能指标：  硬    度/邵A                  ≥85

拉伸强度/MPa                   ≥25.8

扯断伸长率/%                   ≥346

200%定伸应力/MPa               ≥10.0

压缩永久变形/%                 ≤17

（80℃，24H，50%）

工作电阻/Ω                   ≥1.1×1012

磨    耗/cm3/1.61km            ≤0.2

静 刚 度/kN/mm              85–110

热空气老化/100℃,72h

拉伸强度/MPa                  ≥17.8

扯断伸长率/%                  ≥383

应用领域：高速、重载铁路以及需要减振的大型精密设备仪器的减震基础。

随着国民经济的大发展，人们对铁路的安全、重载、高速提出了更高的要求，铁路进入了快速发展时期，聚氨酯弹性体减震垫板已经京沪铁路实际运行检验，证明性能优异。目前铁路每公里需3360块减震垫板（每块重320g），使用周期可达4年。年产100万块只可铺路3000公里。目前该产品在国内是空白，项目产品市场前景广阔。

投资概算：投资概算：所需设备为搅拌式反应釜、电加热控温装置、聚氨酯弹性体浇注机、平板硫化机及模具、后硫化室等，设备总投资约为250万元，占地3000m2。

### 19. 钢塑复合管机电一体化生产线

成果简介:钢塑复合管是将内外两层的塑料和中间的钢层，经过特殊生产工艺复合而成，采用的塑料为高密度交联聚乙烯，钢骨架为纵向焊接的密闭钢管。具有高强度、长寿命、耐腐蚀、抗静电、清洁无毒、耐候性强（使用温度范围 -50℃～90℃）、阻燃性强、气密性好、美观、安装方便等特点。可广泛应用于天然气、石油、城市供水、海底液体介质、矿井水气、部分化学介质输送等领域。

青岛科技大学高分子工程材料研究所研制的钢塑复合管生产设备采用五层共挤一步法成型工艺，生产效率高，自动化程度高，连续成管率高，生产成本低，平均节能达70％。该项目获得了国家科技部杜邦科技奖，为国内独创技术，技术水平达到国际领先水平。

投资概算:本项目投资概算为1000万元，流动资金400万元，项目总投资1400万元人民币。

经济效益分析如下：

（1）产品成本

表1  钢塑复合管单位成本表

| 原材料成本 | Φ160 | Φ270 | Φ370 | Φ500 | Φ800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢带（4000元/吨） | 6.0Kg | 20Kg | 27Kg | 49Kg | 118Kg |
| 胶（25元/Kg） | 0.52Kg | 1.4Kg | 2.3Kg | 3.14Kg | 6.0Kg |
| 原材料成本（元/m） | 64 | 179 | 271 | 416 | 892 |
| 次品（5％） | 3.2 | 8.5 | 13.5 | 20.8 | 44.6 |
| 包装（元/m） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
| 原材料成本合计 | 68.2 | 189.5 | 285.5 | 439 | 946 |
| 人工费用 单台15～45人×1000元/月×12月＝18～54万元 |  |  |  |  |  |
| 水、电、气费用 | 15 | 35 | 46 | 90 | 128 |
| 设备折旧 | 14 | 17 | 24 | 53 | 71 |
| 合 计（元/m） | 98.33 | 243.31 | 357.53 | 584.20 | 1148 |

φ90-160钢塑复合管销售单价暂按150.00元／m计算，φ160-270钢塑复合管销售单价暂按450.00元／m计算, φ270-370钢塑复合管销售单价暂按600.00元／m计算, φ370-500钢塑复合管销售单价暂按1800.00元／m计算,φ800钢塑复合管销售单价暂按2500.00元／m计算。

（2） 产品利润

表2  利润表                              单位:万元

| 项目 | Φ90－160 | Φ160－270 | Φ270－370 | Φ370-500 | Φ800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营收入 | 2700 | 8100 | 10800 | 32400 | 45000 |
| 减：主营成本 主营税金 | 1770 | 4379 | 76435 | 10516 | 20664 |
|  | 224 | 759 | 904 | 4278 | 4800 |
| 主营业利润 | 743.58 | 2962 | 3461 | 17608 | 19537 |

期望的技术合作模式：投资建厂、技术转让等。

### 20．外墙保温装饰复合板材成套设备生产线

成果简介：复合外墙装饰保温板材主要是应用于建筑的外墙及公共设施的装饰与保温方面，其节能、环保性能已在国内外得到了证实。该产品具有以下特点：（1）具有装饰保温为一体的功能。（2）安装简单，操作方便，省力省工。（3）表面经过特殊处理，具有高强的耐蚀能力，保用30年。

青岛科技大学高分子工程材料研究所研制的复合板流水线采用世界上最先进的三层一次成型技术，即成型的外层铝合金——聚氨酯（或酚醛树脂）发泡——内层铝合金一次挤压注入发泡成型技术，生产的板材具有成品率高、成本低、效率高等优点。复合板材构造：由外层铝板（0.48mm厚），阻燃聚氨酯（或酚醛酚醛）发泡保温层（25mm/50mm厚），背面铝箔（0.06mm厚）三层材料复合压制成型。板材自重约3.5Kg/m2。

该流水线采用闭环自动化控制，对流水线的生产速率及产品规格可任意控制，最常生产的板材型号宽度为300～600毫米，厚度为25～50毫米，长度可根据用户的要求随意定长，可24小时连续工作，流水线工作温度在-5～+40℃范围。

该项目获得了中石化科技进步二等奖，技术水平达到国际先进水平。

投资概算：本项目投资概算为900万元，流动资金400万元，项目总投资1300万元人民币。

经济效益分析：以年销售75万平方米计，销售收入为7500万元，利润为1500万元。

期望的技术合作模式：投资建厂、技术转让、合作开发等。

### 21. 可见光分解水制氢催化剂及其制备方法（公开号：CN1785523A）

成果简介：此项目涉及一种可见光分解水制氢催化剂及其制备方法，该催化剂包括富勒烯－两亲性高分子－类胡萝卜素三元非共价型分子复合物，再在一定PH值的水溶液中成微相分散体系或高分子膜分离型催化剂体系，在可见光（320nm～800nm）照射下，可直接将水分解产生氢气或在膜两侧分别产生H2和O2。产H2活性为10～100ml/lg.lg。加Mn＋2后可增加产H2催化活性，延长催化体系的催化活性周期。该催化剂及其制备方法简单、高效、无毒。是百分之百的绿色催化体系，可制得燃料电池用高纯H2，以及新型太阳能电池，为进一步的仿生学应用性研究扩展了新的方向。该项目目前尚需以风险投资形式进行合作开发，前期投资额约50～200万人民币，详细面议。

### 22．超细无机粒子改性聚丙烯材料

选用特种界面活化剂，优化相应助剂，将活化的超细无机粒子填充改性聚丙烯，可先造粒，再通过挤出、注射等工艺加工成型，也可以直接挤出、连续化压延成片材。该改性ＰＰ复合材料的填充量较大，韧性好，加工流动性好。可以用于洗衣机等家电配件、吸塑用片材等。

产品应用范围广，原料成本与售价差约为４５００元／吨。

主要设备：２００立升的高速搅拌机，双螺杆挤出机（长径比大于３４），单螺杆挤出

机，压延机，冷却槽， 切粒机等。

### 23. 热塑像胶专用粒料

邵A10---邵A90各种硬度的热塑像胶粒料；不用硫化，可用注塑、挤塑、摸塑成型；无边角废料、可反复热塑成型；可做成高度透明，色彩制品。可做为水封件、主封条、圈、套，高弹性，成本低。

效益：每吨原料成本 0.8万---1.5万/吨；售价 ：1.5万---2.2万/吨；产量： 月产量50吨。

投资：主辅机： 20万； 厂房：面积至少40M2

### 24．填充型功能母料

原料：载体树脂、填料及其它助剂均为国产、市售。工业品级。

工艺：混合、挤出法造粒。

指标：符合填母的部颁标准。

用途：聚烯烃非透明制品。

设备：两套捏合机、螺杆挤出机。厂房60～80平方米即可。

效益：一个原班产量3吨左右。每吨原材料成本1500～1700元， 售价2500

～2700元/吨。

三    废：无。

### 25．废农膜回收再生利用

原料：废农膜、其它助剂均为国产、市售，工业品级。

工艺：机械洗涤，造粒、加工成型。

用途：制备聚烯烃类再生塑料制品。

设备：一条生产线设备投资10万元。      厂房：80～100平方米。

效益：一个原班产量0.6～0.9吨， 吨原材料成本1500 元， 再生粒料3000 ～

4000元/吨。

三废：无。

### 26.聚烯烃无毒无卤阻燃功能专用料技术

阻燃级别：v-0级

以PP基为例的阻燃体系基本力学性能

拉伸强度：29MPa                   断裂伸长率：>50%

缺口冲击强度（KJ/M2）: >5.5         弯曲强度  >35MPa

弯曲模量 >1300MPa                 密度      <1.06

熔融指数  >3(2.16kg,230ｏc)

无重金属，无卤素

项目负责人：陈占勋       联系电话：13012505567

### 27．特种橡胶密封制品

采用氟橡胶等特种橡胶，经模压硫化制成的耐高温、高速、高压、 具有高性能的密封制品。可用于发动机系统、液压系统、燃油系统。耐腐蚀、耐高温、耐高压等使用条件苛刻，一般密封制品达不到要求的场合。

主要设备：炼胶机、平板硫化机、烘箱等。耗电量100KW。厂房面积100平方米。

经济效益：高附加值产品，利润可达50%。

三    废：无。

### 28．热塑性弹性体密封型材料

采用特种酸性树脂和特种弹性体，经高温共混、 挤出工艺制成的热塑性弹性体密封型体材料。具有强度高、压缩永久变形性小、热稳定性好、耐低温等特点。可用作车辆门窗密封和高质量的建筑门窗密封。

主要设备：高速搅拌机、炼塑机、造粒机、挤出机，耗电量100KW，厂房面积

200平方米。

经济效益：工艺简单，不需要硫化，无废料。原材料成本比橡胶密封条低。

三    废：无。

### 29.ACR系列加工助剂生产技术

曾完成ACR-201、ACR-301，ACR-401，ACR-501系列加工助剂开发研究。产品性能达到日本吴羽公司、日本钟渊公司、美国罗姆哈斯公司系列产品性能。生产技术已转让国内数家企业。

### 30.ACR系列抗冲击改性剂技术开发

ACR抗冲击改性剂是替代CPE、EVA新一代抗冲击改性剂。曾作为中石油公司产业化开发项目，最新开发的ACR抗冲击改性剂性能可与日本吴羽KM355P相当，并在国内首先实现了产业化，填补了一项国内空白。

### 31.丁苯胶乳系列产品生产技术

专用丁苯胶乳生产技术：地毯用丁苯胶乳，无纺布、不织布及纤维处理用丁苯胶乳，水泥、沥青用胶乳，特殊纸及纸加工用丁苯胶乳。大粒径丁苯胶乳（或丁二烯胶乳）生产技术是目前国内唯一技术拥有者。

★

### 32.ABS树脂系列牌号生产技术

采用乳液-本体聚合掺混法生产ABS树脂，包括：高抗冲ABS，高流动ABS，耐热ABS，阻燃ABS，透明ABS等

★

### 33.SAN树脂（苯乙烯-丙烯睛）系列牌号生产技术

采用本体聚合法生产SAN树脂，AN结合量达：23-33%（wt）。

★

### 34.MBS树脂系列牌号生产技术

MBS树脂作为PVC树脂的一种改性剂。依MBS树脂结构的不同，MBS对PVC树脂改性作用不同，透明性MBS使PVC片材具有高透明性、高耐弯曲白化和优良的表面光泽；抗冲击性MBS是硬质、半硬质及软质透明PVC制品的理想抗冲击改性剂。

★

### 35.聚酰亚胺薄膜生产技术

聚酰亚胺由于其出色的耐热性，被广泛应用于电子、人造卫星、原子能、航空等各种工业上，是现代高科技产业开发中不可缺少的耐热材料。此技术已实现工业化。

★

### 36.高强度可溶性聚酰亚胺高分子材料生产技术

针对聚酰亚胺的难溶难熔，使其加工应用受到了限制。高强度可溶性聚酰亚胺研制成功，开拓了聚酰亚胺的应用范围。目前此技术已应用到国家核物理实验中。

★

### 37.热塑性弹性体电缆料

热塑性弹性体电缆料（TPE）以聚丙烯、乙丙橡胶和聚氯乙烯、丁腈橡胶为主要原料，加入各种助剂，采用动态交联技术，经过先进工艺，混合、动态交联、造粒制得的电线电缆用塑料。具有优异的耐热、耐候、耐臭氧、耐紫外线等性能，更有良好的电气性能和极好的耐低温性能。TPE 还具有良好的机械物理性能和类似于通用塑料的加工性能。

性能指标：

1.硬度(5 秒邵氏) 64

2.密度 g/cm3 0.96

3.拉伸强度 ≥ MPa  6.7

4.断裂伸长率 ≥ % 330

5.热变形 ≤ % 50

6.低温脆化温度 ≤ ℃ -65

7.20℃时体积电阻率≥ Ω·m 1.0×1012

应用领域：该材料广泛适用于电线电缆的生产，加工方便，不用硫化，外观有橡胶电线的外观。

投资概算：主辅机： 20万； 厂房：面积至少40M2

技术成熟程度：生产配方及技术较成熟，材料硬度等指标可调。

经济效益分析：每吨原料成本 0.8万---1.5万/吨

技术合作模式：技术合作、技术转让、合作开发。

### 38．渗灌用橡塑复合管

渗灌技术是继喷灌、滴灌之后的又一节水灌溉技术。渗灌是一种地下微灌形式，在低压条件下，通过埋于作物根系活动层的灌水器（微孔渗灌管），根据作物的生长需水量定时定量地向土壤中渗水供给作物。

该项目包括"橡塑渗灌管材料配方技术"和"生产工艺流程技术"。其中，材料配方主要用废旧轮胎制成的橡胶粉和热塑性高分子材料及特殊添加剂；生产工艺流程是优化所有可能的工艺流程后确定的最佳工艺流程。该技术特点是：成本低、产量高、性能稳定。"橡塑渗灌管"的外观为黑色，形状呈圆形，整体结构为三维连通管网，小孔分布均匀，随压力增加，渗水量随之增加。橡塑渗灌管既可埋藏于作物根系活动层，也可代替滴灌安装在地表面，在一定的压力作用下，水通过毛细孔渗透到作物根系，达到渗水灌溉的目的。渗灌管是渗灌系统的关键部件，在管壁上无规则地分布着毛细微孔。

应用领域：主要适用于蔬菜、花卉大棚、果树和名贵药材等经济作物。 
技术成熟程度：该项目技术完全达到工业生产要求。 
投资概算：约500平方米厂房，双螺杆挤出机，单螺杆挤出机，每条生产线20～40万元。

经济效益分析：成本0.8元/米左右（视管理水平而定）；大批量销售价1.6元／米。

### 39．橡胶管硫化包覆材料及包覆工艺

项目简介：为保证胶管硫化工艺的环保性和提高胶管硫化质量而开展的，胶管的硫化工艺是胶管生产的最后一道工序，它直接影响产品的质量，目前，国内胶管生产行业硫化工艺一般采用裸硫化、包布硫化、包铅硫化，与之相比较该高分子材料的成功研制和相应工艺，首先可在保证产品内在和外观质量的同时，避免了日益被社会重视的金属铅对环境和人体的污染及毒害问题；还可以避免因采用裸硫化及包布硫化造成的胶管外观质量缺陷较多的问题；并且由于包塑工艺的设备投资较少、原材料的综合成本较传统的包铅工艺低很多，使产品的制造成本大幅度下降。

材料性能指标：

| 性 能 | 指 标 |
| --- | --- |
| 密度/（Mg m-3） | 1.03 -- 1.05 |
| 拉伸强度 /MPa | ≥40 |
| 弯曲强度 /MPa | ≥45 |
| 冲击强度/ KJ/m2 | ≥30 |
| 溶体流动速率 g/10min | ≤3 |
| 唯卡软化点/℃ （5Kg） | ≥210 |
| 反复使用次数 /次 | ≥15 |

应用领域：该项目产品和工艺可广泛应用于橡胶软管和纤维骨架及钢丝骨架的橡胶管硫化工艺。该材料和工艺是胶管硫化工艺的重大换代，成功的取代包铅硫化并能提高成品质量，改善生产环境，是胶管硫化工艺的必由之路，有远大的前景。

投资概算：（1）包覆材料：双螺杆挤出机，造粒机，设备总投资约为30万元。（2）胶管包覆工艺：塑料挤出机，烘干机，粉碎机，剥塑机，设备总投资约50万元。

技术成熟程度：包覆材料的生产和包覆工艺都较成熟，已达到国内先进水平。

经济效益分析：包覆材料成本约5万元/吨（进口材料约8-9万元/吨），以四分汽车空调胶管为例按一次性能用12次计算成本为：0.7644/12=0.0637（元/米次）。

期望的技术合作模式：技术合作、技术转让、合作开发均可。

### 40.氯化聚乙烯（CPE）弹性体的应用

氯化聚乙烯（CPE）弹性体已成为一种价廉物美深受欢迎的新型橡胶材料，该橡胶具有良好的综合物理机械性能，其中拉伸强度、耐候性、耐老化、耐寒性、阻燃性、高填充和颜色稳定性等性能尤为突出。可广泛应用于挤出及模压橡胶制品，如电线电缆、胶管、密封胶条等。该材料可单独使用，也可与氯丁橡胶（CR）、三元乙丙橡胶（EPDM）、天然橡胶（NR）等多种橡胶并用，其应用前景极为广阔。

现已开发出了多种电线电缆护套（普通、矿用、汽车点火线、船用及彩色护套等）、胶管、胶辊、胶板、胶鞋等制品，并将继续开发其他领域的应用。

### 41.彩色橡胶地砖生产技术

项目简介：利用废旧橡胶材料，通过特殊加工工艺，制备各种颜色、形状的橡胶地砖、地垫，变费为宝。

性能指标：

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 硬度/邵A | 度 | 45～65 |
| 拉伸强度 | MPa | 2.5~4.0 |
| 扯断伸长率 | % | 120~150 |

应用领域：

①学校、幼儿园、托儿所活动场地、儿童卧房；游乐园、儿童运动场、小跑道、小操场、舞蹈房。

②老年活动中心；敬老院走廊；家庭浴室、卫生间、阳台等场地。

③游泳池岸边、洗浴中心、桑拿浴室、淋浴间和过道。

④娱乐活动场所、舞台、康体中心、健身房、练功房、柔道和摔跤训练场馆。

⑤车站、码头、机场、甲板；办公室、写字楼、宾馆走廊；住宅小区露天活动场地。

⑥人行道、地下通道、过街天桥等防滑路面。

⑦公园健身器械场地；特色文化、体育广场、喷水池周围、高尔夫球场通道。

⑧体育比赛、训练场馆、球场、跑道；陆海空三军及武警部队训练场；军校、警校、武校、体校及体委训练场。

⑨发电厂、变电所机房及配电室；实验室、精密仪器室、电脑室防静电；医院病房、图书馆、高档影剧院、会议室、播音室等等，用途十分广泛。

投资概算：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 价格 |  | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位(万) | 总价(万) |  |  |
| 1 | 搅拌机 | 50kg | 1 | 0.7 | 0.7 | 2KW |  |
| 2 | 搅拌机 | 25kg | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.1KW |  |
| 3 | 筛分机 | 三块筛网 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1KW |  |
| 5 | 成型模具 | 500×500mm | 12套 | 0.1 | 1.2 |  |  |
| 6 | 打包机 |  | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 7 | 通风设备 | 25″通风机 | 5台 | 0.06 | 0.3 |  |  |
| 8 | 加热室 |  | 1台 | 1.5 | 1.5 |  | 燃煤 |
| 9 | 生产转盘 | 40工位 | 1台 | 3 | 3 |  | 自制 |
|  | 合计 |  |  |  | 7.55 |  |  |

设备：15万元             厂房：300m2

技术成熟程度：成熟
经济效益分析：

| 年产量 | 3万m2 |
| --- | --- |
| 出厂售价 | 120元/ m2 |
| 年产值 | 120元/ m2×3万m2＝360万元 |
| 年利润 | 360万元－137.29万元＝222.71万元 |
| 年收益 | 222.71万元＋1.2万元＝223.91万元 |
| 全员劳动产值 | 27.7万元/人年 |
| 投资回收期 | 1~2个月 |

期望的技术合作模式：技术转让

### 42．固相法氯化聚乙烯

氯化聚乙烯（CPE）在我国普遍采用的方法为水相法，其缺点是三废严重， 固相法CPE在这方面进行了重大改进。

本方法的特点；①常压下进行反应；②Cl2气循环使用， 反应中氯的利用率接近理论值；③付产物盐酸可作为工业盐酸（浓度28～32％）；④基本无三废；⑤可生产任意氯含量的CPE；⑥可生产不同性能指标的CPE；⑦设备腐蚀性小；CPE 可用作PVC增韧剂、防水卷材、密封条、电线电缆护套、导风筒等。

主要设备：反应釜、贮罐、水泵；电约30KW；厂房50平方米/每条生产线。

经济效益：按一条生产线可生产中氯（CI％=35％）CPE 200T/年，高氯化CPE

（CI ％≥60 ％）100T/ 年;盐酸可回收降低成本来计算， 中氯CPE

利润2500～3000元/吨；高氯CPE利润约5000元/吨。

三    废：氯化钠水溶液。

### 43．固相法氯化聚氯乙烯

氯化聚氯乙烯（CPVC）作为一种耐腐蚀、耐高温（与PVC相比）材料， 用于制备化工厂输送热液体及热水的管道，国内尚未广泛推广，但其材料的使用具有良好的前景。

本方法特点：①常压下进行；②反应速度快，能耗小；③CI2循环使用， 其利用率接近理论值；④付产物盐酸浓度可达28～32％；⑤基本无三废；⑥后处理过程极简单；⑦对主设备的腐蚀性可忽略不计。

主要设备：反应釜、贮罐、水泵；电约30KW；厂房50平方米/每条生产线。

经济效益：每条生产线可生产〉60％氯含量的CPVC为150T/年。

三    废；氯化钠水溶液。

### 44．高效丙烯酸涂料印花增稠剂

本产品以丙烯酸和丙烯酰胺为单体以矿物油为分散介质进行乳液聚合反应而制成。产品增稠效果在相同聚合物含量情况下，可达到进口PTF一类产品的1.5倍左右，其它性能相似。

主要设备：聚合釜（搪瓷或不锈钢，可抽真空达0.08GPa）1～3台、真空泵、

加热系统、上下冷却水。   厂房100平方米。

经济效益：目前市售PTF每吨4万元左右，本产品成本1.5万元，每吨利润可达

2.5万元左右。

三    废：无

### 45．丙烯酸—丙烯酸酯水乳性增稠剂

本产品采用丙烯酸、甲基丙烯酸和丙烯酸酯为单体制成的水乳性增稠剂，加氨水等碱类可以迅速使水增稠，可以用于内外墙水性涂料和涂料印花浆的增稠。聚合工艺采用单釜间歇式操作，100g自来水加本增稠剂7g粘度可达10万Cp。

主要设备：聚合釜、加热系统、冷却系统；  厂房50平方米。

经济效益：吨利润4000元。

三    废：无

### 46.丙烯酸酯系列合成高分子乳液生产技术

①用于外墙、内墙涂料的多种苯丙乳液、纯丙乳液、硅丙乳液。

②可用于纸加工涂布（铜版纸、白版纸）的苯丙乳液、纯丙乳液。

③可用于混凝土路面、建筑立面养护用的高分子乳液。（替代传统的草帘铺盖、洒水养护、塑料布覆盖等养护方法，一喷即可。该项目已通过交通部组织的鉴定，已在30公里路面应用）

该类乳液为涂料中的成膜物，在涂料中占的比例为15%~30%。乳液的质量是影响涂料质量的最主要因素。

其主要原料：苯乙烯、丙烯酸酯类、含硅烷丙烯酸酯、硅溶液、乳化剂、引发剂等。

其成本与售价视市场原材料波动，一般情况下利润空间为1000元/吨左右。

该项目设备投资很低，主要设备有搪瓷反应釜，回流冷凝器，热水炉或蒸汽锅炉，一个1000升搪瓷反应釜的规模，设备投资低于10万元，可年产500吨乳液。

### 47.水性木器漆高分子树脂乳液合成技术

该项目产品已经上市，属中高档水性木器漆。以高硬度、高亮光、高耐磨、良好的耐水水性、低VOC含量为主要特点。

①单组分乙烯基改性聚酯型聚氨酯水性木器漆乳液（PU/S-1）。

②单组分耐黄变丙烯酸酯改性聚氨酯水性木器漆乳液（PU/M-2）。

③单组分高硬度脂肪酸改性聚氨酯水性木器漆乳液（PU/R-2）。

④水性木器漆配漆技术。

该项目是目前前景最看好的优选项目，我国每年约需10~20万吨木器漆，但目前市场上多为溶剂型木器漆，因其挥发性有机物（VOC）含量高，污染环境，特别在室内装修时气味大，长久不散，是造成多种疾病（小儿白血病、老年气管病等）的重要因素。因而，国家已将溶剂型木器漆列为淘汰产品。

目前市场上出现的水性木器漆多为用国外进口的乳液配制的产品，而生产这类乳液才是水性木器漆的核心技术。接产该项目，若仅生产销售乳液（卖给配漆的厂家），利润空间为10000元/吨，若生产销售成品漆，利润可达20000元/吨。

该项目设备投资视规模而定，主要设备为搪瓷反应罐（多个），真空泵，冷凝器，锅炉（热水锅炉即可）等，规模为1000吨/年。设备投资50万元，规模为500吨，总投资30万元。本项目有更详细可行性分析。

本项目产品性能可与溶剂型聚氨酯漆相媲美，在市面上水性漆品种中属上等产品。其中PU/S-1、PU/M-2硬度可达2H，PU/R-2硬度可达2~3H。

该项目主要原料为TDI、聚酯多元醇、丙烯酸酯等。

### 48.醇溶-水稀释性合成高分子树脂溶胶生产技术

①水溶性压敏胶粘剂（可用于啤酒瓶签胶，便于清洗）。

②金属箔表面光亮、滑爽涂层的装饰胶。（可用于金属箔包装的表面涂饰改性）

该项目两类产品属同一类型生产技术。视工艺配方不同可生产胶粘剂，也可生产涂饰用成膜树脂。其中金属箔表面光亮涂饰胶，可用于铝箔、铜箔保护材料的表面装饰（如香烟内盒包装，食品真空铝箔包装等），还可用于水性油墨成膜，使油墨印刷表面光亮、滑爽，是各种精美包装材料表面印刷涂饰的优选品种。

该项目生产设备投资小，主要为：搪瓷反应釜，回流冷凝器等。无三废、无污染。主要原料为丙烯酸酯、苯乙烯等。利润空间为2000~3000元/吨。

★

### 49.低表面能涂料用高分子树脂溶/乳液合成技术

①全氟碳改性丙烯酸酯聚合物乳液。

②水稀释性全氟碳改性丙烯酸酯聚合物溶胶。

该项目属特殊品种的高分子树脂乳液。涂膜后，与水接触角>70度。可提高涂层的耐洗刷性、清洗自洁性能。其项目用途及投资同一、三。利润空间为3000元/吨。

★

### 50.特种表面性质的合成高分子乳液

①表面富阳电荷乳胶粒的苯丙乳液。

②表面富阴离子电荷的聚丙烯酸酯乳液。

③大颗粒苯丙乳液。

该项目的合成技术较为特殊，其主要特点是采用了高分子表面活性剂做乳化剂，因而无泡沫、钙离子（Ca2+）稳定性好。可用于水性电泳涂料等。其中大颗粒苯丙乳液，粒径为700~800nm，可直接作为白版纸、铜版纸涂料中的有机颜料和填料，也可在阻尼涂料中作为填料使用。表面富电荷的乳液还可用于无机空心球壳材料的制备。该项目设备投资等同一。

★

## 二、化工产品系列

### 51、聚氧乙基接枝聚羧酸减水剂

产品的性质：该产品为液体（固含量30%），其溶液呈弱碱性。

产品用途：聚羧酸系高效水泥减水剂是继以木钙为代表的第一代普通减水剂和以萘系为主要代表的第二代高效减水剂之后发展起来的第三代高效减水剂。与萘系等第二代高效减水剂相比，具有掺量低、减水率高、混凝土拌合物坍落度保持性能优异、增强效果显著、低收缩、低含碱量、引气量适中、环保性能好等一系列优点。可用于混凝土、水泥砂浆等。

目前，日本、美国、欧洲等很多发达国家都大力推广聚羧酸系高效减水剂，其用量甚至已超过萘系等高效减水剂而成为高效减水剂的主流。近年来，我国基本建设蓬勃发展，高层、大跨度等大型现代化建筑层出不穷，而萘系等高效减水剂的基本性能已不能满足这些工程的需要，国内不得不从国外进口。国内有不少单位研制和生产该产品，但价格普遍较高，难以推广。

我们采用新的接枝聚合工艺和配方，不仅简化了合成工艺，显著降低了合成成本，而且产品性能优于国内的同类产品，当用量为水泥量的0.3%，水泥的净浆流动度高达260-300mm，减水率达30-35%，同时具有良好的保坍性，并能提高混凝土的强度。

合成工艺简介：合成工艺很简单，通过各种单体聚合-中和-接枝而成。

使用方法及注意事项：添加量约为水泥量的0.3%(按有效成分计)，若按液体量计，添加量约为水泥量的1.0%。

注意事项：

1）对不同的水泥，其用量可适当调整，用量一定要准确计量，否则减水效果降低或引起泌水。

2）所用砂子应尽可能不含泥，否则，减水效果就会降低。

3）不易和萘系等减水剂等复配使用，若要复配使用，必须先进行复配试验。

经济效益分析：30%液体产品原料成本约0.45万/吨，生产成本约0.5万/吨，售价0.7万/吨，吨利润0.2万/吨。按年产5000吨计，年利润1000万。

主要设备：常压反应釜、蒸汽锅炉等。

三废：除少量冲洗车间废水外，无其他三废排放。

★

### 52、环保型钙锌高效热稳定剂的开发

性能指标

| 产品名称 |  | 环保型新钙锌多官能团 热稳定剂 |  |  | 检验类别 |  | 自 检 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  | 青岛新材料科技工业园 发展有限公司 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| 抽样地点 |  | 仓 库 |  |  | 送样人员 |  |  |  |
| 抽样基数 |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |
| 产品批号 |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |
| 检 验 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 单 位 | 标 准 |  | 结 果 |  | 结 论 |
| 1 | 外 观 |  | / | 白色粉末 |  | 白色粉末 |  |  |
| 2 | 堆积密度 |  | g/cm3 | ≤0.5 |  | ≤0.5 |  |  |
| 3 | 加热减量 |  | % | ≤3.0 |  | ≤3.0 |  |  |
| 4 | 钙锌含量 |  | % | ≥20 |  | ≥20 |  |  |
| 5 | 热稳定时间 |  | min | ≥60 |  | ≥60 |  |  |

主要应用领域

安全、健康、环保是电子电气类产品发展的大趋势。2006年7月1日，被称为“世界最严厉的环保指令”-----欧盟“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”（简称《RoHS》指令）正式生效。指令规定，投放欧盟市场的新电子电气设备产品中不得含有铅、镉等有害物质。欧盟RoHS指令引发了世界各国市场准入技术指令的连锁反应，美国、日本、韩国等国家相继出台了相关指令。我国信息产业部联合发改委、商务部等七部委于今年2月28日发布了《电子信息产品污染控制管理办法》，同样对上述6种有害物质含量作出了严格的规定，并已于2007年3月1日生效，被称为“中国版RoHS”。

RoHS指令对电子电气类产品的限制，追根溯源是对材料的限制。PVC材料在电子电气和建筑领域具有巨大的市场需求量。全世界PVC的年产量已超过1亿吨，我国PVC的生产能力为800万吨/年，而PVC制品的加工能力为1000万吨/年，其热稳定剂按PVC用量的4%计,全国每年约40万吨。目前，各种铅盐仍在PVC稳定剂市场上占绝对主导地位，实现无铅热稳定剂替代技术的开发与产业化具有非常广阔的市场前景。项目开发的环保型钙锌高效热稳定剂产品经过应用和对比试验表明，具有良好的热稳定性能，在今后几年，不仅可以占据国内大部分市场，而且在国际上极具竞争力，市场潜力巨大，产业化前景广阔。

投资概算和效益分析

项目投资100万元，可实现如下经济效益。

（1）产品共有9个牌号，平均材料成本14600元/吨

（2）制造费用：1200元/吨

（3）销售价格: 20000元/吨

（4）利税:20000-15800 = 4200元

按年产1000吨来计算，每年可实现产值2000万元，利税420万元

技术成熟度以及在国内外达到的技术水平

项目首先制备多官能团化合物，然后于硬脂酸钙和硬脂酸锌络合，材料试验和应用结果表明，项目开发的环保型钙锌高效热稳定剂各项性能均达到或超过了国内外同类产品的技术水平。

表5-1  不同种类稳定剂的性能对比

|  |  | 初期着色性 （开始变色时间） | 长期热稳定性 （120min颜色） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机锡（京锡102） | 165℃ | 30min | 浅黄色 |
|  | 180℃ | 30min | 黄色 |
| 三盐/二盐（2：1） | 165℃ | ≥100min | 白色 |
|  | 180℃ | 60min | 微黄 |
| XCL02 | 165℃ | ≥100min | 浅黄色 |
|  | 180℃ | 60min | 棕色 |
| XCL09 | 165℃ | ≥100min | 白色 |
|  | 180℃ | ≥100min | 浅黄 |
| 德国熊牌 | 165℃ | ≥100min | 白色 |
|  | 180℃ | ≥100min | 浅黄 |
| 国内江苏某品牌 | 165℃ | 30min | 黄色 |
|  | 180℃ | 20min | 黑色 |
| 国内广东某品牌 | 165℃ | 30min | 浅黄色 |
|  | 180℃ | 60min | 棕色 |

说明：

（1）基本配方：PVC100份，增塑剂60份，碳酸钙40份，硬脂酸0.6份，石蜡0.4份，稳定剂4份，不加颜料做对比试验。同样条件下，双辊混炼取样片作165℃和180℃热烘箱老化试验。

（2）一般来讲，在加工温度下的热老化试验，初期着色时间大于30min即可以满足加工要求。为增大保险系数，可以在较高的温度下进行加速热老化试验（如180℃），初期着色时间大于30min。

（3）高效钙锌稳定剂具有更好的润滑性和塑化加工性能，不会影响PVC材料其他的物理机械性能。

期望的合作方式：技术转让

★

### 53.碳酸锆铵（钾）

碳酸锆铵（钾）抗水剂是目前最好的抗水剂。它不含甲醛等有机物，环保卫生，而且极易交联固化，用于某些具有特殊用途的包装用纸.。各项指标明显高于脲醛树脂（UF）、改性三聚氰胺甲醛树脂（MF）和聚酰胺聚脲树脂（PAPU）。纸品下机后无需经过长期贮存或多段干燥就具有良好的抗水性能；使用本品还能改善成纸的印刷适性,降低接着剂在涂层中的不良迁移，并可作为新型涂料用抗水剂，与合成粘合剂、变性淀粉、CMC反应而产生高度的抗水性，能快速与羟基和羧基反应，用量小，下机即熟成的优点是其他产品没有的。本品不含甲醛等有毒物质，可用于食品包装，广泛用于铜版纸、白卡纸铸涂纸、白板纸、电脑打印纸、特种纸等。

主要原料：碱式碳酸锆、碳酸氢铵、氨水等

主要生产设备：搪瓷反应釜、冷凝器、真空过滤机等

效益分析：碱式碳酸锆11000元/吨；碳酸氢铵450元/吨；30%氨水300元/吨

碳酸锆铵（钾）22000—24000元/吨

生产成本：12000—15000元/吨

三废：无

★

### 54．五水偏硅酸钠生产新工艺

五水偏硅酸钠为白色粉末，主用于各种洗衣粉，尤其是浓缩洗衣粉，金属清洗剂等洗涤剂中，可代替三聚磷酸钠。

主要设备：反应釜、计量器、结晶槽、粉碎机等。

厂房200平方米、电20KW。

经济效益：吨成本1106元，售价1750～1850元。

三    废：无

★

### 55．氟化石墨的制造

本项目在山东省科委的资助下，对山东南墅石墨进行了氟化研究，利用氟气对鳞片状石墨进行高温氟化，得到雪白的氟化石墨微细颗粒。氟化石墨作为一种高级固体润滑剂，被美国航天局首先用于航天飞机上。氟化石墨目前的市场价格约一百万元/吨，国内需求量为十几吨/年，全部依赖进口。

本项目组欢迎国内对此产品有兴趣的企业，参与氟化石墨的扩大开发研究，共同将本产品推向市场。

★

### 56．高纯钡盐的制备

本项目运用最新的科技成果，对氯化钡和碳酸钡的制造过程进行深入研究，通过有效的分离方法，可使氯化钡或碳酸钡中各种杂质大幅度下降，主含量达99.99％以上，能满足各种电子产品对钡盐的质量要求。高纯钡盐是制造新型电子元件的原材料。

主要设备：高纯钡盐的制造最好在现有的钡盐厂中进行，设备投资少，资源利用合理，           又不引起二次污染。

经济效益：含量达到99.9%的高纯钡盐国内尚无工业产品，是一高科技产品，只要打开国外销路或被国内厂家采用，定会取得高额利润。

三    废：在现有钡盐厂中生产，不增加环境污染程度。

★

### 57．钡渣的综合利用

钡渣是碳酸钡、硫酸钡、氯化钡生产所剩的残渣。每生产一吨钡盐要产生 0.8～1.0吨的钡渣 ，我国每年钡盐产量约30万多吨，所得钡渣利用利用程度很低。在钡渣中含有酸溶性钡（20～28% ）和水溶性钡（0.5%）。该项研究是将其中的钡全部转化成硫酸钡。据研究每6～7吨渣就可以生产一吨硫酸钡，每吨产品可获净利 300～500元。

主要设备：耐酸反应器、离心机、过滤机，包装机、4 吨锅炉、蒸发设备各一套。电力200KW,厂房1000平方米。

三    废；本项目消除钡渣污染，无废水排出。

★

### 58．石膏法制备硫酸钾

硫酸钾为含钾、硫高效化肥，国内大多数生产厂家以硫酸和氯化钾为原料进行生产。本项目以石膏（或磷石膏）和氯化钾为原料进行生产，具有投资少、设备简单、原料成本低，设备不腐蚀等优势，产品纯度可达到或超越过农用肥料的要求。本工业过程的副产品氯化钙，经回收作为副产品出售。

主要设备：年产1万吨硫酸钾的生产厂需粉碎机、反应釜、离心机、包装机、4

吨锅炉、蒸发设备各一套。电力200KW,厂房1000平方米。

经济效益：设备投资300万，基建投资300万。吨产品售价1800元，原料成本为

1300元，燃料、电力、包装费用200元，每吨产品毛利300元，投产

后两年收回建厂投资。

三    废；本项目无废水、废渣排出，在有磷石膏废渣的地方，可以消除磷石膏污染。

★

### 59．饲料磷酸氢钙和石膏晶须联合制造法

磷酸氢钙，是磷酸盐饲料添加剂中最有效的品种。它具有高磷、高钙和易吸收的特点，与动物骨骼中的钙磷比相似，是组成荷尔蒙、酶的物质，兼有杀菌、促进动物生长的作用。在畜牧行业，成为提高肉、蛋、奶产量和质量的重要物资。根据国家饲料办公室规划，近五年内，我国配合饲料的产量要达到１亿吨，每年至少需要１００万吨的饲料磷酸氢钙。目前，全世界磷酸氢钙的产量超过１０００万吨。

石膏晶须是一种直径2-5微米， 长度为十微米到数百微米的单晶纤维，是长径比很大、理想而无缺陷低维晶体。晶须结晶完整无瑕，具有很高的强度，其用途十分广泛，目前其他方法制造的石膏晶须成本都在数千元以上。

本方法以硫酸、磷矿和石灰为原料。用盐酸作为中间介质加快反应速度。

生产成本，每生产一吨饲料磷酸氢钙，需要磷矿（P2O530%）1 .5吨，硫酸1 .5吨，石灰0 .5吨，煤0 .5吨，电300度。副产石膏晶须2吨。

当前市场价格，磷矿（P2O530%）400元/吨，硫酸500元/吨，石灰100元/吨，饲料磷酸氢钙1600元/吨，石膏晶须1000元/吨。煤500元/吨，电0 .8元/度。包装30元/吨。

每生产1吨饲料磷酸氢钙可获利=1600+2×1000-1 .5（400+500）-0.5×（500+100）-0 .8×300-3×30=1520元

年产１万吨吨磷酸氢钙、副产2万吨石膏晶须，每年可获利157０万元。固定资产投资５００万元，当年可收回投资。

除了磷矿中含有的硅渣之外，本工艺过程没有废气、废水排出。

★

### 60．高纯碳酸锶的清洁生产工艺

目前的碳酸锶生产工艺基本上采用碳还原法。该方法的基本原理是将天青石（主要含SrSO4）用煤高温还原转化成硫化锶，再将硫化锶用二氧化碳碳化成碳酸锶。由于过程中对钙、钡的含量无法控制，再加上残留的硫化物，产品碳酸锶含量只能达到97%。还由于中间产物是硫化锶，操作环境非常恶劣。

本研究是在复分解的基础之上，对碳酸锶生产工艺进行了深入研究。首先采用碳酸铵与锶矿石进行复分解反应，得到硫酸铵和碳酸锶，硫酸铵蒸发结晶作为化学肥料；碳酸锶与循环介质--硝酸铵发生复分解反应，中间经过精制除杂，再用复分解反应产生的碳酸铵进行碳化，得到高纯碳酸锶。整个生产过程的原料是锶矿石和碳酸氢铵，加上少量精制剂。除了少量硅渣之外，整个过程没有废水和废气产生，是典型的清洁生产工艺。

与现有的碳还原法相比，本清洁生产工艺的设备比较紧凑，没有高温设备，投资规模可大可小。生产成本比碳还原法稍高，但是产品的纯度也高，主含量可以达到99.3%以上。在需要纯度较高的产品而且价格比一般产品的价格高20%、或环境保护需要的时候，可以采用本研究成果。

年产5000吨高纯碳酸锶，预计设备投资2000万元。

★

### 61．MDI生产制造技术

MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）是制造聚氨酯的主要原料之一，其性能优越，毒性较TDI小，易于贮存，是目前世界上产量最大、用途最广的异氰酸酯，是生产聚氨酯的关键原料。聚氨酯由于其产品性能的优越性，可以做成泡沫塑料、弹性体、合成革和粘合剂等，广泛用于汽车、电气、石化、建筑等各个领域，近年来需求量不断增长，从而带动了对原材料需求的急剧增加，其中MDI需求量的增长速度尤快。

MDI制造技术包括光气合成、MDA制造、MDA光气化、MDI精制等生产工序。本制造技术采用了连续喷射缩合工艺、高效节能的喷射式冷光气化反应和塔式热光气化反应工艺及连续MDI分离工艺。本技术达到国际先进水平。

主要设备：缩合反应器、光化反应精馏塔、产品分离塔等

主要原料：一氧化碳、氯气、氢气、苯胺

三废：废盐水、少量的排放尾气

★

### 62.TDI生产制造技术

TDI是甲苯二异氰酸酯的简称，主要用于合成聚氨酯(PU)泡沫、涂料、粘合剂、弹性体等，应用领域涉及运输、建筑、家电等行业。

TDI工艺按使用的溶剂来分类有两种：重溶剂法和轻溶剂法，两种工艺各有特点。本技术对两种工艺均适用。

TDI制造技术包括光气合成、TDA制造、TDA光气化、TDI精制等生产工序。与其它工艺技术相比，本制造技术采用了高效的加氢釜式反应器、连续加氢催化剂沉降工艺、高效节能的喷射式冷光气化反应器和塔式热光气化反应器，整个工艺收率高、能耗低。

主要设备：加氢反应器、光化反应精馏塔、产品分离塔等

主要原料：一氧化碳、氯气、氢气、DNT（二硝基甲苯）

三废：加氢反应废水、TDA精馏焦油、TDI精馏残渣、少量的排放尾气

★

### 63．固定床法苯胺制造技术

苯胺是一种重要的化工原料，主要用于染料、医药中间体，近年来新增苯胺产量主要用于合成MDI，随着我国MDI产量的增加，苯胺需求量稳步提高。

工业化的苯胺生产方法主要是硝基苯加氢还原法，分为固定床和沸腾床法。与沸腾床法比较，本技术提供的固定床法有如下特点：产品质量高、成本低、不存在催化剂活性影响产品质量的问题，经过普通精馏分离得到苯胺产品可直接用于MDI的生产。

主要设备：氢气循环压缩机、固定床加氢反应器、苯胺精馏塔、换热器等

主要原料：硝基苯、氢气、催化剂

三废：加氢反应废水、苯胺精馏焦油

★

### 64.3,4-二氯苯基异氰酸酯制造技术

３,４-二氯苯基异氰酸酯（DCPI）是一种重要的医药、农药中间体。生产工艺分连续和间歇两种，连续法具有收率高、消耗低、产品质量好的优点，适于大规模的生产。

DCPI是原料3，4-二氯苯胺与光气经冷热两步反应生成的，经分离后得到产品。本技术采用了连续釜式光化和连续分离工艺，可实现不同规模的生产。对于年百吨级的小规模生产，可提供间歇生产技术。

除了DCPI，对于其他品种的光化产品还可进行技术合作，共同开发新产品。

主要设备：光化反应釜、分离塔等

主要原料：３,４-二氯苯基异氰酸酯，光气，二甲苯（溶剂）

三废：精馏残渣，少量废气

★

### 65．DC-491高效脱色剂

DC-491高效脱色剂为20世纪90年代的一种新型高效脱色剂，它具有脱除染料废水的特殊功效，通过提供大量的阳离子，使染料分子上所带的负电荷被中和而失稳，与此同时加入的脱色剂因水解生成大量的絮状物。可吸附、网罗脱稳后的染料分子，从水体中分离，达到脱色的目的。

本产品为有机阳离子高分子化合物，具有脱色、去除COD等功能。

产品应用范围及性能：

主要用于染料厂高色度废水的脱色处理，适用的染料品种为活性、酸性和分散。

也可以用于纺织、印染、油墨等工业废水处理。

本产品对废水的脱色率可达95%以上，COD的去除率在40—70%之间。

质量指标：

外观                  无色或浅色粘稠液体

动力粘度（cps,20℃）    50-500

PH(30%水溶液)         3.0-5.0

固含量%    ≥          50

使用方法及注意事项：

将本产品用清水稀释10-40倍，然后直接加入到废水中，搅拌数分钟后进行沉降或气浮，即可得到脱色后的清液。

废水的最佳PH值范围为6-10

当废水的色度、COD较高时，宜将脱色剂与无机脱色剂配合使用来处理，这样可以降低处理成本。本品属非易燃、易报物品，适宜的储存温度5-30℃，勿在烈日下曝晒。

低温储存时如有分层、发白现象，撑匀后使用不影响其使用效果。

★

### 66．高效“三合一”污水处理剂

内容简介：高效“三合一”污水处理剂是我们研究室最新研究的一种无机阳离子、高分子的污水处理剂。该产品是具有独特净化作用的新产品，在水中能产生多核羟基配位离子，对水中悬浮的粒子有较强的吸附力，絮凝效果好，沉降速度快，它与常用的絮凝剂（硫酸铝、聚合硫酸铁、聚合氯化铁等）相比较具有以下特点：PH值适用范围宽，混凝比重大，净化当量大，脱色效果好，成本低廉，使用方便。能针对不同性质的水质调节生产不同聚合度的产品，以达到良好的水处理效果。

投加污水处理剂后，胶体因ξ电位降低或消除，破除了颗粒的稳定状态（称脱稳），脱稳的颗粒相互聚集为较大颗粒的过程称为凝聚，未经脱稳的胶体也形成大颗粒，这种现象称为絮凝。由于絮凝作用，形成的胶团与废水中的胶体物质发生电中和形成絮凝沉降，除去废水中的10-3~~10-6 mm的细小颗粒。

市场分析：美国1997年各种污水处理剂销售总额为35.2亿美元，我国的水处理剂的产量很低。目前我国城市用水量的重复使用率为45%，而美国1985年即达到75%，日本为82.5%。我国是一个贫水国家，淡水资源占世界第5位，但人均占有淡水量仅相当于世界人均占有量的1/4。

2000年我国工业污水排放量300~320亿吨，处理率为84%，2000年工业用水量1200~1300亿吨。城市生活用水达200~220亿吨，需要高效“三合一”污水处理剂130万吨。仅青岛市就有许多印染厂、造纸厂、屠宰厂、化纤厂等污水需要处理。以韩国独资的即墨东城纤维厂为例，该厂日排放污水量为2000~2500吨，净水剂用量按1/1000计，即每天需要净水剂2~2.5吨，年用量就达600~750吨 ，市场容量大。

所需主要的设备原料厂房及经济效益：

设备：0.5吨—1吨锅炉一台，搪瓷反应釜1000立升2只，计量缸2只，抽料泵等。

原料：聚铝、聚铁、脱色剂、絮凝剂。（省内都能购齐，成本200元/吨左右）

效益：售价600~1000元/吨，生产工人3人/班，上述设备可日产6吨。利润200~300元/吨，若年产2000吨污水处理剂，年利润40~60万元。无三废排放，基本上不存在风险，该产品已工业化。

★

### 67．高效工业消泡剂的生产

在工业生产中，由于各种不同的因素能产生大量的泡沫，使生产不能正常运行或产品质量受到影响。因此，泡沫的消除显得尤其重要。随着高科技的发展，高效消沫剂广泛的应用于工业、农业、医药等诸多领域。可用于制糖、发酵、清洗金属、维修染色、乳液聚合，玻璃瓶的清洗；造纸工业的黑浆消泡和涂布纸的消泡。在八十年代以前，工业中主要用矿物油、植物油及酵类作消泡剂；近些年来，随着高科技的迅速发展，传统的消泡剂是油性的，消泡效率低，适用面窄，无法满足客户的要求。为了适应市场的千变万化，我们研究开发出了通用性强、水溶性好、破泡力强、脱泡力强、抑泡性强广谱型的消泡剂。该消泡剂与已有的消泡剂相比，具有消泡温度范围广（20℃~150℃），可在强硷性中消泡，生产成本低，工艺简单、投资少、无环境污染的项目

所需主要设备、原料、厂房：电加热不锈钢釜（带防爆电机）500立升一只，高速乳化机，200~30立升一只（或均质机）计量罐2只。

原料：有机硅油、矿物油、助剂、非离子表面活性剂、白碳黑、磷酸酯等。

厂房100~150m²，高4~5m。

投资预算：设备投资约5~7万元，其它费用约5万元，预计10~12万元

预计经济效益分析：50%乳液，原材料成本5000元/T，售价1万元/T，若年产300吨，利税为150万元。

★

### 68. 甲壳素/壳聚糖及其功能性衍生物的制备

项目简介：甲壳素(chitin)是一种天然高分子聚合物，属于氨基多糖，学名为β-(1,4)-2-乙酰氨基-2-脱氧-D-葡聚糖，分子式为(C8H13NO5)n。在自然界中，甲壳素的年生物合成量可达上百亿吨，是地球上仅次于纤维素的第二大天然生物资源，也是自然界中储量最多的天然含氮有机物。壳聚糖(chitosan)是甲壳素的N-脱乙酰基产物，具有天然无毒、良好的生物亲和性和生理活性、可生物降解等特性。

利用化学和生物技术对甲壳素/壳聚糖进行改性，可制备出附加值更高、性能更优良的功能性衍生物产品，进一步增强其应用功能、拓展其应用范围。甲壳素/壳聚糖的功能性衍生物可分为三类：（1）水溶性大分子甲壳素/壳聚糖衍生物；（2）甲壳低聚糖(Chitooligosacchairides)(分子量＜5000)、甲壳低聚糖衍生物；（3）氨基葡萄糖（单糖）系列盐类产品。

甲壳素/壳聚糖及其功能性衍生物可应用于医药、保健、食品、纺织印染、卷烟、化妆品、饲料、彩色胶卷、造纸、生物工程、农业植保、污水处理等领域，市场潜力巨大。

技术成熟程度及水平：水溶性大分子甲壳素或壳聚糖衍生物、甲壳低聚糖及其衍生物为中试水平,甲壳素、壳聚糖及氨基葡萄糖可工业化生产，并有产业化实践经验。项目技术处于国内领先或先进水平。

投资规模及经济效益概算：投资规模需视具体情况而定，毛利率30％以上，部分产品可超过50％，投资回收期半年到1年左右。

合作方式：技术转让、合作开发、或对现有生产工艺进行改进和技术服务，甲壳素及其衍生物产品分析检测技术培训。

### 69. 聚合物水分散体系及其衣康酸共聚物稳定剂的制备

项目主要内容：本项目包括二个专题：专题一为“新型纳米颗粒稳定剂和阻垢剂-衣康酸共聚物的制备与应用”，专题二为“阴离子型丙烯酰胺共聚物水分散体系的研制”，两个专题密切相关。

专题一：以衣康酸为主要单体原料，以过硫酸铵、V-80水溶性偶氮化合物等为复合引发体系，采用高温低回流水溶液聚合技术，制备了低分子量的衣康酸共聚物。

专题二：以丙烯酰胺、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、2-丙烯酰胺基十六磺酸为单体原料，以过硫酸钾、V-044水溶性偶氮化合物等为复合引发体系，以衣康酸共聚物为主要稳定剂，采用多阶段水分散聚合技术，合成了高分子量的聚合物水分散体系。该共聚物产品具有较好的增粘、增稠和耐温抗盐性能。

技术先进性及主要技术指标

本项目具有三个优势：

一是该类聚合物水分散体系综合了低分子量衣康酸共聚物和高分子量聚合物的性能特点，拓宽了传统聚合物的应用领域；

二是充分利用衣康酸共聚物良好的水溶性和分散性能，提高了高分子化合物的溶解性及稳定性；

三是衣康酸共聚物本身也是一类极富潜力的纳米颗粒稳定剂和阻垢剂。

项目投资及资金构成情况：

①新型纳米颗粒稳定剂和阻垢剂-衣康酸共聚物：

项目总投资：320万元 （单条生产线160万元）

固定投资： 160万元 （不含厂房和公用工程）。

流动资金：160万元 （自筹）。

年度工厂总成本： 约4000万元

② 阴离子型丙烯酰胺共聚物水分散体系：

项目总投资：180万元 。

固定投资： 90万元 （不含厂房和公用工程）。

流动资金： 90万元 （自筹）。

年度工厂总成本： 约2130万元。

市场需求分析：目前，高分子量的聚合物主要有三种产品类型：固体粉末、反相乳液和水分散型，其中水分散聚合物及其聚合技术是国际水溶性高分子界的研究热点之一。水分散聚合工艺简单，且在应用过程中对环境无二次污染，这为水分散聚合物提供了难得的发展机遇和市场空间。但水分散聚合物的稳定性较差，聚合体系易发生凝胶现象，在该体系中需要加入稳定剂。低分子量的衣康酸共聚物即是水分散聚合物的新型稳定剂。水分散聚合物及其衣康酸共聚物稳定剂的合成与应用属于国际精细化工的热点研究领域。该项目产业化应用和推广工作的顺利实施，对国内外新型水溶性聚合物的研究、开发与生产具有一定的辐射作用，同时将对我国的纳米科技产业、涂料、石油、造纸、水处理等工业的发展起到积极的推动作用。

经济及社会效益状况 ：该项目已在日照金马化工有限公司和胜利化工有限责任公司进行了推广应用，建成了一条5000t/a水分散型聚合物和二条5000t/a衣康酸共聚物的生产线，其中衣康酸共聚物的合成技术达到了国际领先水平，水分散聚合物的制备技术达到了国际先进水平，取得了显著的经济效益。

迄今为止，在水分散聚合物和衣康酸共聚物产品的生产线上，已安置了80名下岗工人再就业，产生了积极的社会效益。

### 70. 偏苯三酸三辛酯（TOTM）制造技术

偏苯三酸三辛酯（简称TOTM）是一种新型特种高档增塑剂，与聚氯乙烯有较好的相容性，可作为主增塑剂。TOTM主要用于PVC电缆、电线的增塑剂，具有优良的耐热性，低挥发性、耐寒性、电绝缘性及优良的加工性能。TOTM的第二大用途是有毒电力电容器浸渍液多氯联苯的替代品。随着我国电线、电缆行业正在和国际标准接轨，根据ISO标准，电讯行业的电缆耐温等级都将提高到105℃，由于本产品的绝缘性能好、挥发性低、迁移性小，广泛应用于电线电缆、汽车内装饰材料、耐温线材涂层、高性能的聚酯、电动机和电机用铜线防水涂层以及高级塑料制品中，应用需求日益增加，市场潜力十分巨大。在国外,TOTM的生产和消费增长很快,它是美国增塑剂中增长最快的品种之一。

在我国仅有少量的TOTM生产，沿用落后的硫酸酯化工艺，产品的质量和数量远不能满足用户的需求。本技术采用非酸性催化剂进行酯化反应，产品质量、色泽均优于硫酸酯化工艺，废水量减少60%以上。可提供不同规模（从百吨到万吨）的间歇、半连续或连续的成套生产装置的设计，也可对现有的其他品种增塑剂生产装置进行相应改造，实现多品种的生产。

主要设备：酯化釜、汽提塔和过滤机等。

接产条件：电、冷却水、加热蒸汽（或导热油）

主要原料：偏苯三酸酐、辛醇、催化剂。

三废：少量废水。

效益分析：每吨利税2000元。

★

### 71.柠檬酸三丁酯（TBC）制造技术

柠檬酸三丁酯（TBC）是一种用途广泛的柠檬酸酯类增塑剂，具有与树脂相溶性好、增塑效率高、挥发性低、无毒无臭、耐寒、耐光、耐水等优点，主要用于食品包装材料、医疗器具、儿童玩具和个人卫生用品等领域，是邻苯二甲酸酯类增塑剂的“绿色”替代产品。近年来西方发达国家对无毒、低毒或生物降解性好的塑料助剂的研究步伐加快，特别是柠檬酸酯类增塑剂有了很快的发展。我国是世界柠檬酸生产大国，生产柠檬酸酯类增塑剂有明显的原料优势，目前国内尚未实现柠檬酸酯类增塑剂（如TBC）的工业化生产，大力发展柠檬酸酯具有广阔的发展前景。

传统合成TBC的方法，采用的催化剂多为浓硫酸，该方法存在酯化效率低、设备腐蚀严重、副反应多、污染环境等缺点。本技术采用非酸催化剂催化合成柠檬酸三丁酯，催化剂用量少，产品质量达到国家优质品的标准。可提供不同规模（从百吨到万吨）的间歇、半连续的成套生产装置的设计，也可对现有的其他品种增塑剂生产装置进行相应改造，实现多品种的生产。

主要设备：柠檬酸酯化釜、汽提塔和过滤机等。

接产条件：电、冷却水、加热蒸汽（或导热油）

主要原料：柠檬酸、丁醇、催化剂。

三    废：少量废水。

效益分析：每吨利税5000元。

### 72.辛醇磷酸酯及其盐（Na、K、胺盐等）

辛醇磷酸酯及其盐是一种新型阴离子型表面活性剂，因为溶解度高，耐硬水、耐酸、耐碱、耐高温，乳化、分散性能强，能促进纤维或织物表面快速被水润湿并向纤维内部渗透，而应用干退浆、煮练、丝光或漂白等前处理工序，也应用干印染和后整理工序。报道称90年代三大绿色表面活性剂为烷基糖昔（APG）及葡萄糖酰胺（AGA）、醇醚羧酸盐（AEC）及酚胺醚竣酸盐（AAEC）、单烷基磷酸酯1990年美国磷酸酯消耗量为2.7万吨，西欧是0.6万吨，日本2.2万吨，我国的磷酸酯产量仅为0.21万吨。而到2004年10月底，扬-巴公司25万吨/年的丁辛醇装置与齐鲁二化23万吨/年生产装置将陆续建成投产，新增48万吨的丁辛醇生产能力，超过日本成为世界上除美国、欧盟以外第三大生产国。因此辛醇磷酸酯及其盐的生产是附加值高、技术含量高、市场紧俏的辛醇下游产品的开发。

主要原料：异辛醇，工业品；五氧化二磷；氢氧化钠

主要生产设备：搪瓷反应釜、冷凝器、萃取精馏塔、干燥设备、锅炉、储罐等。

效益分析： 辛醇：7850—7950/吨；五氧化二磷：6000—7000/吨

辛醇磷酸酯：12000—15000/吨

三废：无

★

### 73.对叔辛基苯酚（简称辛基酚）

辛基酚作为一种重要精细化工的原料和中间体，其用途非常广泛，一般用于生产非离子表面活性剂，此外还可用于生产抽溶性酚醛树脂、橡胶助剂、印刷油墨、制取粘合剂的添加剂和一系列抗氧化剂、涂料以及配置绝缘清漆、防锈剂等。辛基酚的主要消费领域集中在以下几个方面：橡胶助剂、抽溶性辛基酚醛树脂、非离子表面活性剂辛基酚聚氧乙烯醚以及辛基酚亚磷酸酯等抗氧剂。据初步调查统计, 我国每年仅树脂级辛基酚的需求量就在数千吨以上，而且随着以辛基酚为原料的下游化工产品的开发和发展, 对辛基酚的需求量会逐渐增加。资料显示，近几年来我国从日本进口的辛基酚数量呈直线上升的态势，2001年占到我国辛基酚进口量的近98%。

在表面活性剂行业，辛基酚主要用于合成对叔辛基聚氧乙烯醚，与壬基酚聚氧乙烯醚在性能上大体相同，某些指标如润湿性、泡沫性能及分散作用均优于壬基酚聚氧乙烯醚。目前我国辛基酚的生产能力约14000t/y（包括在建装置）。国产产品质量不稳定，而且产品价格还比国外进口产品高0.2万元。辛基酚具有较强的市场竞争能力，完全可以替代进口壬基酚。

主要原料：苯酚，异辛醇，浓硫酸

主要设备：反应釜、冷凝器、精馏塔、锅炉、储罐等。

效益分析：辛  醇：7850/吨~7950/吨；苯酚：7000/吨

辛基酚：12500/吨~14000/吨

新建年产1500吨对叔辛基苯酚生产线。项目预计投资总额：预计投资总额为650万元人民币。项目建成后预期的经济效益指标： 年销售收入：1950万元 ；年均实现利润：1500万元 。

三废：无

★

### 74.辛基糖苷

烷基糖苷（APG）是世界上公认的“绿色”表面活性剂之一，是一种新型高效、无毒、可生物降解的适用于各种清洗产品的温和、泡沫适度、溶解性高的非离子表面活性剂，具有出色的皮肤相容性。同时，烷基糖苷（APG）还具有显著降低溶液表面张力和油／水界面张力，起泡丰富，细腻而稳定，去污能力强及生物可降解等优良特点，受到洗涤剂行业、化妆品行业、食品加工业及制药业的广泛关注，被一致认为是继烷基苯磺酸钠（LAS）、醇醚硫酸盐（AES）、脂肪醇硫酸盐（AS）等表面活性剂之后真正能被称为“世界级”表面活性剂中的惟一品种。目前，世界上烷基糖苷（APG）的生产规模仅在每年10万吨左右，我国则只限于在小试和中试规模，国内烷基糖苷（APG）产品现在的总量每年还不到1万吨。在我国加入WTO组织之际，我国的合成洗涤剂企业也将面临着国外各种洗涤剂产品打入国内市场，抢占市场份额的严峻挑战。因此附加值高、技术含量高、市场紧俏的辛醇下游产品辛基糖苷的开发是很有市场前景的。

主要原料：异辛醇，工业品；葡萄糖，双氧水等

主要设备：搪瓷反应釜、冷凝器、真空泵、薄膜蒸发器

效益分析：原料价格：异辛醇：7850/吨—7950/吨；葡萄糖：5000/吨

辛基糖苷：22000/吨—25000/吨（进口）

生产成本：10000元/吨

生产规模：500T/a 50%APG水剂

设备投资：120万元

厂房面积：800m2

三    废：生产过程基本无三废产生，仅有反应生成水和蒸溶剂后殘留的水，每吨产品约产生0.1吨左右，经蒸馏回收溶剂后套用。

★

### 75．阳离子聚丙烯酰胺系列产品生产技术

简介：阳离子聚丙烯酰胺系列产品是线形高分子化合物，由于它具有多种活泼基团，可与许多物质亲和、吸附形成氢键。能絮凝带负电荷的胶体，具有除浊、脱色、吸附、粘合等性能，用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、油田水产加工及发酵等行业的废水处理，特别适用于城市污水和污泥、造纸和其它工业污泥的脱水处理。

产品外观：白色粉粒状，固含量：大于90%，分子量：大于500万，游离单体：小于0.5%，

水溶性：0.05%水溶液在50-60℃下振荡2小时全溶，阳离子度：10-75%可调；

主要原料：丙烯酰胺，DMC阳离子单体，引发剂；

设备与投资：主要设备有聚合反应釜、干燥箱、粉碎机、无离子水处理装置；设备投资：按年产100吨计，设备投资25-30万元。

经济效益预测：50%阳离子度产品的成本为31400元，售价为45000元。

技术成熟程度 ：已经完成小试。

★

### 76．甜密素的生产技术

甜密素是一种非营养性、低热量合成甜味剂，白色结晶粉末，有近似砂糖的甜味和良好的水果风味。在国外广泛用于烘烤食品、冷冻食品、调味品、果酱、果冻、清凉饮料、冰淇淋、糕点、密饯等。国内已批准生产和使用该产品，但目前的生产量远远不能满足市场的需求，因此，生产甜密素具有很好的市场，可产生良好的经济效益。

主要设备：反应釜、离心机、板框压滤机、冷凝器等。

经济效益：吨成本14100元，售价26000元。

三    废；无

★

### 77．氯乙酰氯的生产技术

氯乙酰氯是一种重要的有机合成中间体，具有高反应活性，可作为酰化剂，广泛应用在医药、农药、染料、助剂等行业中。本技术采用一步合成氯乙酰氯新工艺，具有工艺成熟，原料和催化剂易得，产品质量好、收率高等特点，与老工艺相比，综合成本大幅度降低，能够获得较好的经济效益和社会效益。

主要设备：搪瓷釜、蒸馏塔、冷凝器、耐酸泵、真空泵、锅炉等。

经济效益：吨成本11000元，售价18000～21000元。

三    废：无

★

### 78．双乙酸钠的生产技术

双乙酸钠是一种白色粉末，在国外广泛用于粮食和饲料的防腐保鲜，增加饲料营养价值，具有高效、长效、安全可靠等特点。适用于所有粮食作物，包括稻、麦、玉米、花生、豆类等的防腐保鲜，能使之经久鲜美；也适用于所有植物混合饲料及其原料的防腐保鲜，并能显著增加其营养价值，提高饲养业的质量。我国是一个粮食大国，农畜牧业生产正在迅速发展，为适应今后发展的需要，在我国推广双乙酸钠添加剂是十分有意义的并有广阔的市场。

主要设备：搪瓷釜、冷凝器、过滤器、真空泵、贮罐、锅炉等。

经济效益：本产品为新产品，打开市场后能取得显著效益。

三    废：无

★

### 79．烟酸（尼古丁酸，吡啶—3—甲酸）

用途：本品为B 属维生素之一，用于防治糙皮病，烟酸缺乏症，其症状包括皮炎、舌炎、食欲不振、烦燥失眠、感觉异常等，也用作血管扩张药，用于治疗血管性偏头疼、头痛、脑动脉血栓形成，大剂量可降低血脂，适用Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型高血脂症，工业上烟酸用途很广泛，除在医药上应用外，在食品、饲料等工业方面用量日益增长，因此发展烟酸生产具有广泛前途。

制备方法：由3 —甲基吡啶气相氨氧化法。

主要原料：3—甲基吡啶：氨；NaOH、HCl等。

投资：按年生产50吨烟酸计，设备件数18件，计16.3万元，

包括锅炉、仪表等在内计 39.3万元

土建投资：约300平方米，土建费用28.8万         配电：30KW

经济效益：烟酸单价  60000元/T ，    原料3—甲基吡啶6000元/T，

年盈利约200万元。

市场：据息日前市场较紧，供不应求，在制药、电镀液等方面用量很大。

★

### 80．油脂加氢制硬化油生产技术

棕榈油、棉子油、牛羊油、猪大油等动植物油脂经过碱炼、催化加氢、过滤除去催化剂等生产过程可制得硬化油产品，硬化油是生产硬脂酸，肥皂等化工产品的原料。本技术适合于有氢气资源的厂家。

生产规模：5000吨/年        投资：400万元

厂房面积：800平方米        利税：300万元/年

★

### 81．硬化油水解制取硬脂酸、甘油生产技术

硬脂酸产品广泛应用于橡胶、塑料、纺织、造纸、食品等行业中，甘油也是医药、化妆品、烟草、食品、造纸、炸药等行业不可缺少的重要原料、利用硬化油水解蒸馏等生产过程制取硬脂酸，副产的甘油水经蒸发、蒸馏制取工业甲种甘油、本技术适合于乡镇企业及一般中型企业。

生产规模：   2000～3000吨/年硬脂酸           200～3000吨/年甘油

投    资：   300万元              厂房面积：   600平方米

利    税：   300万元/年

★

### 82．异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸

①异氰尿酸

主要用作其氯代衍生物的原料。该品内外销均有，其造粒产品（含量＞98.5%）主要供出品。

生产工艺有直接热解法和溶剂法两种：前者产品收率均为50% （以尿素为准），粗产品需经酸煮精制，所需设备为日用搪瓷盆，酸解釜、离心机等设备投资低，环境较差。后者又分为有机溶剂法和熔盐法，我们首先实施工业化的熔盐热解法，产品收率达80%以上（以尿素为准）， 熔盐（硝酸铵等）吨耗 0. 2 吨。

主要设备（300T/a）：不锈钢釜2000升1台

搪玻璃釜1000 升2台       离心机（SS-1000）1台。

②二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸

为活性氯制剂。 广泛应用于水处理（饮用水消毒、游泳池水消毒等），养殖业消毒（养鸡、养蚕、养虾、养鱼），公共场所和家庭卫生消毒镣菌等领域。产品内外销均有。

主要设备（100T/a）：搪玻璃釜1000 升2台；   冷冻机（10万 Kcal/H）1台

主要原料：异氰尿酸、  氯气、  氢氧化钠。

＊二种产品生产设备一样， 生产能力为总生产能力。

③消杀威

为二氯异氰尿酸的复配品，采用小包装，主要面向小用户（如家庭），用于家

庭养殖业等领域的杀菌消毒等。

★

### 83.对溴甲苯生产新工艺

目前的对溴甲苯生产工艺主要是以对甲基苯胺为原料，经重氮化和溴代而得，生产成本高，工艺流程复杂。针对该问题，研究出甲苯的定向溴代工艺。产品纯度大于99.5%,产率大于40%。生产过程主要包括甲苯的定向溴代、精馏、结晶等工序。所用设备主要有搪瓷反应釜、不锈钢精馏釜和精馏塔、结晶釜、离心机、蒸汽锅炉、冷冻机等。按年产100吨计，设备投资估计100万。该生产工艺简单，成本低，每吨对溴甲苯的生产成本低于3万/吨，产品售价约为5.0万/吨。

有一定的废水和废液排放。

### 84.对溴正戊苯

液晶中间体。以溴苯、正戊酰氯和水合肼为原料，经傅-克酰基化反应和黄鸣龙还原反应而制得。产品纯度大于99%，产率大于40%。所用设备主要有搪瓷反应釜、不锈钢精馏釜和精馏塔、结晶釜、离心机、导热油炉、冷冻机等。按年产10吨计，设备投资估计40万。生产成本约18万/吨，产品售价约50万/吨。

有一定的废水和废液排放。

★

### 85．粗苯分离技术

本项目以焦化厂炼焦过程的粗苯为原料，由新的精馏工艺分离出苯、甲苯、二甲苯等产品。本工艺采用两塔半连续操作。操作简单、生产稳定。比原工艺节约投资40％，三苯产率及质量都明显提高，产品质量符合GB2283—80、2284—80、2286—80标准。特别适合于小规模生产。

主要设备：精馏塔、锅炉等。

经济效益：设备投资40万元，年净利润20万元，两年收回全部投资。

三    废：无

★

### 86．煤焦油分离技术

本项目以焦化厂炼焦过程回收的煤焦油为原料，由新的精馏工艺分离出轻油、酚油、萘油、洗油、蒽油和沥青6种馏分。本工艺采用两塔半连续操作。 操作简单、生产稳定。比原工艺节约投资58％，产品质量及产率都明显提高。特别适合小规模生产。

主要设备：精馏塔、锅炉等。

经济效益：设备投资176万元，年净利润70万元，两年半收回全部投资。

三    废；无

★

### 87．工业防腐杀菌剂异噻唑啉酮（ＦＦ－０２０）

ＦＦ—０２比过去常用的工业防腐杀菌剂有明显的优势，ＦＦ－０２有高效广谱的杀菌性能，配伍性好，能在较大的ＰＨ值范围内保持活性，添加量小、起效快、杀菌力强、使用方便、价格低，更重要的它是环保型“绿色产品”，在发达国家已普遍应用。可用于造纸，有效抑制纸浆或涂布用涂料的霉变，延长纸机的清洗周期，减少浆料的损失。在涂料中可解决由于菌类污染而引起的产品破乳、变质、发霉、法酵、发臭等一系列问题。在日化和化妆品中可杀灭各种有害微生物。在油田中用注水的杀菌灭藻。

原料：氯气、甲胺、丙烯酸甲酯等。

设备：搪瓷釜、辅助设备、公用工程。

投资：６０万元。

效益：成本２５００元／吨，售价６５００～７０００元／吨。

三废：有些废液通过简单处理可达排放标准。

★

### 88.复合固体超强酸催化合成ＤＯＰ、ＤＯＡ及ＤＯＭ新工艺

邻苯二甲酸二辛酯（ＤＯＰ）、己二酸二辛酯（ＤＯＡ）及马来酸二辛酯（ＤＯＭ）都是增塑剂的主要品种。目前我国生产的工艺主要采用硫酸和钛酸酯催化法，其缺点是腐蚀设备及污染严重，产品质量稳定性差，操作过程繁多，生产成本较高等。我院研制的新型复合固体超强酸催化剂完全可以克服这些缺点。其加入量是总原料量的１．５％，可重复使用到１０次，经再生处理后仍可恢复新催化剂效果，对三种产品３小时酯化率均超过９９％，收率达９５％，反应后处理操作容易，产品各项指标均达国家标准。

原料：以ＤＯＰ为例，苯酐、异辛醇、可溶性金属盐等。

设备：不锈钢反应釜、离心机、高温炉、真空泵。

投资：６０万元。

效益：年生产１００吨计算，可创利税３００万元。

三废：无

★

## 三、橡胶机械和化工机械系列

### 89．热管式低品位热能回收器

低品位热能在工业生产中大量存在着，绝大部分都被排空放掉，不但造成能量消耗的增加，也给环境造成热污染。采用热管开发的低品位热能回收器具有传热能力高、低品位热能回收比例高、回收能力大的特点。在调节措施到位的情况下，可避免低温露点腐蚀。该产品可用于烟气中的热能的回收，废气中的热能的回收等。

★

### 90.换热器内插物强化传热元件生产技术

在管壳式换热器的换热管内插入特有形状的物体，可以强化管内换热效果。对已经在生产使用，需要改善换热效果，提高换热能力的换热器特别适用，对比较粘稠流体特别有效。我院提供内插物元件的生产技术，一般机械厂都可生产，产品效益可观。

★

### 91.高效节能型空调

本装置采用与传统热泵式空调完全不同的工质及室外机结构；与目前市场上流行的家用空调相比，冬季供暖系数提高２～３倍，夏季制冷系数提高３～５倍。

应用范围：家用空调、小区及单位中央空调、集中供暖。

市场前景：２１世纪将替代现行空调。

效益分析：毛利６０％以上。

★

### 92.滴形管换热器

用滴形管取代原来的圆管，可使管束式换热器的传热系数提高２０～３０％，阻力降低６０％左右，是节能降耗的新型传热元件。可用于石油、化工、制药、建筑空调等行业中的换热。

需投资滴形管加工专用设备和焊接设备，总投资２００万元。年产值可达１０００万元以上，效益高于传统机械及设备产品。

三废：无

★

### 93.高效节能及环保联合装置

余热回收及空气除尘、净化联合装置，其特点是在回收余热、提高热设备效率的同时，可将烟气灰尘去除９５％以上，一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物去除９０％以上。除尘及净化均采用干式操作，不会产生废水等二次污染。设备价格比分体式低５０％左右。

适于有一定机械加工及焊接基础的机械厂生产。设备投资１００万元，年产值３０００万元以上。

★

### 94.橡胶工业用热水循环温控装置

本装置主要用在橡胶工业中的橡胶压延机、密炼机和冷喂料挤出机，也可用在需要进行恒温控制的化工设备上。装置结构简单、工作可靠、操作方便，温度控制精度高，热水进行循环使用节省大量水资源。具有高质、高效、低耗的优越性能。是橡胶工业必备的配套设备。本成果先后获得化工部科技进步二等奖和国家科技进步三等奖；同时被化工部定为“八五”期间重点推广项目，被国家科委定为ˊ９５国家级科技成果重点推广项目。到目前为止，已推广到全国２０多个省市、自治区和配套出口到东南亚。

年产５０台的生产规模，需要１５０平方米厂房，电器和机械技术人员各２名、工人６名，投资１００万元，年可获利税１００万元。

本成果可转让，可合作开发；更欢迎直接购买本装置。

★

### 95.橡胶螺旋啮合冷喂料挤出机

橡胶冷喂料挤出机的优越性已为橡胶业内人士的一致认同。但是，目前普遍使用的冷喂料挤出机，其喂料方法均为旁压辊喂料。这种喂料方法在生产能力、机头压力稳定性和旁压辊漏料等方面仍存在很大的缺陷，严重地制约了冷喂料挤出机的进一步发展。本成果采用了带螺纹的旁压辊代替了传统的光面旁压辊，实现了螺旋啮合喂料方法，使传统的喂料方法发展到正位移原理喂料方法。使冷喂料挤出机的生产能力提高了１５～１８％，机头压力的稳定性提高了２～３倍，同时克服了旁压辊的漏料问题，挤出半成品的质量也获得显著提高。

本成果已获得国家专利，并申请了国际专利。在ˊ９９全国橡胶设计技术论文报告会中，获得了“赛象杯”一等奖。

本成果可转让，可合作开发，可对老机进行改造，也可承接定货。

★

### 96.轮胎胶囊旋转注射硫化成型技术与装备

目前轮胎胶囊普遍使用模压方法。由于模压法的固有缺点，导致胶囊的使用寿命、耗胶量和生产效率等方面存在很大的缺陷。为解决这些问题，工业化国家，如法国、德国、美国已投入大量力量进行研究，在９０年代中期成功地研制出轮胎胶囊注射硫化成型技术和装置，使胶囊的寿命提高了５０～１００％，节省胶料３０％，提高了生产效率４～６倍，同时提高了轮胎的硫化质量。但是，这种技术采用了传统的螺杆—栓塞式注射成型，使其注射量受到限制，难以注射成型大型轮胎胶囊；且价格很贵，通常购置一台需４００～６００万元人民币，企业难以承担，很难推广。

我校高机所通过近１０年的研究，发明了《轮胎胶囊旋转注射硫化成型技术与装备》，解决了注射量的问题，使注射大型轮胎胶囊得以实现，其价格只有进口的３０～５０％，极大地减轻了企业的负担。

本成果包括七个技术和装置：螺杆旋转注射成型技术和装置、螺旋加压硫化技术与装置、热油循环技术与装置、热水循环技术与装置、直流调速技术与装置、变频技术与装置以及计算机智能监控技术与装置。本成果已获得国家专利，并申请了国际专利。

本成果欢迎定货，也可联合开发。

★

### 97.Ｘ（Ｓ）Ｎ—５５加压式捏炼机、Ｘ（Ｓ）Ｎ－３５加压式捏炼机

加压式捏炼机又称翻转式密炼机，是一种压力状态下的搅拌混合机械。与一般式密炼机相比，该机具有对橡胶、塑料等高分子材料混合良好的分散性，较强的自洁性，广泛的适应性及轻型、廉价等优点。

该机适用于中、小型橡胶、塑料制品企业对原材料的塑炼与混炼之用。

加压式捏炼机的主要参数：

Ｘ（Ｓ）Ｎ－５５                     Ｘ（Ｓ）Ｎ－３５

密炼总容量            ５５（Ｌ）                           ３５（Ｌ）

转子转速              ３０ r/Min                           ３２ r/Min

主电机功率            ５５～１１０ ＫＷ                    ３７～５５ ＫＷ

混炼室翻转角度         ≥ １１０˙                          ≥ １１０˙

★

### 98.切边Ｖ带测长磨削机

Ｖ带测长磨削机用于测量切边Ｖ带的工作长度，并可根据测量的结果对长度略短的切边Ｖ带的两个测面做适量的磨削修正，以确保同规格切边Ｖ带工作长度一致，从而保证产品质量，提高产品合格率。

该工作机对切边Ｖ带的测量与磨削可实现以电脑程序控制的全自动化操作与监控。

切边Ｖ带测长磨削机的主要参数如下：

适用Ｖ带型号：Ａ、Ｂ、Ｃ等。

Ｖ带长度范围：最大３６００mm      最小６９０mm

加工能力：    １５００m/h

外型尺寸：     ３５００*５９０*１７００mm

机器重量：    １ 吨

★

### 99.石油钻井用固井工具

本工具在充分借鉴国外固井公司（贝克、ＴＷＯ、箭牌等）的固井工具的结构与优点，自行设计制造的全新钻井工具。本工具适应深井、超深井。浮箍、浮鞋工具具有自动灌浆功能，自身可调节套管的内外压差，达到即能灌满泥浆，在深井时不外喷。悬挂器可悬挂最大２０００～３０００米套管，操作简单，悬挂压力稳定。分级箍结构合理，分三层密封，开启和关闭压力波动小，保证打的开，关的死。

★

### 100.啤酒罐装生产线链条润滑剂

本产品外观为浅黄色粘稠液体，易溶于水，具有润滑性能好，易贮存等特点。

链条润滑剂在罐装线高速运转过程中附着在不锈钢链条表面和玻璃瓶底表面，减少二者相对运动时表面间的磨擦和磨损，降低链条运转电机的负荷。

本产品除应用在啤酒行业外，还可用于饮料、白酒、葡萄酒罐装生产线，市场前景广阔。

投资：年产７００吨的装置投资３万元（最好是年产２０万吨以上啤酒厂接产）。

效益：成本１７００元／吨，售价３１００元／吨。。

三废：无

★

### 101.环流式旋风除尘器

环流式旋风除尘器系国家发明专利产品（ＺＬ９２１０６７１２．７），产品的各种性能指标均达到同类设备的国际先进水平。其结构新颖，属于新一代高效、节能型气固分离设备。它在原有旋风分离器的内部增设了强化分离效率的内筒体，且将气体入口置于筒体的下部。

这种新型旋风分离器具有压降小（为常规旋风分离器的１／３）、分离效果高（可分离１μm左右的微粒）、处理量大、放大效益小、操作稳定性好等优点。

该新型分离器可用于锅炉、水泥立窑等烟道气和干燥窑炉、气力输送系统、沸腾床等过程或设备后的气体除尘，工业应用的结果表明，用于合成氨造气系统，除尘效率比国家定型设计的除尘器提高１７．８个百分点。此外，它还被成功地用于复合肥干燥、硫酸生成、硫化床反应器等系统的除尘。因此，该新型分离器对工业应用和环境保护具有很好的经济效益和社会效益。

★

### 102.直流降膜式旋风除雾器（专利号：012437417）

该产品解决了除雾器壁面长期结壳的国际性难题，已分别应用于12000吨三聚氰胺/年和6000吨三聚氰胺/年的工业生产中，二年来的应用结果表明，该除雾器压降大幅度下降，节省了能耗，除雾效率明显提高，未发现器壁有结壳现象，达到了原来开发设计的目的。

该产品是圆柱状结构。流体（主要是气体，包含部分尿素洗涤液）一并从柱体顶部切向进入器内，旋转而下，由于离心力的作用，所含液滴被甩向器壁，并沿壁流到直筒段底部，由出液口排出，净化了的气体从底部中心出气口排出。

该除雾器的特点在于：

①压降低：直流式结构中气体和液体均由顶部进，由底部出，且只存在沿边壁自上而下的一个旋涡，流体的流动路径短，且内外均为旋转向下流动，故剪切应力小，动能损耗小，设备压降小，能耗低，与常规的旋风除尘器相比，本设备压降尚不及前者的三分之一。

②分离效率高：由于被分离的液体在管道内是滴状流，大雾滴在管道中即被捕集下来，进入除雾器后流体沿边壁是螺旋向下流动，只存在自上而下的一个旋涡，有利于气体旋转速度的加快，提高了除雾效率。

③有效防止壁面结壳且易加工、维修方便：流体是以切向进入除雾器，流体沿器壁作螺旋向下流动，在器壁上形成一层均匀垂向下流动的液膜，雾滴中的高聚物不会在器壁上结壳，而是随液体由塔底排走，有效防止了壁面结壳。该除雾器具有结构简单，无转动部件的特点，易于加工和维修。如应用于三聚氰胺生产，满足了33100m3/h的气体，带出的液量小于0.33kg/h的要求，且较好地解决了器壁结壳这一长期未能解决的难题。

④放大效应小：由于器内流体的流动是自上而下的一个旋涡，剪切应力小，能耗低，气体仍能保持高速旋转，设备放大后，增加了流体在设备中的停留时间，且不存在常规旋风除雾器内外旋涡容易短路的情况，故放大效应小。

★

### 103.旋液环流式液固分离器（专利号：92106712.7）

本发明具有与环流式旋风除尘器相类似的结构，与现有旋流器相比，具有结构新颖、流动线路短、流动梯度小、流体内剪应力小、压降小、效率高、能耗低、放大效应小、处理量大、操作稳定性强和弹性大等突出优点。

旋液环流式液固分离器用于高含水原油采出液的除砂（含水率在85％左右， 砂粒中径为117μm），除砂效率可达92％，压降仅有0.04MPa，单台设备的处理量可达3000m3/d以上；分离水中20μm以上砂粒的分离效率可达90％以上；可根据粒度和比重的差别进行选煤、选矿及液体中结晶物质及固体颗粒的去除或分级。

★

### 104.规整装填滴流床反应器

在石化、炼油等化工过程中，滴流床是广泛应用的设备，传统滴流床均以小颗粒催化剂作填料，存在以下几方面的问题：反应器内液相易形成溪流、沟流及壁流等不均匀分布；气相存在偏流或短路等现象。会导致床层中横截面上温度分布不均匀，出现局部过热及气液相返混严重等非理想现象。

本技术旨在通过规整填料及相关塔内件，调节床层中的气液相分布，以达到合理分布气液，消除或减少器内热点与飞温，提高催化剂利用率的目的。其创新在于以规整填料作为支撑骨架与催化剂相结合以规范流型。技术关键是装填技术与防壁流措施的结合。此技术应用于工业生产中能改善滴流床的操作性能，提高反应转化率，具有显著的经济效益。

★

### 105.塔器的增容改造

塔器是石化、化肥、炼油等行业的分离过程中广泛应用的设备。填料塔具有压降小、通量大、效率高等优点，在追求高效率与高通量的现代化生产中，板式塔已越来越趋向于被填料塔取代。特别是在旧塔的增容改造中，往往将板式塔改造成填料塔。但填料塔中往往存在许多非理想现象，如沟流、壁流、偏流等。大量研究表明，散装填料塔均存在壁流现象，壁流值的大小约占总液体量的２０～５０％，规整填料壁流量大多在２０～４０％之间，并不比散装填料为小。热模实验表明，每有１０％的壁流产生，就有５％左右的分离效率下降。本专利用ＳＩＮＯＰＡＫ填料技术，采用了专门的防壁流措施，其综合性能指标完全达到和优于国内外同类型填料产品，大大提高了分离效率。

填料塔中液体分布是至关重要的。传统的液体分布器是有限点分布设计，由于其先天局限性，使填料不可避免地存在端效益，使填料层理论板数受损失。本专利用液体线分布器和槽盒式液体分布与再分布器技术，可将点分布的液滴转化为线分布，几乎可完全取消端效益，使分离效率明显提高，同时具有拦截固体颗粒和防堵塞功能。

采用以上技术进行塔器增容改造，一般可使塔处理量增加２０～５０％，分离纯度显著提高。

★

### 106.粉料运输输送料仓（实用新型专利：ZL01261667.2）

该产品适用范围广、实用性强，是典型的环保节能设备，是未来“粉料自动配料设备”的必备配套产品，也是粉料运输和使用的必然发展结果。它的实际应用将会产生巨大的经济效益和社会效益。

性能指标：解决粉料在运输和使用过程中的粉尘污染，节约能源消耗，提高环境保护，维护人身健康。

应用领域：主要用来存储、运输、输送多种易飞扬粉尘的粉料、粒料，并可作为自动配料设备的输送料仓。

取代粉料(或粒料)生产厂家，对粉料(或粒料)用袋装或桶装进行包装、运输。

取代粉料(或粒料)的使用厂家，使用自动配料设备中的储料仓、输送管道、除尘系统及相应的电气控制部分。

适合于橡胶、化工、建筑、耐火材料、油墨、印刷等各类行业中的粉料自动配料设备。既可以作为运输输送料仓使用，又可以作为独立的粉料自动配料设备。如；建筑材料、耐火材料、粉煤灰等施工现场运输、存放、配料应用。

投资概算：料仓主体可用碳钢钢板、不锈钢钢板、铝合金板等材料制作，并可配套应用电、气等控制元件。由于使用的场合和要求不同，料仓的规格和加工方式也不同，所以生产成本也不同。初步估算单个料仓的生产成本约为5000～15000元。

整体投资；要达到可以生产运行的情况，需资金约80万元以上。

接产条件：具有一定的经济实力和社会活动能力的集团、公司、厂矿企业、粉料的生产和使用厂家。能得到政府有关部门（如环保、建委、规划等部门）的支持和推广最为理想。

效益分析：每种规格料仓的净利润不会低于30%。具有环保，节能的效果。对于粉料的运输使用将会起到显著的推动作用，社会效益和经济效益意义深远。

技术合作模式：技术合作、合作开发、技术转让均可。

★

## 四、工业自动化控制系列

### 107．MFC多功能可编程数字调节器

MFC—I型多功能可编程数字调节器是一种功能丰富的微机化数字调节仪表。该仪表以16位单片机为核心，有多种输入、输出量接口，单表能同时完成4 个回路的自动控制，并还兼有12路数据采集，14点逻辑量控制，2路脉冲量检测、 累积和批量处理等多种辅助功能。该仪表采用了数字/模拟混用技术， 即保留了模拟仪表的全部优点，又具有计算机的快速处理和灵活丰富的运算功能。该仪表存贮了近七十余种控制、运算模块，可基本适用于各种工业过程的控制需求。该仪表自带编程组态器，用户所需的控制方案均可经编程器自行组态生成，操作灵活方便。该仪表自带软手动和硬手动操作站，能实现手动/自动双向无扰切换。仪表自带报警站， 可对多种工况实现自动报警。该仪表配有软、硬故障诊断模件，在仪表主机产生故障后能自动报警并能实现双机冗余的无中断控制。该仪表配有RS232和RS422两种通讯接口，可直接与IBMPC机联网，形成STDC小型集散控制系统。

该仪表可广泛应用于电力、冶金、化工、轻纺、食品、农药、建材等工业生产过程的各个控制领域，特别是在工业锅炉、工业窑炉、多变量解耦等控制系统中，该仪表可直接替代几十台常规的DDZ—Ⅲ型单元组合仪表， 并能得到更好的控制效果。

MFC 仪表是具有九十年代国际先进水平的一代新型标准盘装式自动化仪表产品，其外型尺寸为80＊172＊650mm。该仪表总体研制技术水平属国内领先，其中单表实现多入多出的多变量解耦控制功能和单表实现四回路过程控制及浓缩形总貌显示技术，在国内目前尚无先例，并也明显优于国外同类仪表产品，达到国际先进水平。该仪表曾于1995年获第三届全国电子信息应用展览会优秀参展项目奖，并被山东省科委评为95年省科技进步二等奖。

### 108．QH玻璃窑炉自控系统装置

QH玻璃窑炉自控系统装置是面向玻璃窑炉生产过程而设计的一种专用控制系统装置。

该装置以微机化四回路可编程数字调节器为控制核心，另附加必要的记录和数显仪表，整体外型分全封闭标准柜式结构。该装置可集中对玻璃窑炉的过程参数实现实时监测和自动控制，所完成的主要控制系统有：燃油压力；温度及雾化汽压力的三稳定调节；左、右工作部的温度调节；窑炉压力调节；按温度、时间比例实现的换向燃烧调节；维持窑炉温度稳定的双交叉限幅燃烧调节等多种复杂控制。由于该装置应用了数台功能丰富、组态灵活的四回路可编程调节器，所以可较好地实现油量与二次汽量的最佳配比和多种智能控制，从而提高了窑炉的熔化质量和热效率，并能明显延长窑炉寿命。

该装置设计精良，控制方案合理，全仪表化操作，便于掌握和维护，运行稳定可靠，可适应于多种工业窑炉生产过程的全自动控制需求。 该装置还可与上位CRT操作站联网，形成二级分布式综合控制系统。

QH装置投资费用低，而控制功能强，是目前国内最具竞争力的工业窑炉优选自控装置之一。

该系统已在诸多玻璃窑炉的自动控制中得到应用，并取得明显效果，仅以青岛玻璃厂5#马蹄焰玻璃窑炉的控制为例，平均每吨玻璃液节油9～10％， 每年仅此一项可折人民币二十余万元，此外，可使产品合格率提高2～3％，年增效益近80万元。

★

### 109．V带硫化车间二级控制系统

该系统在消化吸收日本引进硫化控制系统的基础上，自行设计的二级控制系统。下位机由STD总线组成，可完成参数设定、参数显示，等效硫化及定时硫化控制。上位机由IBM  PC兼容机组成，完成数据采集处理，参数显示， 可以打印工艺参数及生产统计报表。是工业控制与生产管理为一体的综合控制系统。

该系统可以控制8台、16台、24台、32台、40台、48台硫化机。

★

### 110．ＤＣＳ实时控制系统与管理以太网的系统集成

企业实现管理与控制一体化是工业现代化的重要标志。企业管理人员希望根据市场信息（产品、原料）、能源配给、库存量等信息，实时（或及时）对生产装置（设备）进行调度指挥、监督控制，达到企业效益最佳。实现该目的需要条件是工业过程控制计算机（ＤＣＳ）网与办公管理网的有机结合。为此可在调度室（或管理网某处）建立一系统平台，利用平台，管理人员能方便地访问ＤＣＳ网上各种信息，比如读取实时数据（流量、压力、温度等）报表，监督实时趋势图或历史趋势图，并且可以开发生产调度优化软件，直接控制物料阀门。

投资效益：取决于规模，１０～１００万元，潜在效益巨大。

★

### 111．工业过程ＤＣＳ设计、应用与开发

分布式计算机控制系统（ＤＣＳ）正日益取代常规仪表。然而目前市场上出现的绝大多数系统为国外大公司的产品，国内许多中小企业对这些产品、技术不太熟悉，造成使用开发周期长、费用高。尤其是请外国公司做应用软件开发、使用培训，费用会更高。为减轻企业负担，我们提供如下技术服务和技术支持：

系统选型；软件组态；硬件测试；安装调试；系统投运；故障排除；高级应用开发；先进控制。

### 112．数控轮胎成型系统

数控轮胎成型系统由获得国家适用新型发明专利《轮胎成型控制装置》与压辊包边轮胎成型机构成．主要用于斜交轮胎的成型。

该系统是经过十多年的潜心研究，反复实践的基础上研制出来的．它把轮胎成型建立在安全、精确的基础上，不仅自动化，而且智能化，操作维修方便，改型换号迅速，通过在山东栖霞轮胎厂、山东泰山轮胎厂的应用，深受用户好评。

### 113．磁偶合搅拌反应釜控制系统

磁偶合搅拌反应釜控制系统，可实现化学试验反应釜的高性能自动控制．具有如下的功能和特点：

整机采用ＰＬＣ，变频器，微机组合并配以在ＦＩＸＩ控组态软件，具有较高的可靠

性能和价格比。

对搅拌转速实行闭环控制，釜内温度串级控制，可得到较高精度的化学实验条件。

实时监测搅拌转速，搅拌转矩，釜内温度，夹套温度和进水温度，并打印实验数据表格。

良好的人机界面和较高的可操作性。

具有自诊断功能，可实现故障停机报警。

★

### 114．ＦＪＬＫ－Ｄ智能型防火卷帘控制器

ＦＪＬＫ－Ｄ智能型防火卷帘控制器是防火卷帘必配的控制装置，硬件上选用最新经济嵌入式单片机为核心芯片，软件上运用人工智能与模糊控制新技术，并将无线遥控技术与网络通信技术相结合，是一种高新技术产品。与国内同类产品相比创意新颖、技术领先、功能丰富、可靠性好、性能价格比高、安装调试简单、使用方便。

该装置广泛用于大型商场、办公楼宇、仓库等大型建筑物内部防火隔断系统的防火卷帘门控制，有着广泛的应用市场。生产材料为大众原料和集成芯片、电子元器件，市场供应充足，渠道畅通，不存在采购供应困难。生产设备，检测仪器为常规产品。生产过程无三废，噪音符合国家标准，对环境无污染，无职业危险岗位。

本控制器成本低，功能强，每台成本价在１０００元左右，售价在２０００元左右，是一项有较好经济效益的高新技术产品。

### 115.油田抽油机的智能驱动装置

抽油机智能驱动装置采用交流调速领域的高端技术—矢量控制技术，编制了抽油机专用的智能驱动软件，该专利技术技术不仅解决了以往抽油机缺少调速及远程监控性能，功率因数低，能耗高，需要调平衡等问题，而且为减少维护作业量，提高油井产量，延长油井开采时间，提高注采比(OSR)等重大课题提供了得力手段。本发明是一种可以按照设定的程序（专家系统），自动对抽油机的工作进行实时逻辑控制或通过网络进行远程控制的抽油机智能驱动系统。

本发明的特点是可以采用三种方式驱动三相交流异步感应电机。正常情况下，驱动装置通过交流伺服系统驱动电机，在伺服系统内部设置了智能化的逻辑控制软件，使其针对油井实际状态自动调整抽油机的汲取参数。井站工作人员亦可随时通过通讯接口进行监控或发出指令。出现异常时，系统可以自动报警并停车（或自动将系统切换到电网工频电源驱动，或软启动）。

本发明的优点是：功率因数恒接近1 ，无功损耗小，节约有功电量30%无功电量85%以上。抽油机无须调平衡。驱动装置实时检测油井的悬点负荷，并据此自动调整抽油机的冲次及上、下冲程速比。装置具有完善的自保护功能及报警功能。有利于井站控制数字化、智能化、网络化。

### 116.网络控制气体计量输送泵

本发明所涉及的装置是一种全数字化、智能化的气体计量输送系统。该系统采用全数字交流伺服电机驱动，装备了专用的工业控制计算机及智能化的流体输送过程控制软件，配合通用型转子式容积泵组成流体输送机组。该系列计量输送泵的输送压力在0.01MPa～1Mpa范围内，体积流量在0.1～10M3/min的范围内连续可调。在转子式容积泵的出、入口处仅按装了温度传感器，省却了流量计、截流阀和回流阀。输送系统既可以通过控制面板的按键输入指令并在显示屏予以显示，也可以通过标准通讯口输入指令或监控系统的运行。出现异常时，系统可以自动报警并停机。正常工作时，系统可以按照系统内部存储器内的程序，由系统中央处理器对输送过程进行逻辑控制，也可通过网络进行远程控制，可以在任何条件下完成指定的气体计量输送任务。本发明提供了一种能耗低，精确度和可靠性高，实时性和动态响应性能好，整体结构较简单、成本较低的气体计量输送系统。可以广泛应用于各种气体的定时、定压、定质量流量输送及气体配送系统中。该发明的推广应用，不仅具有立竿见影的经济效益，而且对提高过程控制装备的技术水平，推动管理工作的信息化、网络化，进而提高企业的核心竞争力等深层次目标也将产生深远影响。

★

### 117.非接触测压式明渠污水流量计

本项目是青岛市科技发展计划项目，通过青岛科技局技术鉴定，技术水平为国内领先。其主要技术参数和功能有：①水位测量范围：0.030m～1.000 m，水位分辨率为0.001m；水位测量误差：±0.003m；流量测量范围：10m3/h～15000m3/h；流量测量误差：±3％。②实时按小时存储流量数据，存储时间为5个月；查询和打印历史数据；实时显示实测数据；③自动显示运行状态和操作信息； ④通过键盘操作，设置系统时钟和巴歇尔槽的类型。⑤提供RS-232接口功能；输出4～20mA标准电流信号。并配有远程传输系统软件。

用于对城市及工业用水、排污水等流量的监测及远程检测，数据统计与分析，报表打印等，为国家的宏观管理提供信息。

### 118.烟气SO2连续排放监测系统（CEMS）

本项目是青岛市科技发展计划项目，通过青岛科技局技术鉴定，技术水平为国内先进。使用以工控机为核心的硬件平台，以组太王为软件开发平台，并配置系统的检测设备，完成烟气参数的自动检测；定时自动吹扫探头；定时自动校验分析单元的零点和满刻度值；工控机实时采集烟气参数并进行烟气流量的温度-压力修正，计算标准状态下的烟气流量及二氧化流排放率及时、日、周、月、年排放总量，存储数据，显示图表、曲线，通过电话网或Internet向监理部门传输数据。

用于烟气二氧化流浓度，二氧化流总量和烟气排放量的检测；氧含量自动分析；烟气温度测量等。

### 119.水质五项参数远程传输系统

系统可将分布在某一地区或国家各个监测点的数据实时地传送到监测管理中心进行显示，发出必要的警告信息等，并将监测的历史数据存入数据库，供统计分析使用。

用于对大江河流、湖泊水库等水资源的五项指标参数进行实时数据的采集、监测和管理。这五项包括水体的PH值、水温、溶解氧、浊度和电导率。

### 120.24小时恒温恒流大气采样器

在恒温、恒流状态下，自动连续地用吸收液吸收采集的空气样品，对吸收液处理测定后即可求出空气中被测的气态和蒸汽态物质在24小时内的平均浓度。

用于采样空气中气态和蒸汽态物质SO2和NOX。

### 121.固定污染源烟气排放连续监测系统

在项目94的基础上增加烟气粉尘检测设备。在功能添加了检测烟气粉尘浓度和粉尘的排放量，并实时进行采样，计算、分析、统计等。

用于烟气二氧化流浓度，二氧化流总量和烟气排放量的检测；氧含量自动分析；烟气温度测量；烟气中烟尘浓度和排放总量的检测等。

★

### 122.基于GSM短信业务的远程在线监测网络系统

使用GSM的短信服务实现远程数据监测，通信网络使用GSM无线电话网络，技术先进，工程施工方便，设备运行费用低廉。

利用GSM的短信功能，远程监测各种管网系统的参数，并进行数据统计分析等。更好的为企业服务。

### 123.专用数控机床研制

青岛科技大学机电学院运用当今先进的电机控制技术---三相交流电机的伺服控制技术，在对现有普通机床进行数字化改造的工作中，做出了成功的案例并获得用户的认可。例如通过为青岛捷能汽轮机有限公司研制专用数控机床，积累了大型精密数控机床的研制经验，为今后将大量在用的普通机床实施技术改造，使之成为专用（或通用）数控机床，奠定了技术和经验的基础，特别是其三相交流电机的伺服控制技术，可以直接利用现场在用的三相交流异步电机，只须加装伺服控制系统，即可使其达到当今高精度伺服电机的控制精度和性能，而对原机床的机械结构无需做很大的改动，且电机功率几乎不受限制。此项技术可以为当今制造业提供一条快速提升产业技术水平的经济便捷的途径，是利用高新技术改造传统工业，迅速实现数字化、信息化和智能化的优选方案。

成功案例：汽轮机转子打孔机研制

内容简介：为满足青岛捷能汽轮机股份有限公司新产品（12000KW动力汽轮机整体转子）开发的需求，青岛科技大学受青岛捷能汽轮机股份有限公司的委托，由科技大学为捷能公司研制转子叶片定位打孔所需专用设备。该设备是关系到新产品能否如期研制成功的关键设备，科技大学方在较短的时间内，完成了整体结构方案设计及论证、机械加工图纸设计与审核、电气控制系统的设计制造、智能控制程序的编制与调试、零部件加工与安装、设备调试及试运转等工作，先后完成了模拟转子的试加工和真实转子的加工，顺利实现了双方协议所规定的内容。该设备采用3台高精度全数字交流伺服电机驱动，其分度机构可将直径近两米、重达4吨的整体转子的圆周98万等分，智能化的钻削系统，使钻孔过程实现了钻削参数(分度位置、钻削速度、钻削力矩、进给速度、进给阻力等)的动态显示、统计、运算及自动控制，提高了钻孔工作效率，杜绝了钻孔误差超出规定或折断钻头等重大事故，与国内汽轮机行业同类加工设备相比，该设备成功地解决了大型轴类零件的精确分度，和在极小轴向空间精密加工深孔的技术难题，具有结构合理，构思新颖，加工精度高，功能较完善，操作方便，设备成本较低等优点，用户评价：达到了国内领先水平。

合作意向：（1）独立承担技术改造项目（2）合作经营，共担风险

★

### 124.油田抽油机的智能驱动装置（专利号：ZL02110026.8 ）

摘要：本发明是一种可以按照设定的程序，自动对抽油机的工作进行实时的逻辑控制，或通过网络进行远程控制的抽油机智能驱动系统。

本发明的特点是：可以采用两种方式驱动三相交流异步感应电机。正常情况下，驱动装置通过交流伺服系统驱动电机，在伺服系统内部设置了智能化的逻辑控制软件，使其针对油井实际状态自动调整抽油机的冲次及上下冲程速比。井站工作人员亦可随时通过通讯接口进行监控或发出指令。出现异常时，系统可以自动报警并停车（或自动将系统切换到电网工频电源驱动）。

本发明的优点是：系统实时检测电机的扭矩，并据此自动调整抽油机的冲次和上下冲程速比，从而提高泵效，增加产量。功率因数恒接近1 ，无功损耗小，启动电流小，节电效果显著。抽油机无须调平衡。避免驴头和光杆“打架”，提高注采比（OSR），延长开采时间。完善的自保护功能及报警功能。井站控制数字化、智能化、网络化。

综合效益及市场前景分析：在控制水平和控制方式上，由于系统是真正意义的全数字化控制，可以完全按照设定的程序，自动对抽油机的工作进行实时的逻辑控制，或通过网络进行远程控制的智能驱动系统，对提高机、杆、泵系统的效率提供了保障，以往的研究表明，智能化控制能够使油井产量提高10%～30%，以每口油井平均日产5吨原油计算，即使产量仅提高5%，每年的即可增产近百吨原油，仅此一项，用户的投资可在半年内收回。此外，智能化控制系统还可提高采注比（OSR），延长修井周期，延长油井开采寿命，由此而带来的综合经济效益是难以估算的。

在电能利用率上，智能化控制系统可以实现在任何负载率下功率因数始终保持在0.95以上，从中原油田用电动机经济运行测试仪所做的测试结果来看，智能化控制系统可使平均电流下降45%～60%，无功电量下降60%～80%，有功电量下降10%～35%，初步估算，仅节电的效益可使用户的投资在一年半左右的时间内收回。此外，电网及变电站容量利用率的提高、线路损耗的减少等产生的经济效益也是很明显的。

就我国油田开采的现状来说，正在运行的约八万余口油井中，90%都采用游梁式抽油机，目前的驱动方式都是工频电直接驱动，管理方式比较粗放，综合效益不令人满意，且多数大油田已进入开采中后期，必须依靠多种措施来增加产量，包括使用更大功率的抽油机，而越是深井（或稠油井），智能化驱动系统就越显示其优越性，因此现在向市场推出智能化抽油机驱动系统，应该说是恰逢其时。在总额近九万台的市场容量中，仅每年更新或新增的抽油机在5000台以上，除此以外，若采用智能驱动系统对正在运行的抽油机进行技术改造则更是事半功倍，故经过1～2年的推广应用，力争实现初期有0.3%～0.4%的市场占有量（即每年300台），并逐年递增，三年后实现年销售1000台是比较保守的预测，是完全可能实现的。

综上所述，该项专利的综合效益和市场化前景都是比较清楚的。

合作意向：（1）独立承担技术改造项目（2）合作经营，共担风险

- ★

### 125.环氧装置节能技术

环氧氯丙烷（ECH）是一种具有广泛用途的基本化工原料，它是合成甘油的中间体，也是合成环氧树脂、氯醇橡胶的主要原料，可用于制造玻璃钢、胶粘剂、阳离子交换树脂、电绝缘制品，也可用于溶剂、增塑剂、稳定剂、表面活性剂和医药等行业，还可用于制造各种具有特殊功能的合成树脂。环化工序是环氧装置主要装置，耗能最多，同时也是排放COD最多的工序。本技术能大大降低环化工序的能耗和COD的排放，提高反应收率。

主要设备：环化塔，蒸汽喷射器等

主要原料：环氧氯丙烷，二氯丙醇，石灰乳等。

三废：废水

★

## 五、高分子助剂

### 126．快速渗透剂——T的生产技术

快速渗透剂—T学名顺丁烯二酸二异辛酯磺酸钠，为阴离子型表面活性剂， 能显著降低表面张力，渗透力强、渗透速度快，广泛用于日用化工、涂料、印染、石棉、农药、矿山、造纸、合成革、感光工业等。可用作乳化剂、润滑剂、渗透剂、分散剂和玻璃塑料防雾剂。

主要设备：搪瓷釜、冷凝器、真空泵、缓冲缸、锅炉等。

经济效益：吨成本5600元，售价9000元。

三    废：无

★

### 127．新型聚氯乙烯增塑剂（ DOTP，包括DOT DBP DIBP DCHP 等）

简介：主要用于聚氯乙烯加工和橡胶、醋酸纤维、涂料、皮革粘合剂等化工产品，常用的DOP 、DBP 性能较差，用作温度高于70℃的电缆绝缘材料达不到部颁标准，而DOTP是美国ESTMAN,1978 年开发的新型增塑剂其绝缘性能好适用于温度高于70℃的电缆绝缘材料的增塑剂。

原料：对苯二甲酸和辛醇，DOP、DBP、DIBP等用苯酐和醇类酯化。

设备：脂化釜（不锈钢），过滤器、导热油炉、泵等。

条件：生产厂房80平方米，库房100平方米。

配电25KW，水10T/天，生产人员20人。

效益：日产1T，产值0.8万元/T， 利税0.2万元/T。

特点：工艺简单、产品销路好，三废污染极少，总投资50万元。

★

### 128.增塑剂ＤＥＤＢ的生产技术

增塑剂ＤＥＤＢ由廉价原料二甘醇和苯甲酸合成，为无毒增塑剂，可应用于食品工业上，可部分代替ＤＯＰ，技术关键为催化剂的选择，可提高产率，减少污水量。

厂房：２００平方米。

投资：设备３０万元（年产３００吨）。

效益：年生产３００吨计算，可创利税３０万元。

三废：无

★

### 129．防老剂ＳＰ－苯乙烯化苯酚

该产品用于天然橡胶、丁苯、丁腈、异戊二烯、氯丁等合成橡胶及聚丙烯、聚乙烯、聚甲醛、聚酰胺、聚酯和纤维塑料的抗氧剂。

原料：苯乙烯、苯酚。

设备：搪瓷釜、脱色剂、真空泵、锅炉。

条件：厂房８０平方米，电８ＫＷ，水１吨。

★

### 130．橡胶轮胎用脱模剂

该脱模剂是采用新工艺经过特殊反应精制而成的有机硅乳液。本品含有多种助剂，在胶模上涂布均匀、成模可靠，广泛用于轮胎、胶管、塑料等行业的脱模。在应用上采用水作溶剂，不仅为社会节省大量汽油，降低工厂成本，而且使用方便、安全，可有效地改善工人的操作环境，涂布一次可根据不同行业脱模２～４次，可喷涂，也可刷涂。具有无毒、无污染，外观好，不腐蚀模具、不燃，产品与模具分离彻底等优点。

主要原料：有机硅、表面活性剂。

设    备：搪瓷釜、冷凝器、真空泵、胶体磨。

投    资：１５～２０万元。

效    益：成本８０００元／吨，售价１６０００元／吨。

★

### 131．阻燃剂三异丙基苯酚磷酸酯

橡胶厂生产煤用运输带的阻燃剂。

设备：导热油炉、电加热釜、冷凝器、接受器、贮缸、计量缸。

效益：成本１００００元／吨，售价１８０００元／吨。

★

### 132．连续化ＤＢＰ生产制造技术

邻苯二甲酸二丁酯（ＤＢＰ）是重要的增塑剂。但是由于国内ＤＢＰ生产技术含量较低、规模小、产品质量差等原因，仍有４０％的ＤＢＰ依赖进口。且由于国内生产ＤＢＰ的方法为间歇生产，产生大量废料，从可持续发展的观点来看必须彻底改变国内ＤＢＰ的生产工艺、减少污染、降低能耗、提高产品质量。本技术采用连续化生产工艺，其关键是酯化反应的连续化及过程中副产物醚的分离。本工艺主要有：酯化过程、中和水洗与脱醇、吸附过滤、废水处理工序、脱醚系统。

价格：面议。

★

★

### 133.连续化DOP生产技术

邻苯二甲酸二辛酯（简称DOP）是一种优良的增塑剂，具有良好的综合性能，其混合性能好，增塑效率高，挥发性较低，低温柔软性较好，耐水抽出，电气性能高，耐热性和耐侯性良好。DOP还具有良好的兼容性，除与乙酸纤维素、聚乙酸乙烯外，与绝大多数工业上合成树脂和橡胶均兼容。由于邻苯二甲酸二辛酯的上述特点，决定其用途最广、用量最大。在我国DOP大约占到增塑剂用量的60％多一些，主要用于聚氯乙烯（PVC）的加工。

连续化DOP生产技术具有生产规模大、消耗低、产品质量稳定、技术成熟的优点，已成功地应用于多套工业装置上，取得了良好的经济效益。

主要设备：酯化釜、汽提塔和过滤机等

接产条件：电、冷却水、加热蒸汽（或导热油）

主要原料：苯酐、辛醇、催化剂

三废：少量废水、废渣

★

### 134.特种增塑剂TOTM制造技术

偏苯三酸三辛酯（简称TOTM）是一种新型特种高档增塑剂，与聚氯乙烯有较好的相容性，可作为主增塑剂。TOTM主要用于PVC电缆、电线的增塑剂，具有优良的耐热性、低挥发性、耐寒性、电绝缘性及优良的加工性能。TOTM的第二大用途是有毒电力电容器浸渍液多氯联苯的替代品。随着我国电线、电缆行业正在和国际标准接轨，根据ISO标准，电讯行业的电缆耐温等级都将提高到105℃，由于本产品的绝缘性能好、挥发性低、迁移性小，广泛应用于电线电缆、汽车内装饰材料、耐温线材涂层、高性能的聚酯、电动机和电机用铜线防水涂层以及高级塑料制品中，应用需求日益增加，市场潜力十分巨大。在国外,TOTM的生产和消费增长很快,它是美国增塑剂中增长最快的品种之一。

在我国仅有少量的TOTM生产，沿用落后的硫酸酯化工艺，产品的质量和数量远不能满足用户的需求。本技术采用非酸性催化剂进行酯化反应，产品质量、色泽均优于硫酸酯化工艺，废水量减少60%以上。可提供不同规模（从百吨到万吨）的间歇、半连续或连续的成套生产装置的设计，也可对现有的其他品种增塑剂生产装置进行相应改造，实现多品种的生产。

主要设备：酯化釜、汽提塔和过滤机等

接产条件：电、冷却水、加热蒸汽（或导热油）

主要原料：偏苯三酸酐、辛醇、催化剂

三废：少量废水

效益分析：每吨利税2000元

★

### 135.无毒增塑剂柠檬酸三丁酯（TBC）制造技术

柠檬酸三丁酯（TBC）是一种用途广泛的柠檬酸酯类增塑剂，具有与树脂相溶性好、增塑效率高、挥发性低、无毒无臭、耐寒、耐光、耐水等优点，主要用于食品包装材料、医疗器具、儿童玩具和个人卫生用品等领域，是邻苯二甲酸酯类增塑剂的“绿色”替代产品。近年来西方发达国家对无毒、低毒或生物降解性好的塑料助剂的研究步伐加快，特别是柠檬酸酯类增塑剂有了很快的发展。我国是世界柠檬酸生产大国，生产柠檬酸酯类增塑剂有明显的原料优势，目前国内尚未实现柠檬酸酯类增塑剂（如TBC）的工业化生产，大力发展柠檬酸酯具有广阔的发展前景。

传统合成TBC的方法，采用的催化剂多为浓硫酸，该方法存在酯化效率低、设备腐蚀严重、副反应多、污染环境等缺点。本技术采用非酸催化剂催化合成柠檬酸三丁酯，催化剂用量少，产品质量达到国家优质品的标准。可提供不同规模（从百吨到万吨）的间歇、半连续的成套生产装置的设计，也可对现有的其他品种增塑剂生产装置进行相应改造，实现多品种的生产。

主要设备：酯化釜、汽提塔和过滤机等

接产条件：电、冷却水、加热蒸汽（或导热油）

主要原料：柠檬酸、丁醇、催化剂

三废：少量废水

效益分析：每吨利税5000元

★

### 136.柠檬酸三丁酯和乙酰柠檬酸三丁酯生产新技术

简介：柠檬酸三丁酯和乙酰柠檬酸三丁酯是重要的无毒增塑剂，可以代替邻苯二甲酸酯类，用于食品包装塑料袋、塑料玩具及医用高分子材料等方面。该技术采用新的工艺和新型抑色剂，使二产品的色度达到30号（铂钴色号），收率分别达到95%和90%，酯含量均达到99%。

主要原料：柠檬酸，丁醇，乙酸酐。

设备与投资：主要设备有搪瓷反应釜、搪瓷水洗罐、不锈钢蒸馏釜、真空过滤机、精溜塔釜、真空泵等。设备投资：均以年产300吨计算，设备投资大约60万元。

经济效益预测：柠檬酸三丁酯的生产成本8000元/吨，价格14000元/吨，以年产300吨计算，年利税为180万元。乙酰柠檬酸三丁酯的生产成本11000元/吨，价格18000元/吨，以年产300吨计算，年利税为210万元。

技术成熟程度：已经完成小试。

★

### 137.硅烷偶联剂Si-69

本研究合成的硅烷偶联剂适用于磺化硫化的胶料，能显著降低白碳黑和橡胶复合料的粘度，赋予生胶良好的加工性能，特别是能避免天然硫化胶料发生返原现象。硅烷偶联剂Si-69与高分散白碳黑及硅酸盐一起配合，适用于天然胶、异戊胶、丁苯胶、顺丁胶、丁腈胶、氯丁胶、丁基和卤代丁基胶、三元乙丙胶，也适用于这些橡胶的并用胶料。用于制造静态和动态条件下使用的轮胎面、胎侧、胎体，钢丝粘合胶料，传动带外层胶，实心轮胎，电缆绝缘及包覆料，胶辊及鞋底等等，特别是浅色橡胶制品。可制成液体和固体两种。

本产品（液态）的优点：原料（Na2S4、γ-氯丙基三乙氧基硅烷）简单易得，反应温和，收率高，成本低。合成工艺只涉及若干常规操作和装置，易于在工厂扩大试制。

投资估算：生产总投资约87万元

成本估算（以2000 吨/年计）

本项目成本核算的基础条件是：

按目前市场价格生产本产品的原料价格是2.2万/吨—2.5万/吨之间。在产品定价方面，根据市场情况分析，可定在3.8万/吨—4万/吨。

年生产成本                         约5000万元

销售总额（按3.8万/吨计）             7600万元

毛利润                               2600万元

在目前国际国内橡胶市场活跃，用途越来越广泛的情况下，对硅烷偶联剂Si-69的需求量也居高不下，我们研制该产品具有市场前景好，经济效益高等特点，并能获得良好的社会效益及经济效益。

### 138.橡胶促进剂

①促进剂NOBS：

产品性能：本品为优良的后效性促进剂。活性小，迟延性较大，硫化速度快。抗焦烧性强，操作更加安全。易分散，不喷霜，轻微色变，特别适用于含碱性炉黑的天然胶料与合成胶料，硫化胶料物理及老化性能优良。

技术方案：将促进剂M加入到吗啉水中，再加入适量的氢氧化钠，待促进剂完全溶解，在一定温度下滴入次氯酸钠进行氧化。使反应温度逐渐升高，然后保持此温度反应一小时以上。反应生成的促进剂成固体颗粒状析出。再经过滤、水洗、干燥,即得成品。

②促进剂CZ

产品性能：本品为常用的后效性橡胶促进剂，具有抗焦烧性能优良和硫化时间短两大优点，常与促进剂TMTD、D或者其他碱性促进剂配合使用作为第二促进剂，特别适用于合成橡胶，能提高硫化胶的定神强度和抗张强度。对含碱性较高的油炉法补强炭黑的天然胶和合成胶料尤为适宜。变色轻、不喷霜、硫化胶耐老化性能优良。

技术方案：将促进剂M加入到氢氧化钠溶液中，制成M的钠盐溶液。在将环己胺投入到釜内，搅拌溶解为均匀的溶液后，一边搅拌，一边滴加次氯酸钠溶液，控制反应温度。滴加完后温度可升高温度，继续搅拌一小时以上，生成的CZ从溶液中析出。经吸滤、水洗、离心脱水、烘干、粉碎、筛选、包装，即得产品。

③橡胶促进剂DZ

产品性能： 本品为常用的后效性橡胶促进剂，在橡胶中分散性能良好。在天然橡胶中焦烧时间比促进剂DIBS更长，因此操作更安全。本品适用于高活性补强剂用量较大的胶料。也适用于聚丁二烯橡胶或者再生橡胶为主的胶料。用本品制取的硫化橡胶的机械性能，尤其是动态性能比较好，弹性和定神强度高。

技术方案：以二环己胺、次氯酸钠、促进剂M、氢氧化钠、为主要原料，以异丙醇为有机溶剂。在反应釜内加入异丙醇和二环己胺，然后升温到一定温度，开始“三滴加”操作，即M钠盐、次氯酸钠、硫酸。滴加完后，保持反应半小时，经冷却、抽滤、洗涤、烘干，即得到成品。

④橡胶促进剂NS

产品性能：本品用作再生胶的后效性促进剂，具有抗焦烧性能优良和硫化时间短的优点，即在操作温度下无焦烧危险，而在硫化温度下促进作用很强，特别是在天然橡胶中的后效性更大一些。污染轻微。

技术方案：将促进剂M加入到氢氧化钠溶液中，制成M的钠盐溶液，再将叔丁胺投入釜内，一段时间后加入定量的硫酸，然后滴加次氯酸钠，加强搅拌。反应结束后，经冷却、甩滤、水洗、甩滤、包装，即得到成品。

主要设备：

反应釜        2500L，配碱缸        2000L，液碱计量槽    1000L，液碱贮缸      12m3

水计量槽      300L，离心机        SS-1200 φ2000х200，烘房          20m2

精馏塔       φ400х400，冷凝器        25m2，尾馏罐        0.5m3

冷冻机        五万大卡，真空泵        2SK-15型水循环，过滤器，抽滤机

废水的处理：废水由水洗槽进入污水池存放，用聚合氯化铝和阴离子聚并烯酰胺将悬浮物絮凝沉淀，再排放。

★

## 六、计算机软件系列

### 139．ECSS工程化学模拟系统

ECSS是一种大规模组合型过程系统模拟软件，它有十一个软件包，可在各种微型计算机及VAX系列机上运行。ECSS内容丰富，功能齐全，可扩展性好， 系统的总体设计合理，模型算法有所创新，具有八十年代国际水平。ECSS已在国内五十余家石油、化工、轻工等行业的设计院、研究院和大型企业中装机运行，并在这些单位的新装置开车、技术改造、设计计算和科研开发过程中取得了显著成效。ECSS可广泛应用于石油、化工、医药、能源、冶金、食品加工等行业，为辅助过程设计、过程研究、开发、设计方案的技术经济评估和寻优，运行装置的分析、挖潜改造等提供了有力而先进的软件工具，知识库和专家参谋系统。

ECSS具有物性查询、推算、流程模拟、反应器模拟、分离和传热设备计算，经济评价和实验数据处理的功能。已在上几百套装置上使用，直接间接经济效益上千万元。

主要设备：各种微型计算机及VAX系列机。 售价：５００００ＲＭＢ／套。

三    废；无

- ★

### 140．通用合成氨过程模拟系统ＡＰＳＳ

该软件包括转化、变换、脱碳、甲烷化、换热、压缩合成等单元模块，适用于不同天然气料制氨过程的模拟与分析，可给出全过程的物料和能量平衡数据。这些结果包括：各物流的物料能量信息；各换热器的热负荷；各机泵功率。该模拟器是处理天然气为原料的模拟器。ＡＰＳＳＫ可对老装置进行全面系统分析，为挖潜改造提供依据，也可用于新的合成氨装置设计。

主要设备：各种微型计算机。 售价：５００００ＲＢＭ／套。

三    废；无

- ★

### 141．尿素生产流程模拟软件

在深入探讨尿素生产过程动力学、相平衡的基础上，开发了相应的尿素合成、分离、吸收、解吸、蒸发等专用模块，建立全流程专用模拟软件，可模拟6～11万吨/年不同规模的水溶液全循环法尿素生产装置，优化操作参数，提供控制方案，给出物料衡算、热量衡算数据。

主要设备；各种微型计算机。

三    废：无

- ★

### 142．甲酸新工艺水解与分离模拟软件

对甲酸甲酯水解生产甲酸的新工艺进行了深入研究，开发了水解反应器，反应精馏专用模块，采用数据驱动技术，建立了水解与分离工段专用模拟软件，可方便地对中试装置进行模拟与分析，所得规律已用于指导中试操作。

主要设备：各种微型计算机。 价格：３００００ＲＭＢ／套。

三    废：无

- ★

### 143．换热网络系统软件

该软件是在对能量系统的模拟、综合、优化理论和实用软件研究的基础上，在微机上开发的应用技术成果。主要功能为：换热网络的优化合成；换热网络的分析；换热器的最优化设计、核算和求解；换热网络的流程模拟及灵敏度分析。利用此软件为吉化公司炼油厂常减压换热网络节能技术改造提出方案，经济效益达236 万元/年。

主要设备：各种微型计算机。  价格：３００００ＲＭＢ／套。

三    废：无

★

### 144．MDI装置光气化工段模拟软件（MPSS)

该软件是运用系统工程和工程化学知识，剖析引进装置技术，综合工程经验和操作数据而开发成功的专用模拟软件，可用来查询、推算MDI 装置所涉及物质的常用物性；计算管路阻力；进行流程模拟、工况分析、灵敏度分析及设计计算。

MPSS已成功地用于现有装置的模拟与分析，所提出的改造方案经实施后，每年或经济效益500万元以上。

主要设备；各种微型计算机。 价格：５００００ＲＭＢ／套。

三    废：无

★

### 145．氯乙烯过程模拟软件（VCM）

VCM氯乙烯生产过程模拟软件的主要功能为：氯乙烯专用物性数据的查询、 推算；单元设备的模拟计算，全流程的模拟与分析。软件的输入输出采用表格、图形并存方式，可在微机上运行。

通过对20万吨/年氧氯化法生产氯乙烯工艺过程进行考核分析， 深化了对生产过程的认识，为制定最优操作方案，进行设备改造提供了依据。

主要设备：各种微型计算机。 价格：３００００ＲＭＢ／套。

三    废：无

- ★

### 146．化工过程测量数据校正软件

该软件是应用数理统计、系统工程理论，结合过程模拟技术开发的实时测量数据校正计算机应用软件，可对现场测量数据进行数据分类，过失误差侦破，得到满足物料平衡、能量平衡的合理数据，用于生产计划管理、操作状况分析、参数优化等。现已成功用于常减压炼油装置的实时测量数据校正，取得了较好的经济效益。

主要设备：各种微型计算机。

三    废：无

★

### 147．数据驱动的化工过程模拟系统DOPS

数据驱动的化工过程模拟系统ECSS-DOPS是在ECSS 基础上采用数据驱动总体结构的大型化工过程模拟系统。它具有包含1000余种物质的物性数据库及功能强大的物性推算模块。可对化工过程进行工况分析、灵敏度分析、过程设计与优化计算。ECSS-DOPS系统采用中文界面，按下拉菜单风格进行I/O操作，并有在线帮助检索功能，使用方便。

ECSS-DOPS采用的数据驱动总体结构，使DOPS具有输入方便、 调度灵活和易模拟大型流程的特点。ECSS-DOPS作为集成化工过程系统雏形， 其进一步完善后可望成为大型的化工过程集成系统。

ECSS-DOPS是辅助化工过程开发、设计和操作调优的有力工具，可在化工、 石油、轻工、食品、医药和冶金诸行业广泛使用而产生很大的社会经济效益。

“数据驱动的化工过程模拟系统DOPS”1995年4月26 日通过了化学工业部科技司主持的技术鉴定。鉴定委员认为：DOPS所采用的数据驱动的总体结构及所实现的数据驱动的基于序贯模块法二次规划法优化算法，达到了国际先进水平并具有广阔的应用前景。

主要设备：各种微型计算机。 价格：５００００ＲＭＢ／套。

三    废：无

★

### 148．塑料模具标准件计算机软件

该软件在模具设计普遍应用软件AutoCAD基础上，二次开发而成。 该软件能实现人机交互。利用下拉式菜单、屏幕菜单对设计模具零件实现参数化设计，提高设计质量、减少设计时间，减轻设计者工作量有十分现实作用，具有广泛的使用前景。

主要设备：微机及AutoCAD软件。

三    废：无

★

### 149．ＨＤＰＥ全流程仿真培训系统

本软件是针对气相法高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ）全流程开发的仿真培训系统。气相法高密度聚乙烯全流程由催化剂制备、原料精制、聚合、粉料贮存、造粒、产品包装等工段组成。ＨＤＰＥ过程仿真培训系统软件由教师指令台软件、过程仿真软件、过程控制软件、ＤＣＳ仿真软件和现场操作站软件组成。该系统仿真ＤＣＳ的基本操作和功能，仿真ＨＤＰＥ过程的开车、正常操作、停车、紧急停车、事故等各种工况。过程数学模型采用神经网络＋机理＋经验的综合建模策略和方法建立，能逼真地仿真了实际过程。可用于操作工及工程技术人员的培训与继续教育，研究过程控制方案、制定开车、停车、紧急情况处理等方案。

价格：２０００００ＲＭＢ／套。

★

### 150．大型乙烯裂解装置仿真培训系统

本软件使为大型乙烯厂裂解装置开发的集成仿真培训系统。该集成系统由教师指令台软件、过程仿真软件、过程控制软件、ＤＣＳ仿真软件、现场操作站软件和操作工操作成绩自动评定软件组成。能够仿真现场ＤＣＳ的基本操作和功能，仿真工艺过程的开车、正常操作、停车、紧急停车、事故等各种工况。过程数学模型采用神经网络＋机理＋经验的综合建模策略和方法建立，能逼真地仿真了实际过程。可用于操作工及工程技术人员的培训与继续教育，研究过程控制方案、制定开车、停车、紧急情况处理等方案。

价格：２０００００ＲＭＢ／套。

★

### 151．合成氨装置在线数据校正软件

针对合成氨生产操作中，经常会出现由于测量仪表失灵、管道或设备泄露及操作不稳定等原因造成的测量数据严重失真的特点，开发了实用数据校正软件ＡＲＤＳ，并在中型合成氨装置上实现了在线数据校正。

主要功能：ＤＣＳ测量数据自动采集、仪表系统偏差分析、过失误差侦破、测量数据在线校正、仪表精度分析、故障诊断、操作参数优化、控制参数优化、统计报表自动生成。

测量数据校正的原料是：选取测量数据的校正值，使其既满足整个装置和单元的物料、能量等平衡关系，同时又使其与测量值之差的平方和最小。

该软件数据校正的结果，可为仪表管理及操作人员诊断仪表误差、排除仪表故障提供参考依据；为生产管理及决策提供了合理完整的数据及变化趋势，提高生产效率和自动化控制、操作水平。

★

### 152．面向对象的芳烃装置分离系统模拟软件

芳烃装置分离系统模拟分析软件适用于烯烃厂芳烃装置抽提、歧化、吸附、异构化单元的精馏、汽提塔分离设备的模拟计算。该软件具有如下功能：①完整的数据库；②热力学物性的准确推算；③能快速有效地求解精馏塔严格数学模型，得到各板温度、压力、流率及组成分布；④塔板性能分析。应用该软件可对不同操作状况进行模拟分析，寻求最佳操作参数，为节能降耗、扩产改造提供决策依据。

该软件在中文WINDOWS下操作，具有帮助和专家诊断功能，数据输入、输出直观方便。

通过对齐鲁石化公司芳烃装置分离系统的模拟分析，表明软件的模拟计算数据与现场标定值相吻合，能够反映出各分离设备的操作规律，是芳烃装置生产技术人员进行辅助操作和设计的有力工具。

★

### 153．中型尿素装置模拟优化系统

在微机上开发成功了尿素生产流程模拟优化系统，可用于尿素装置的模拟优化计算．该软件具有信息查询、物性计算、设备核算、流程模拟等所种功能，可用于指导实际生产操作和设备改造，优化操作参数，提高化肥企业的计算机管理水平。

该软件由以下子系统组成：

信息查询子系统：提供静态信息数据，包括设备参数，工艺指标，系统运行结果等。

物性计算子系统：可给出尿素系统中所涉及的各组分的热力学物性数据、传递物性数据，为模拟计算打下基础。

设备模拟子系统：对装置中各主要设备进行模拟计算，给出各单元设备的物料衡算、热量衡算结果，为设备性能分析提供依据。

流程模拟子系统：通过全装置的物料衡算、能量衡算，给出各物流的温度、流量、压力及组成分布数据。模拟结果可作为工况分析的依据，并用于指导实际生产操作。

优化分析子系统：以产量最大为目标函数，对影响尿素合成单元的操作条件进行优化分析，确定优化控制点，得到优化的操作参数。

目前该软件已成功地用于多个尿素装置的模拟与优化计算，创造了明显的经济和社会效益。该软件９６年获山东省科技进步二等奖；青岛市科技进步二等奖；９７年列入国家九五重大科技成果推广计划。

★

### 154．通用化工过程测量数据校正软件

该软件是综合应用数学、化学工程、系统工程及计算机方面的知识，对过程测量数据校正软件。该软件具有自动对化工过程测量数据分类、过失误差侦破与剔除、数据校正和参数估计、灵敏度分析等功能。其中在过失误差侦破方法中引入人工神经网络技术，并结合过程模拟分析技术，可快速有效地对数据进行处理，为实现过程的优化控制和故障诊断提供依据。

该软件可广泛应用于采用计算机自动控制的化工装置中，对现场采集的实时数据进行校正，为生产、管理提供完整可靠的数据；对装置进行灵敏度分析和优化计算，获得的优化参数可指导现场操作和进行实时优化控制。对提高计算机自动化控制和管理水平，具有重要的理论意义和现实意义。

该软件已在齐鲁石化公司的常减压炼油装置和合成氨装置上稳定运行，在过程监测、故障诊断、优化控制、生产管理等方面发挥了重要作用。

该软件是受青岛市九九年重大科技攻关计划资助完成的。

★

### 155．面向对象的乙烯分离系统模拟软件

乙烯分离系统模拟分析软件ＥＰＳＳ的主要功能为：数据查询与维护、流程显示、单元过程模拟（脱甲烷塔、脱乙烷脱、乙烯精馏塔、脱丙烷塔、脱丁烷塔、丙烯精馏塔、甲烷气提塔、绿油吸收塔）、在线帮助、水力学性能分析等。精馏塔的数学模型解法采集新松弛法，可用于多股进料多股侧线采出、多个中间换热器的复杂分离过程，收敛速度快，稳定性好。

通过对齐鲁石化公司乙烯装置分离系统的模拟分析，表明软件的模拟计算数据与现场标定值基本一致，能够反映出各分离设备的操作规律，是乙烯生产技术人员进行辅助操作和设计的有力工具。

★

### 156．运政管理及规费征收系统

该系统完成对营业性和非营业性道路运输车辆、搬运装卸和运输服务业的档案管理、票据管理和规费征收管理。对各种信息的处理快速、准确、清晰、规范、方便，从而大大提高了工作效率，对提高交通运输管理部门的管理水平，保证交通规费应征不漏起到不可估量的、积极有效的推动作用。对各市、县的交通管理部门，即可集中管理又可分散管理，能准确地计算各项规费、滞纳金等，及时掌握各种票据的使用情况，随时查询报表和各种信息，提高现代化管理水平。

主要设备：由微型计算机及电话通讯设备组成。

三    废：无

### 157．会合通用财务管理系统

会合通用财务管理系统软件是根据国家有关法律法规及财政部关于商品化软件的规则，《会计准则》和新财务会计制度，融我国会计核算和财务管理之特点，并大量参考用户意见，由多名高级会计师、审计师及软件专家共同研制而成。适用于不同行业，各种规模的企事业单位，具有快速、准确、完整、安全、使用方便等特点。本软件包括帐目管理、报表管理、工资、固定资产、自动转帐以及材料销售，成本核算等子系统。具有单用户及网络系统。

主要设备：386以上微机，DOS5.0、NOVELL3.11以上。

三    废：无

### 158.轮胎结构设计系统

轮胎结构设计系统是目前国内先进的专用于轮胎结构设计的计算机辅助设计软件系统，可进行轮胎的技术设计与施工设计，包括花纹总图设计、成型机头设计、材料分布图设计等。该系统可应用于载重轮胎、工程轮胎、轿车轮胎、农用车胎、摩托车轮胎等产品的设计，可使结构设计效率显著提高，大大缩短了设计开发周期，优化了轮胎的设计方案，是轮胎企业结构设计必不可少的现代工具和手段，该系统的最新版本RCAD2005有中英文两种版本，可在Windows XP、Windows2000等多种操作系统的普通微机上使用。该软件已在国内得到了广泛应用。

### 159.轮胎消耗定额管理系统

轮胎消耗定额管理系统综合各大轮胎企业的消耗定额统计分析方法于一体，内容涵盖企业内部原材料管理、配方管理、施工表设计、消耗定额报表及原材料成本核算等。

轮胎消耗定额管理系统具有如下特点：

☆ 操作简单方便、易学易用。向导式的操作，即使很少接触电脑的人也可以在短时间内掌握软件的操作。

☆ 提供多种查询方法，便于检索和维护，可以用最少的时间找到你想要的各类数据。

☆ 规范了施工表的样式，数据显示更加准确直观。

☆ 可自动将报表转换成WORD文档, 增强通用性, 同时便于再次编辑修改.

☆ 可以根据企业实际情况进行部分定制，实用性强。

该系统有斜交胎和子午胎两个版本，可在WindowsXP、Windows2000等多种操作系统的普通微机上使用。

### 160.橡胶配方优化设计系统

橡胶配方优化设计系统是综合运用橡胶工程、运筹学、概率论和数理统计及计算机科学等理论，结合大量橡胶配方设计实际经验开发而成的计算机辅助设计系统，属信息技术在橡胶工业应用的高新技术成果。可广泛用于橡胶制品的研究开发以及工艺参数优化等，是利用信息技术改造传统配方设计的基本工具和手段。

该系统可根据给定的试验约束条件，自动选择试验点并安排试验方案，使得试验次数尽可能少，通过对试验数据的处理又能够达到全面试验效果，可以揭示考察因素和考察指标间隐藏的规律、预测不同试验条件下的试验结果、优选配方或最佳工艺条件、对配方进行成本核算等。

自99年至今，系统功能不断增强，涵盖了正交试验设计、回归试验设计、均匀试验设计等多种试验设计方法，可输出性能曲线、性能等高线、性能回归方程、优化试验配方等多种结果。目前已开发有单机版、网络版等系列软件。多家橡胶企事业单位的应用表明，该系统可以显著的提高产品开发效率，降低产品开发费用，是技术人员进行产品开发的有力工具。

★

### 161.尿素装置流程模拟优化系统

尿素装置流程模拟优化系统具有信息查询、物性计算、设备模拟、流程模拟、优化分析等多种功能，可用于不同尿素生产流程的模拟计算与优化分析，提出最佳设计、改造或控制方案、辅助实际生产操作，又可用于技术人员的仿真培训，优化操作参数，使现场操作稳定，降低原料和能量消耗，并能提供装置完整的技术数据，获得显著的经济和社会效益。

该软件所采用的模拟优化技术和软件设计技术达到国际先进水平，具有创造性和先进性。该技术曾获山东省科技进步二等奖、青岛市科技进步一等奖，并在国内多家化肥生产企业中得到推广应用，在这些单位的装置扩建改造，节能降耗、优化操作、设计计算和科研开发过程中发挥了重要作用，极大地推动了过程模拟技术和化工计算机应用水平的提高，促进了化肥行业的技术进步。

★

### 162.智能化工过程数据校正与软测量软件

智能型化工过程数据校正与软测量软件是综合应用化学工程、系统工程理论及计算机、自动化、人工智能技术，并在计算机上开发实现的大型化工应用软件系统。该系统可实时有效地校正含随机误差的测量数据、准确侦破及剔除含过失误差的数据、估计未测和难测数据、诊断误差源。该软件校正和软测量的数据，可直接并入全厂或公司的CIMS系统，为生产、管理、调度、计划、统计等部门及时提供合理完整的数据，提高生产管理效率，还可节省或替代部分昂贵的测量仪表。利用校正和软测量的可靠数据，可用于化工装置的模拟优化，确定最佳操作参数，指导现场控制操作与生产集成管理，从而达到提高生产稳定性及产品质量、降低成本、节能降耗的目的；又可为仪表管理及操作人员诊断仪表偏差、排除仪表故障提供参考依据。

智能化工过程数据校正与软测量软件系统，首次将人工智能神经网络技术、过程模拟技术和数据校正技术有机结合起来，克服了现有软测量方法的缺点。作为自行开发研制的高新技术成果，具有广阔的应用前景，既可首先用于合成氨、尿素、常减压炼油等多种化工装置，又可在国内数千套DCS控制的化工、轻工、冶金、制药等装置推广应用。这对于提高我国化工企业的管理控制水平，产生巨大的经济效益和社会效益，同时对促进数据校正技术在化工过程中的应用，具有重要的现实意义。

★

### 163.芳烃装置分离系统模拟计算软件

芳烃装置分离系统模拟分析软件适用于烯烃厂芳烃装置抽提、歧化、吸附、异构化单元的精馏、汽提塔分离设备的模拟计算。该软件具有如下功能：(1)完整的数据库；(2)热力学物性的准确推算；(3)能快速有效地求解精馏塔严格数学模型，得到各板温度、压力、流率及组成分布；（4）塔板性能分析。应用该软件可对不同操作状况进行模拟分析，寻求最佳操作参数，为节能降耗、扩产改造提供决策依据。

通过对齐鲁石化公司芳烃装置分离系统的模拟分析，表明软件的模拟计算结果与现场标定值吻合较好，能够反映出各分离设备的操作规律，可以用于指导实际操作和装置扩建改造及节能降耗分析，是芳烃装置生产技术人员进行计算机辅助操作与设计的有力工具。

★

### 164.面向对象的乙烯分离系统模拟分析软件

乙烯分离系统模拟分析软件EPSS的主要功能为：数据查询与维护、流程显示、单元过程模拟（脱甲烷塔、脱乙烷塔、乙烯精馏塔、脱丙烷塔、脱丁烷塔、丙烯精馏塔、甲烷气提塔、绿油吸收塔）、在线帮助、水力学性能分析等。其中精馏塔的模拟计算可用于多股进料多股侧线采出、多个中间换热器的复杂分离过程。该软件是乙烯生产技术人员进行辅助操作与设计的有力工具:

①在裂解气组成、流量等条件变化时，可随时对分离系统进行流程模拟与分析，得到装置的最佳操作条件，指导操作人员及时调整有关控制参数，保证装置始终在最优条件下稳定进行。

②为装置挖潜、改造设计提供决策方案。由于该软件是专用型流程模拟系统，可真实地反映装置的运行规律，由此可诊断设备瓶颈，确定合适的改造方案。

③为提高三烯收率，降低设备能耗、物耗，提供最优操作方案。

④通过在计算机上对分离流程模拟分析、工况研究，加深技术操作人员对装置操作规律的认识，提高装置操作水平。

⑤为仿真培训系统提供分离流程物料、热量平衡数据。

★

## 七、造纸技术及助剂

### 165.超临界氨制浆造纸技术

在185-190OC、8-10Mpa的压力下，氨达到超临界状态。木素在超临界状态的氨中溶解，木素溶出后纤维得以分离，从而实现了原料的制浆过程。分离后的纸浆经造纸实验，表明达到了工业及生活用纸的纸浆质量要求。系统中的氨可以循环使用。废液中回收的木素可以作为化工原料、有机养分及氮肥进行综合利用。超临界氨对竹子和二次纤维的提取实验表明：木素类芳香化合物及油溶性物质能较好地在超临界状态的氨中溶解。

超临界氨制浆造纸技术用于大宗废弃物如秸杆时，废液中回收的木素可以返回自然作为有机养分及氮肥使用，可望解决秸杆还田问题，同时分离出的纤维可用于造纸。该纤维与塑料混合时可作为新型材料使用。超临界氨制浆造纸技术属绿色化工的前沿课题。

★

### 166.超声波环境下硫酸盐法制浆

采用超声波环境下的传统硫酸盐法，对纤维原料进行制浆。在超声波作用下，药物与木质素的反应加速, 达到了缩短反应时间，降低药量，提高得率和降低污染的目的。在200W, 频率为20KHz的超声波的作用下的硫酸盐法竹子制浆表明：在和常规硫酸盐纸浆品质相近的前提下，蒸煮的用碱量（Na2O计）从20%下降到17.5%，降幅为12%。蒸煮时间从150 min缩短到120 min，省时20%。同时纸浆得率升高。

### 167.高压流体萃取二次纤维制浆法

将高浓度20-30%各种二次纤维原料置入高压流体萃取反应器中，选取各种不同的流体，按设定的工艺运行，溶解的非纤维有机物、木质素、油溶性油墨和碳质墨粒随流体到达系统分离器，分离后的流体经加压、加热处理后返回反应器。实现流体的循环。二次纤维纸浆经漂白和抄纸得到符合要求的纸张。经分离器的杂质分级结晶得到的副产品经评价后作综合利用。

采用高压流体可以在保护纤维素的前提下溶解高分子材料、木质素、油溶性油墨等非纤维有机物，并使失去粘力粘附的碳质墨粒自由脱离纤维表面为后续的脱墨、漂白打下基础。超临界流体二次纤维制浆可以较好的解决二次纤维类别复杂、非纤维性有机高分子材料干扰和脱墨困难等问题。

★

### 168.黑液高浓度处理技术

尽可能提高提取和入炉黑液的浓度是解决现行草类制浆碱回收存在问题的较为有效和直接的办法。

在黑液提取方面，利用自行设计的强行压榨系统，采用三段逆流循环提取方式，可使蔗渣浆黑液提取率达到89.32%，黑液固型物含量达到12.66%，出浆浓度达到30-40%。

在高浓黑液的流送上，通过加热，热解及对黑液施加剪切脉动的方式，在180OC的温度下对黑液进行蒸发。黑液的入炉浓度可以75.68%。

★

### 169.造纸中段废水循环回用技术

通过快速沉淀、气浮、压力过滤去除中段废水中的纤维性及泥砂类杂质并通过离子交换方式使废水中富余的阴、阳离子得以去除，达到中段废水在生产体系内循环的目的。本系统已成功在生活用纸生产中运行。

★

### 170.造纸化学品及功能纸

以南方烤鸭油为原料，净化水解后合成双烷基酰胺咪唑啉季铵盐柔软剂。实验室及工厂试验结果说明该柔软剂性能优良，很适合草类浆抄造中高档卫生纸。重点介绍了鸭油的水解工艺条件，并对该柔软剂的作用机理作了探讨。

以丙烯酰胺为原料通过引发剂作用及其他离子基团的引入得到不同分子量的聚丙烯酰胺系列产品。该产品用于纸浆分散作用时可替代日产R-200。生产实践表明该产品经济效益明显。

★

### 171.ST-02造纸专用消泡剂

制浆造纸过程中泡沫是一个普遍存在的问题，消泡抑泡处理的好坏直接影响纸张的质量及纸厂的效益，XST-02造纸专用消泡剂是一种复配型消泡剂，主要由两种主消泡组分构成。该消泡剂与市场同类产品比较，用量少，消泡抑泡效率高，产品达国内先进水平。本项目已通过省级鉴定。

主要用于碱法制浆造纸工业中浆料及黑液的消泡工序，同时也可用于纺织工业泡沫消除单元操作中。用量少，消泡抑泡效率高，合成及复配工艺路线科学合理。

投资预算（1000吨/年  规模）：设备投资    20 万

设备：    反应釜    真空设备    分散设备等

厂房：    100m2     标高 8m

化验室：  30m2      天平、烘箱等常规化验设备

原料成本 ：    3500元/吨

销售价：       6000~6500元/吨

利 税：        1500~2000元/吨

合作方式：   技术转让

★

## 八、医药中间体

### 172.盐酸喹那普利及其中间体的合成新工艺

产品名称及性质

化学结构式为：

化学名：[3S-[2[R*( R*)],3R*]]-2-[2-[[1-(乙氧羰基)-3-苯基丙基]氨基]-1-氧代丙基]-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸盐酸盐；

[3S-[2[R*(R*)],3R*]]-2-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-terahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride。

分子式：C25H30N2O5.HCl；分子量：475.02；CAS登录号：82586-55-8。

白色粉末，m.p. 110～114 ℃，[α]D20=+15.4°

产品用途

高血压是最常见的心血管病，也是全球范围内的重大公共卫生问题。流行病学研究显示，目前全球有高血压患者6亿人，高血压患病率约为10%，欧美一些发达国家的患病率为20%。北京大学人民医院教授、著名心血管专家胡大一在2005年11月3日举行的第十六届长城国际心脏病学会议上说，我国每年有260万人死于脑卒中或心肌梗死。心脑血管疾病已经成为威胁人们身体健康的头号杀手。血管紧张素转化酶抑制剂(Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor，ACEI)作为一种新型降压药物，被认为是高血压治疗史上的一大飞跃。

盐酸喹那普利是日本吉富制药由美国Werner-Lambert公司引进的具有血管紧张素转化酶抑制作用的高血压治疗剂，是第三代ACE抑制剂的优秀代表之一，现名列全球畅销药的第91位，2000年销售额达5.53亿美元。与过去的ACE抑制剂相比，盐酸喹那普利持续抑制动脉及心肌等组织中的ACE作用更强，所以一天给药一次就可持续24 h降压作用。其降压效果优于卡托普利，与依那普利相同。此外还有增加肾血流量的利尿作用。它对肾血管型高血压疗效好、兼有降血脂作用等特点，适合长期服用治疗高血压和心血管疾病，具有良好的安全性。

合成工艺简介：盐酸喹那普利合成路线很多，但普遍存在着工艺路线长，成本高，污染严重等缺点。针对以上问题，我们研究确定了以下合成路线：以苯乙酮和乙醛酸为原料合成3-苯甲酰基丙烯酸乙酯；该酯通过与L-丙氨酸苄酯加成及加氢合成N-[(1-(S)-乙氧羰基-3-苯丙基)]-L-丙氨酸 (NEPA)；经三光气活化的NEPA与1,2,3,4-四氢异喹啉-3-羧酸苄酯缩合生成2-[2-[[1-(乙氧羰基)-3-苯基丙基]氨基]-1-氧代丙基]-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸苄酯，再加氢脱苄制备盐酸喹那普利。该方法具有成本低、污染轻、易于工业化等优点，

经济效益分析：盐酸喹那普利：合成成本约3000元/kg，市场售价7000元/kg（原料药）。N-(1-S-乙氧羰基-3-苯丙基)-L-丙氨酸-N-羧酸酐：合成成本800元/kg，市场售价1300元/kg。3-苯甲酰基丙烯酸乙酯：合成成本3万元/吨。该化合物不仅可用以制备一系列的ACEI，如依那普利(Enalapril)、喹那普利(Quinapril)等，而且本身也是一种药物，具有抑制胃酸分泌、保护胃细胞作用，可用以治疗胃及十二指肠疾病，还是一种钙拮抗剂，可与血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)并用，用以治疗高血压。

主要设备：常压反应釜、高压釜、精馏塔、离心机、蒸汽锅炉等。

三废：三废排放量较大，可通过焚烧、曝气等方法治理

★

### 173.其他药物中间体

2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-[[（Z）-（叔丁氧基羰基）-甲氧基]亚氨基]乙酸2-苯并噻唑硫酯：头孢克肟为广谱第三代口服头孢类抗菌素。2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-[[（Z）-（叔丁氧基羰基）-甲氧基]亚氨基]乙酸2-苯并噻唑硫酯是合成以上抗菌素的重要中间体。

2,3：4,5-双-O-(1-甲基亚乙基)-b-D-吡喃果糖：合成抗惊厥剂托吡酯(Topiramate)— ２，３,４，５－双－Ｏ－（１－甲基亚乙基）－ｂ－Ｄ－吡喃果糖氨基磺酸酯的重要中间体。

邻甲氧基苯丙酮：合成拟肾上腺素药物甲氧非那明的中间体。

对硝基溴苄：合成甲酰溶肉瘤素、头孢洛宁（Cefaloram）、治风湿药阿克他里（Actarit）、苯丙氨酸芥、抗抑郁药物多塞平等的中间体。它们也广泛应用于农药、染料、化学助剂等多个领域

★

### 174.头孢克肟侧链活性酸(MBT)

医药中间体，用于生产第三代和第四代抗生素。

以双乙烯酮、溴素、烯丙醇、硫脲、溴乙酸叔丁酯、DM等为原料，经溴化、酯化、肟化、环合、缩合、选择性水解及最终缩合等七步反应制得。产品纯度大于98%，产率大于20%。所用设备主要有搪瓷反应釜、不锈钢精馏釜和精馏塔、结晶釜、离心机、蒸汽锅炉、冷冻机等。按年产10吨计，设备投资估计150万。生产成本约1000元/公斤，售价约2000元/公斤。

有一定的废水和废液排放。

★

### 175.左旋对羟基苯甘氨酸

内容简介：左旋对羟基苯甘氨酸（简写作D-p-HPG）是重要的医药中间体，外观为白色结晶粉末，熔点为225～227℃，含量≥98.5%,比旋光度为-155～-161°。左旋对羟基苯甘氨酸及其深加工产品邓氏钾盐是合成高效广谱抗菌类药物所必需的主要侧链中间体。在实际生产过程中，D-对羟基苯甘氨酸作为重要侧链与反应母体6-氨基青霉素烷酸（6-APA）及7-氨基-3-脱乙酰氧-头孢烷酸（7-ADCA）等进行反应合成抗生素。目前，以D-对羟基苯甘氨酸及其盐为侧链合成的抗生素品种有：羟氨基青霉素（Amoxicillin，阿莫西林），头孢羟氨苄（Cefadroxil，eDx），头孢三唑嗪（Cefatrozine,CFT），头孢哌酮钠（Cefoperazone，CPZ，先锋必），头孢匹胺钠（Cefpiramide Sodium，CPM），阿扑西林（Aspoxillin，ASPC）等。该类药物用途广泛，即可注射，又可口服，在临床治疗十二指肠溃疡、弓形体感染等病症均能取得满意疗效，因此，国内外羟氨基青霉素的产量和品种不断的增多，左旋对羟基苯甘氨酸的需求量也不断扩大

所需主要设备：设备：2吨锅炉一台，50万大卡冷冻机一台，离心机20台，3000立升、1000立升、500立升搪瓷反应釜共30只。

原料：苯酚、乙醛酸、氨基磺酸、拆分剂、外消旋化剂等。

厂房：1000平米

投资预算：设备投资约280万元，其它费用约80万元，流动资金约300万元，预计共需要资金700万元。

预计经济效益分析：原材料成本约3.5—4万元/吨，售价约5.5—6万元/吨，若年产500吨左旋对羟基苯甘氨酸，年利润为500—750万元

★

### 176．原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产新工艺

在原生产设备的基础稍加变动，添加一种自制的催化剂可使原甲酸三乙酯收率达75%以上（以氯仿为准）， 原甲酸三甲酯收率达95%以上（以氯仿为准）。

### 177． 3，4，5—三甲氧基苯甲醛的制备

甲氧苄氨嘧啶（TMP）的中间体， 由对羟基苯甲醛经溴化、甲氧基化而得，因采用新型催化剂使甲氧基化收率提高10%。

主要设备（100T/a）：搪玻璃釜1000升4台  蒸馏釜2000升1 台

离心机（SS-800）

主要原料：对羟基苯甲醛      硫酸二甲酯，      甲醇。

### 178．植酸钙的生产技术

植酸钙是一种用途广泛的药物原料，具有促进人体新陈代谢，恢复体内磷的平衡、健脑及治疗神经炎、神经衰弱、幼儿佝偻病等作用，固为一种滋补用品。 在工业上，植酸钙常作为生产肌醇的原料，并在发酵、油脂、食品等工业上得到广泛应用。

生产植酸钙可充分利用我国来源广泛的米糠（麸皮）等农副产品，且提取后的副料营养成分基本不变，作饲料更佳，并能降低饲养成本。植酸钙的生产投资小、见效快、成本低、竞争力强，有很好的发展前景。

主要设备：浸泡池、贮液池、中和池、离心泵、真空泵等。

经济效益：吨成本6000元，售价14000元。

三    废：无

★

### 179.植酸生产技术

产品简介：植酸是一种重要的精细化工产品。由于其具有独特的化学性质和生理功能，因而在食品、医药、化工、金属加工、纺织及高分子等多种领域被广泛地应用，成为当前国内外竟相开发和发展的重要精细化工项目。

植酸为淡黄色或褐黄色粘稠液体，化学名为肌醇六磷酸酯，分子式为C6H18P6O24，分子量660.08，易溶于水，呈强酸性（PH=1~2），密度=1.3~1.5，加热易分解（80℃以下稳定），有很强的螯合能力，络合物稳定。

产品应用：本产品可应用于多种领域，其中主要有以下方面：

A．食品工业：

①天然饮料及果酒生产中用作防固剂、护色剂及调酸剂等；

②高档水果保鲜剂；

③含油食品油脂抗氧化剂；

④饮料止渴剂；

⑤白酒生产中金属离子沉淀剂等。

B．印刷行业：

本行业为植酸用量最大的行业，主要用于印刷板的预处理及配置清洗液。

C．医药、保健品：

作为医疗药品可以治疗肝硬化和黄胆症，抑制肿伤，医治高胆固醇，抗心血管氧化和癌症辅助治疗品。

作为保健品可以促进生长发育，抗衰老。

D．用植酸还可以制备以下后续系列产品：植酸钙、肌醇、精蜡、米糠油、香料等。

设备投资：以50t/年计，设备投资约20万元（不包括厂房、锅炉）。

生产成本估算：

①设备投资：按20万元计

折旧按10年计算，折合产品折旧费为200000/10*50=400元/t植酸

②原料费：20100元/t     ③人员工资：4320元/t     ④车间运行费：2000元/t

⑤行政管理费：1000元/t  ⑥包装运输费：2000元/t   ⑦营销费：    4000元/t

⑧厂房费：    500元/平方米   36000元  折旧按10年计，折120元/t

⑨工厂成本：  34000元/t

⑩税费：（产品售价按80000元/t计）

    - 增值税17%：（80000-20100-17750）*17%=7165.5元/t

    - 所得税33%：（80000-34000）*33%=15180元/t

总支出：    56345.5元/t

米糠废渣回收：按售价300元/t计，年回收9000元/年

利润：售价-总支出+回收费=80000-56345.5+300=23954.5元/t，折合119.8万元/年

技术成熟程度：已经完成小试。

★

### 180.丁二酸酐生产新工艺技术

简介：丁二酸酐是一种重要的精细化工中间体，主要用于医药、农药等行业。例如，可用于生产荷布芬、利菌杀及琥珀磺胺噻唑等药物。该技术研制了一种新型高效催化剂，采用催化交换脱水新工艺生产丁二酸酐。具有流程简单、反应条件温和、反应时间短、产品收率和纯度高及生产成本低等特点。产品收率达到85%以上，含量达到99%。

主要原料：丁二酸，乙酸酐。

主要设备：搪瓷反应釜、离心机、真空干燥机、精溜塔釜、真空泵等

设备投资：以年产500吨计算，设备投资大约50万元。

经济效益预测：生产成本18000元/吨，产品价格27000元/吨，以年产300吨计算，年利税大约270万元。

技术成熟程度：已经完成中试。

★

### 181.盐酸喹那普利及其中间体合成技术

应用领域：心脑血管疾病已成为人类健康的最大杀手。据报道，目前我国因心脑血管疾病死亡的人数达230万，潜在的心脑血管病人达1.6亿。以盐酸喹那普利为代表的血管紧张素转化酶抑制剂是治疗心脑血管疾病的最有效的新型药物。

投资概算：该药物合成所需设备包括反应釜、精馏塔、离心机、高压釜、锅炉、冷冻机等。按年产10吨计，需投资150万左右。

技术成熟度及水平：实验室技术。国内外先进。

经济效益分析：该类药物目前售价约为1000万/吨，生产成本约300万/吨。按年产10吨计，毛利润7000万/年。

合作方式：技术转让

其它：根据合作方需要，可提供合成该药物的中间体3-苯甲酰基丙烯酸乙酯和N-（1-S-乙氧羰基）-3-苯丙基-S-丙氨酸的合成技术。

★

### 182.一步氧化法制医药中间体DM

DM(二硫化二苯并噻唑)是生产头孢类药物的一种中间体，目前工业上都是将橡胶硫化促进剂M（2—巯基苯并噻唑），用空气氧化成工业级DM（一般熔点为170℃）之后，再使用苯类有机溶剂进行萃取结晶，得到纯度较高、熔点达到180℃的产品。

本项目采用无毒的有机溶剂和双氧水，控制化学反应条件，在对M进行精制之后，只经过一次氧化，就能使 DM的熔点达到180℃。

年产500吨医药中间体DM的生产装置预计投资100万元。每吨产品毛利润3000元左右。

★

## 九、纳米材料产品系列

### 183．纳米材料

纳米材料的生产是高新技术，我院的纳米材料制备及工艺研究和在催应用方面均达国际先进水平。该项目是已完成的国家“八五”重点科技攻关项目，同时可得到国家“九五”继续支持的项目。已获专利九项，有的产品已通过工业小试，正在进行工业化试验。纳米粉体产量100克/小时.台，可连续生产，是全国唯一一家，目前正在向自动化生产线过渡。其中金属和合金的位错与层错的χ射线衍射，获国家教委科技进步二等奖；线形精炼方法，获化工部科技进步三等奖；低能电子冲击下有机分子薄膜的离解，获山东省化工科技进步二等奖；纳米陶瓷TiO２低温超塑性的研究，获山东省教委科技进步三等奖；纳米T２O３相结构研究，获山东省科技进步三等奖。我院可提供如下产品和技术：

①纳米级金属与合金超细粉

Cu、Fe、Cr、Ag、Al、Ni、Au、Mg、Zn、Bi、NiCe、NiMoCe、NiCoCe、FeMo、

FeCe、CuZn、AgMg、AgTi等。

②纳米级陶瓷粉

TiO２、Y２O３、ZrO、Al２O３、Bi２O３等。

③纳米级石墨粉、C６０。

④各种纳米稀土材料

⑤各种金属与金属氧化物催化剂

⑥纳米材料制备设备及工艺

这些纳米材料在橡胶工业、化学工业、电子工业、陶瓷工业、生物工程及国防工业中有广阔应用前景，有很好的社会效益和经济效益。

★

### 184．纳米钯一氧化碳助燃剂

使用物理方法制备纳米钯一氧化碳助燃剂，有活性高，跑损少，在平衡催化剂上沉积的金属钯多，因此具有稳定系统时间较长的特点．用于催化裂化装置。

原料：使用块钯制备出纳米钯。

厂房：５００平方米。

设备：①纳米钯氢电弧等离子体法制备设备。

- 纳米钯一氧化碳助燃剂加载设备。

- 纳米组装及热处理设备。

投资：１０００万元。

效益：售价９万元／吨，年产２００吨，产值１８００万元。

三废：是一种新型环境友好制备工艺，无三废。

### 185．纳米铂一氧化碳助燃剂

使用物理方法制备纳米铂一氧化碳助燃剂，有活性高，跑损少，在平衡催化剂上沉积的金属铂多，因此具有稳定系统时间较长的特点．用于催化裂化装置。

原料：使用高纯块铂制备出纳米钯。

厂房：５００平方米。

设备：纳米铂氢电弧等离子体法制备设备。

纳米铂一氧化碳助燃剂加载设备。

纳米组装及热处理设备。

投资：１０００万元。

效益：售价１０万元／吨，年产１５０吨，产值１５００万元。

三废：是一种新型环境友好制备工艺，无三废。

### 186．纳米硝基苯加氢催化剂

原料：使用高纯镍块及稀土制出铈镍纳米材料。

厂房：５００平方米。

设备：纳米铈镍氢电弧等离子体法制备设备。

加载设备。

纳米组装及热处理设备。

投资：８５０万元。

效益：售价２５万元／吨，年产２０吨，产值５００万元。

三废：是一种新型环境友好制备工艺，无三废。

★

187．纳米无机抗菌剂

使用化学法制备纳米无机抗菌剂，用于日用品、纺织、塑料等各个领域。

厂房：２００平方米。

设备：反应釜、干燥器等。

投资：５００万元。

效益：年产１００吨，产值２００万元。

三废：无。

★

### 188．纳米多功能塑料

添加纳米无机抗菌剂，增韧剂，抗老化剂，制成纳米多功能塑料母粒。

厂房：１０００平方米。

设备：塑料加工、造粒、挤出设备、纳米多功能粒子生产设备。

投资：８００万元。

效益：年产３０００吨母料，产值３００万元。

三废：无。

★

### 189．纳米纺织用助剂

纳米纺织用助剂，用于各种印染工艺，有除味抗菌功效。

厂房：４００平方米。

设备：化学法制备纳米除味抗菌剂设备一套；制备纳米纺织用助剂设备一套。

投资：３００万元。

效益：年产１０００吨助剂，产值１００万元。

三废：无。

★

### 190．纳米导电浆料

以纳米铜、镍等导电浆料替代铂、金等导电浆料，用于电子器件，印刷电路等工艺。

厂房：５００平方米。

投资：５００万元。

效益：年产１００吨，产值００万元。

三废：无。

★

### 191．纳米碳黑

纳米级的碳黑，可制成链状，广泛用于橡胶工业。

厂房：２００平方米。

投资：２００万元。

效益：年产１００吨，产值１００万元。

三废：无。

★

## 十、金属表面处理技术

### 192.等离子弧金属表面硬化处理技术

直流等离子弧是一种经过压缩了的高温、高能量密度电弧，利用等离子弧的高温射流束可以对金属表面进行硬化处理，如表面淬火、熔覆等。与激光金属表面硬化处理技术相比，等离子弧金属表面硬化处理技术具有硬化层厚、质量好、处理效率高、设备简单、运行成本低等优点，可用于橡胶机械、钢铁机械、重工业机械中一些承受较重载荷，需要耐磨、耐蚀零部件的表面硬化处理。

等离子弧表面淬火技术是利用高温、高能量密度的等离子弧对钢制零件表面进行淬火处理，处理速度快、无氧化。无变形。

等离子喷焊是一项比较成熟的金属表面硬化处理技术，最近我所研制成功了新型计算机控制的等离子喷焊设备，并配套了相应的处理工艺软件。

投资概算：一套等离子弧金属表面硬化设备及配套的工艺软件需15万元，设备消耗电能约25千瓦，尽需1人操作，需要厂房20平方米。

经济效益分析：目前在橡塑机械、钢铁机械、重工业机械中承受较重载荷的金属零部件表面硬化处理都是采用手工电弧堆焊的办法，堆焊质量差、零件变形大、堆焊效率低、劳动强度大。采用由计算机控制的等离子弧喷焊技术即可解决上述的问题，同时也可降低生产成本。

合作方式：本项技术可以采用为使用单位提供等离子弧金属表面硬化设备和配套工艺的合作方式。

★

### 193.离子化学热处理技术

离子化学热处理技术包括离子氮化、离子碳氮共渗、离子软氮化＋后氧化复合处理和等离子体化学气相沉积等多种处理工艺，广泛用于提高钢和铸铁等金属材料制造的机械零部件和工模具的表面硬度、耐磨性和耐蚀性，提高其使用寿命。

离子化学热处理具有处理速度快、质量好、节能、无污染等特点，一些离子化学热处理技术已在工业生产中获得广泛应用，取得了巨大的经济效益。

我所从事离子化学热处理技术的研究已有二十多年的历史，技术成熟，多项技术都达到了国际先进水平。尤其是近几年我所研制成功国内外最先进的保温式离子化学热处理装置，并配套了相应的离子化学热处理工艺软件，使这项技术更具有市场的竞争力。

A.保温式离子热处理炉

我所研制的保温式多功能离子热处理装置已通过省级技术鉴定，并获得国家专利。这种新型离子热处理炉的外壳用高效保温材料包覆，工件仍采用加热效率高、加热均匀的离子轰击加热方式。保温式离子热处理炉具有以下的优点：

①比水冷式炉体节电50%，节水80%以上；

②炉体简单合理，有效工作空间增加30%以上；

③炉体采用不锈钢制造，使用寿命长；

④炉内空间温度高、温度均匀性好，既解决了离子热处理炉测温难的问题，又可以实现大小工件混装；

⑤可满足多项处理功能，如离子渗氮、渗硫、软氮化、氧化和等离子体化学气相沉积等。

B.等离子体化学气相沉积超硬膜技术（简称PCVD技术）

利用低压非平衡等离子体技术可以在金属表面沉积一层TiN、TiCN、TiAlN, TiSiN等硬质膜和超硬膜。PCVD技术具有沉积温度低、膜的均匀性好、设备简单等特点，特别适合刀具、模具等的表面强化处理。处理后的刀具寿命可提高数倍到十几倍；处理过的高速钢精密轴承的抗高温腐蚀性能有大幅度地提高，已用于国产L11飞机上。

“等离子体化学气相沉积(PCVD)硬膜技术工艺与装置的研究”曾列为国家自然科学基金重大项目、国家八五重点科技攻关项目、国家九五重点科技成果推广项目。获得过国家发明三等奖、第37届布鲁塞尔尤里卡国际发明博览会金奖和一些省部级奖励。

C.离子软氮化 + 后氧化复合处理 （简称Ion(NC+O)复合处理）

离子软氮化+离子氧化复合处理技术是国外最新离子化学热处理工艺，国外称其为PLASOX技术或IONIT-OX技术。它是在离子氮碳共渗硬化处理后，接着再进行离子氧化处理，在硬化层表面覆盖一层致密的Fe3O4膜，使零件表面既有高的硬度和耐磨性，又有优良的耐蚀性能。国外已将这项技术成功应用到汽车零部件的表面处理，并取得巨大经济效益。由于受我国现有离子氮化设备结构的限制，这项技术在我国仍处于空白。

我所利用自行研制的保温式离子热处理炉进行了Ion(NC+O)复合处理工艺的研究，并获得成功。经Ion(NC+O)复合处理后的钢制零件表面是由Fe3O4氧化膜、ε化合物层和γ′扩散层组成。尽管表面氧化膜仅有1~2微米厚，但其耐蚀性能却远好于镀硬铬和发黑处理，甚至可以和奥氏体不锈钢的耐蚀性能相媲美。Ion(NC+O)复合渗层的硬度高摩擦系数低，所以经Ion(NC+O)复合处理的钢制零件表面有着优良的耐磨和耐蚀性能。

D.活性屏离子渗氮技术（简称ASPN技术）

“活性屏离子渗氮（Active Screen Plasma Nitriding）”技术是近几年在欧洲出现的一种新型离子渗氮技术，它不仅解决了传统直流离子渗氮技术（DCPN）存在的一些难以克服的技术难题，如工件打弧、空心阴极效应和温度测量困难等，而且可以获得和DCPN一样好的渗氮效果。在欧洲，许多大的热处理厂都购置了ASPN设备，使用效果良好。目前这项新技术在我国尚属空白。

在ASPN 处理过程中，直流负高压电源接在铁制的笼子上，被处理工件罩在笼子中间，处于电悬浮状态或接负偏压。在离子的轰击作用下，笼子被加热，并溅射出纳米粒子沉积在工件表面。因此在ASPN技术中，笼子（活性屏）起到两个作用：一是将工件加热到渗氮温度；二是向工件表面提供渗氮源。

研究所正与英国伯明翰大学合作对ASPN技术进行研究。2004年，“保温式活性屏离子热处理设备与工艺研究”项目已被青岛市科技局列为国际合作项目。该项目完成后，将推出一套具有我国自主知识产权、国内外最先进的活性屏离子渗氮技术。

合作方式：本项技术可以采用各种合作方式开展以下工作：

①成立离子化学热处理设备生产厂，对外生产销售离子化学热处理设备。由于我校的保温式离子化学热处理设备属国内外首创，结构独特，又配有许多世界最先进的工艺软件，因此市场前景很好。

②我校也可以采取合作办“离子化学热处理”对外加工处理厂，我校可提供这项技术的工艺软件，合作者提供厂房、设备和少量的周转资金，为当地进行离子化学热处理对外加工处理。

投资概算：

①若生产销售离子化学热处理设备，该设备的机械加工应采取外协加工，生产厂仅是从事组装、调试和售后服务工作，所以投资相对比较少。按每年生产30套离子化学热处理设备计算，需要厂房100平方米，电力30千瓦，流动资金30万元，人员约10人。

②若对外加工离子化学热处理，则需厂房50平方米，电力80千瓦，人员2人。

经济效益分析：

①若生产销售离子化学热处理设备，每套离子化学热处理设备生产成本约10万元，销售价格为30万元，所以每年可获利税600万元。

②若对外加工离子化学热处理，目前每处理1公斤工件的市场价为10元，每炉最少可以装工件200公斤。扣除人工、水电等成本，每炉至少可获利润1500元以上。

★

### 194．非晶态化学镀镍磷合金技术

非晶态化学镀镍磷合金镀层，具有优良的耐磨性、耐蚀性、高硬度、镀层尺寸均匀、结合强度高、外观光亮等一系列优点。因而在石油化工设备、汽车制造、纺织机械、食品机械、包装机械、印刷机械、烟草机械、模具工业、电子工业等领域获得广泛应用。

原料：工业级硫酸镍、次磷酸钠、醋酸钠等。

厂房：５０～１００平方米，水、电齐全。

设备：镀槽、过滤机等。

投资：１５～２０万元。

效益：良好。

三废：少量废水，易处理。

★

### 195．等离子微弧氧化铝合金表面处理技术

等离子微弧氧化铝合金表面处理技术具有：工件表面处理简单；使用弱电解液，符合生态标准；涂层厚度可达１００～３００μm；硬度可达２０００ＭPa，有良好的耐腐蚀性；操作简单、过程稳定。可用于航空汽车、摩托车气缸活塞等零部件；纺织机械中的铝制品件；电子工业及食品工业中的铝制品件的表面强化，增加其耐磨、耐蚀性，从而提高其使用寿命。

原料：偏硅酸钠、碳酸钠钠、偏铝酸钠等。

厂房：２０～５０平方米，水、电齐全。

设备：镀槽、过滤机、冷却系统、４０ＫＷ整流电源等。

投资：１０万元。

效益：良好。

三废：少量废水，易处理。

★

### 196．化学镀镍磷合金技术

化学镀镍磷合金镀层具有良好的耐腐蚀性和优异的耐磨性，且镀层尺寸非常均匀，外观光亮，是钢铁、铜、铝、锌合金等金属材料表面强化和装饰的良好表面涂层。该项目所需原材料为硫酸镍，次磷酸钠、醋酸钠等。主要技术指标：镀层厚度1～100μm，镀速10～12μm/h，镀层与基体结合强度20～40kg/mm２。

主要设备：镀槽、水洗槽、前处理碱槽、酸槽和热水器等。

经济效益：该项目投资少，效益高，无风险。建立月生产3 万平方分米的镀涂

厂，投资约1.5万元，利税为3万元。

三    废：废液较少，处理简单。

### 197．高耐蚀耐磨镍磷镀技术

高耐蚀耐磨镍磷镀技术是近几年发展起来的一项先进的表面防护技术。它不用直流电源设备，而是将工件直接浸到温度为90～95℃的镀液中，完成镀层沉积。其主要工艺流程为：酸洗除绣→碱洗除油→活化处理→施镀→风干。

镀层的经济技术指标：镀层的结合力、 孔隙率、 耐蚀性均采用国际标准（ISO4257）进行检测，保证全部指标达到标准要求；镀层的经济指标：30元/平方米.10μm（即保证一平方米面积，施镀10μm厚镀层， 其化工原材料消耗成本不高于30元）。

应用范围：(1)化工设备的防腐蚀镀层，例如反应釜的衬里、 板式或立管式换热器的防护、化工用球阀和碟阀的防腐处理；(2)油田中的注采设备和管道， 例如油井注水管、连杆泵、泥浆泵、阀门等已有成功的使用经验；(3) 汽车工业中的耐磨件和耐蚀件，例如废气排管和消音器、差动齿轮轴和同步齿轮、铝散热片和软管接头等。

主要设备：镀槽、除锈槽、除油槽、水洗槽等5～7个；水消耗1～2吨/每班；

电消耗100度/班；总投资1～3万元（厂房除外）；生产能力2～4平

方米.10μm。

经济效益：该项目所用镀液全部用工业级原料配制，因此成本低廉，其成本价

为30元/平方米.10μm，相当于镀硬铬水平， 考虑到该镀层镀后可

省去磨加工，因此其综合成本远远低于硬镀铬。

三    废；经青岛市环保局对工艺废水检测表明，废水中的COD、Ni 含量均低

于GB8978—88二级标准，准许排放。

★

### 198．低锌型常温磷化液

磷化处理是金属工件精饰涂装前的予处理工艺。目前磷化处理多采用中温处理工艺，结果造成能耗高、晶粒粗、沉渣多、质量差等缺点。

低锌型常温磷化液可在室温下进行磷化处理，得到薄型致密且耐蚀性优良的磷化膜。该磷化膜与漆膜配套性能好，结合力高。磷化后可水洗晾干后喷漆，也可不水洗晾干后直接喷漆。

工艺路线：除油除锈→水洗→磷化→喷漆

技术指标：浅绿色透明液，总酸度15～22点，游离酸0.8～1.5点；耐蚀试验：

室内、室外挂片，3％氯化钠浸泡均达国家标准要求。

主要设备：配液槽4～5只，其中一只配3KW的U型加热器，厂房40～200平方米

水1～5吨/班，电3KW.

经济效益：吨成本450元，吨售价800～1200元。

三    废；无

### 199．低温快速磷化液

低温快速磷化液是为克服高、中温磷化液所需工艺时间长、沉渣多、晶粒粗大等缺点而研制的，它可在低温（35～40℃）获得薄型非晶态磷化膜，该膜特别适合粉末涂料的涂装。

工艺路线；除锈→除油→磷化→水洗→烘干→喷漆

技术指标：浅绿色透明液，总酸度50～60点，游离酸3～5度，膜重0.5～1g/m２

。室内挂片40～60天无锈蚀（国标要求7 天不锈蚀为合格）室外挂

片8天无锈蚀（国标要求3天不锈蚀为合格），3％氯化钠浸泡2小时

无锈蚀。

主要设备：配液槽4～5只，其中一只配2KW的U型加热器，厂房40～100 平方米

水1～5吨/班，电2KW。

经济效益：吨成本600元，吨售价900～1200元。

三    废：无

### 200．新型四合一磷化液

所谓四合一磷化液就是在同一槽内进行除锈、除油、磷化、钝化四道工序。过去有些厂家的四合一磷化液是在高温或中温下进行，而新型四合一磷化液是在常温下进行磷化。采用该工艺可以简化工序、减少设备、缩短工期、提高效率、降低成本改善劳动条件。按照工件锈蚀和油污情况的不同，该磷化液又可分三种型号。

技术指标：浅绿色透明液，总酸度280～550点，游离酸110～180点，操作温度

5～25℃；室内、外挂片及3％氯化钠浸泡均达到国际标准。

主要设备：配液槽4～5只，其中一只配3KW的U型加热器，厂房40～100平方米

水1～5吨/班，电3KW。

经济效益：吨成本800～1000元，吨售价1400～2000元。

三    废：无

★

## 十一、表面活性剂系列

### 201.聚羧酸助洗剂

产品的性质：   该产品分液体（固含量30%）和粉末状两种，其溶液呈弱碱性。

产品用途：助洗剂是洗衣粉和各种洗涤剂中的重要添加剂。传统的助洗剂—三聚磷酸钠的使用对环境造成了富营养化问题，引起海藻、水草和浮游生物的大量繁殖，耗尽了水中的溶解氧，导致大量生物死亡。为此，欧、美、日等发达国家早就禁止在洗涤剂中使用三聚磷酸钠，我国也开始在洗涤剂中禁止或限制使用三聚磷酸钠。目前三聚磷酸钠的理想替代品是4A-氟石、层状硅酸钠和聚羧酸钠。4A-氟石不溶于水、长期使用会在被洗物上沉积而使衣物发白，而层状硅酸钠助洗效果较差，因此，聚羧酸钠是最有发展前途的助洗剂。目前，国内报道的一些聚羧酸助洗剂普遍降解性差，因此，尽管无磷，但对环境仍存在着安全隐患。针对该问题，我们通过调整配方，研制出生物降解性良好的聚羧酸钠助洗剂。由于该助洗剂无磷、无毒、可生物降解，因此是一种绿色助洗剂，符合可持续发展要求。

助洗剂的国内市场需求在100万吨左右，因此，聚羧酸钠助洗剂的国内市场需求约为几十万吨。

另外，通过适当的调整配方，聚羧酸钠还可作为各种颜料和填料的分散剂，用于涂料、造纸、纺织等行业，市场需求巨大。

合成工艺简介：    合成工艺很简单，通过各种单体聚合-中和而得。

经济效益分析：30%液体产品原料成本约0.3万/吨，生产成本约0.4万/吨，售价0.8万/吨，吨利润0.4万/吨。按年产1万吨计，年利润4000万。

粉末状产品原料成本约1.0万/吨，生产成本约1.4万/吨，售价2.5万/吨，吨利润1.1万/吨。按年产1000万吨计，年利润1100万。

主要设备：常压反应釜、蒸汽锅炉、喷雾干燥设备（液体产品不需该设备）等。

三废：除少量冲洗车间废水外，无其他三废排放。

★

### 202.JSH-202阻垢缓蚀剂

产品用途：本品为复配型阻垢剂，对碳钢及铜或铜合金的循环水系统具有良好的缓蚀阻垢性能，特别适用于水暖锅炉采暖、工业循环水、电力、空分、铜与碳钢共处的循环水等系统。对防止碳酸盐垢、硫酸盐垢、硅酸盐垢及分散污垢（灰尘、泥沙、腐蚀产物、天然产物、微生物团块等悬浮物）具有显著的效果；本品无毒无污染，通常条件下使用，可使碳钢腐蚀率≤0.1mm/a，铜、铜合金、不锈钢腐蚀率≤0.005mm/a，阻垢率≥90%。

使用方法：该药剂在循环水系统中应用，可采用连续性或间歇性加药方式，直接加入或与补充水混合后加入循环水系统中，使用量为15—30mg/L；视效果可提至为30—50 mg/L；适用水质：循环水中钙硬度100—500 mg/L（以CaCO3计）；pH值为7.0—9.0。

市场分析：以30万KW机组而言,循环水量3万吨∕h,补水量30000×3%=900t∕h(补水量为循环水量的3%,其中风吹走约0.1%,蒸发量1.5-2.0%,排污1.5-1.0%,排污与浓缩倍数有关)。参考用量20-50mg∕L,（即每吨水20-50克）按30克计，每天缓蚀阻垢剂加量为0.648吨，每月19.44吨，年用量233.3吨。

投资及效益概率:

①主要设备投资

搪瓷反应釜：500—1000立升∕1台，月1.6万元（若用1000L，约2万元∕台）

计量槽：200L聚丙烯或A3（碳钢，防腐）约0.2万元 / 2台

缓冲缸：200LA3约0.15万元/1台

水环泵：约0.25万元/1台

平台等：约0.4万元

合计：约2.5-3万元（汽，水两用炉可不用）

上述设备也可用于生产杀菌剂1227号（新洁尔灭）

②效率分析

高钙硬水吨原料成本约占0.5万元，中，低钙硬水原料成本约0.4万元。

操作工：2人/班，每小时可产1釜（500L釜产400公斤，1000L釜产800公斤）

售价：0.85——1.3万元/吨。临沂某县发电厂年用水质稳定剂约300万元，

济南化工二厂年用水质稳定剂约100万元（自产）。

三废：无

技术成熟（已在吉林，黑龙江，济南，青岛等地建厂生产，技术提供者的公司也生产）。

★

### 203.化学合成纤维油剂

内容简介： 随着化学纤维工业的发展，化纤油剂已成为越来越重要的精细化工产品。据资料统计，当今全世界每年生产各种化纤约5000万吨，消耗各种化纤油剂总值达到900多亿美元。据我国94年统计，化纤产量已达280万吨，2000年已达450万吨，成为仅次于美国的世界第二化纤生产大国。因此，化纤油剂的消耗量也会随着化纤产量的增加而逐年上升。因此，研究、开发各类化纤油剂有着十分重要的意义。化纤油剂是化纤加工中必不可少的油剂，它能赋予化学纤维在成型过程中适宜的平滑、集束、抱和及抗静电性能，以满足化学纤维生产的顺利进行。化学纤维油剂主要由平滑剂、乳化剂、抗静电剂、抱和剂等组成。根据纤维的品种不同，油剂中使用平滑剂种类不同。

所需主要设备： 设备：电加热釜1000立升，500立升各一只（或1吨锅

炉夹套搪瓷反应釜）；冷凝器4—6平米一只；接受罐100升一只，真空泵一台；计量缸、贮罐等其它辅助设备。

原料：矿物油、植物油、动物油、乳化剂、聚乙二醇、高级脂肪酸、抗静电剂等

厂房：300—400平米，局部高5—6米。

投资预算：设备投资约8—10万元，其它费用约5万元，预计13—15万元，流动资金8—10万元。

预计经济效益分析： 原材料成本约7000—9000元/吨；售价约1.3—1.4万元/吨，每吨

利润2000—3000元；年产1000吨，化学纤维油剂，年利润约200—300万元。

### 204.环保型水基金属切削液的生产

内容简介：环保型水基金属加工切削液是一种以水为介质，透明性好的，非油性的高效润滑冷却液。它是由防锈剂、抗磨剂、防腐剂和 多种表面活性剂复配而成。具有优良的冷却、润滑、清洗和防锈能力，能延长刀具和砂轮的使用寿命，提高工件表面光洁度和工作效率，可代替传统的皂化油和矿物油乳化液。该产品由于不含有机械油，在清洗性、防锈性、冷却性、加工可视性和抗菌性等方面有显著的特点，因而广泛的应用于金属扎制、拉拔、拉延、压延和车、刨、磨、镗、钻等金属加工工艺。

该产品生产工艺简单，投资少，原材料价格便宜且来源充足，易于工业化生产。

所需主要设备：电加热釜（陶瓷或不锈钢）1000立升1台，冷凝器6m21台，真空泵1台，缓冲罐，接受罐，计量罐共5只。（若无电加热釜可用锅炉1台）

原料：聚乙二醇、脂肪酸、非离子表面活性剂、清洗剂、中和剂、防腐剂、防锈剂等。

厂房：150～200m2，高4～5m。

投资预算：设备投资约8~10万元，其它费用5~8万元，预计13~18万元。

预计经济效益分析：原材料成本约3000元/T，售价6000元/T，利润1500~2000元/T，若年产500吨，年利润为75万元~100万元。

### 205.新型降凝剂--苯乙烯-不饱和酸酯降凝剂

市场预测：随着国际市场成品油的价格的不断上涨，地球上有限的能源不断地被消耗，高效降凝剂将会越来越被人们所重视，因此无论是在国内还是在国际上该产品都会有很大的发展空间，必而且将有良好的经济效益和社会效益

该降凝剂的特点：该降凝剂是一种新型降凝剂，它具有添加容易、破蜡迅速，降凝幅度大、性能稳定、成本低廉等特点。它对其他油品具有良好的降凝作用，其优点如下：

①能大幅度降低凝固点。

②降凝剂的使用受油品感受性的制约，而本产品具有良好的降凝效果，且添加剂量少，具有低温流动性好，在环境温度为-20℃以内时可以自然流动且油溶性好。具有良好的透明度，成品为黄色透明液体，加量多少不影响油品的透明度。

③本产品是合成的产品。具有技术密集度高，产品合成及生产工艺可以申请专利。

技术方案：本产品生产工艺采用聚合反应和酯化反应两步生产工艺法，以苯乙烯和不饱和酸酯为主要原料合成了具有降凝效果好的新型降凝剂。

由于降凝剂产品是油品中必须的添加剂，随着国际油价的盘升因而价格不断上涨。况且降凝剂产品是一种新兴产品，国内目前紧有少数几家厂家生产，大部分产品需进口，因此市场前景看好。

★

### 206．氧化叔胺表面活性剂

用途：该产品主要用于配制洗涤剂时作增泡稳定剂，属于新产品，国内目前开始应用其稳泡效力为常用6501的五倍,增稠效力为6501的二倍，发泡力极强， 且细腻柔和，无刺激性，并具有一定的杀菌能力，是6501的替代产品，可用于配制洗发香波、洗衣膏以及作为印染助剂等。

主要设备：搪瓷釜、冷凝器、计量槽、真空泵、汽水两用炉。配电量：10千瓦

厂    房：80平方米，局部高5.5～6m。

主要原料：十二叔胺、双氧水

经济效益：吨综合成本0.7万元，售价0.85～0.9万元。

三    废：无

★

### 207．十二烷基二甲基甜菜碱（ＢＳ－１２）

用途：该产品是一种性能优良的表面活性剂，有很好的去污作用和增泡作用，无毒，刺激性低，具有防腐和抗静电杀菌的能力。是配制高级洗发香波、护发剂和浴用品必不可少的原料，可部分代替ＡＥＳ。市场前景广阔。

主要设备：搪瓷釜、冷凝器、计量槽、真空泵、汽水两用炉。配电量：10千瓦

厂    房：80平方米，局部高5.5～6m。

主要原料：十二叔胺、氯乙酸。

经济效益：吨综合成本0.5万元，售价0.9万元

三    废：无

### 208．１２２７匀染剂（高效低毒杀灭藻剂以称新洁尔灭）

用途：该产品是一种阳离子表面活性剂，用于阳离子染料染晴纶纤维的匀染剂、织物柔软剂、抗静电剂，同时具有洗涤性能。可用于医疗器械、伤口清洗、饮料厂、食品厂和餐具洗涤消毒，也可作为工农业和石油化工中的水质稳定剂。

主要原料：十二叔胺、氯化苄

主要设备：搪瓷釜、冷凝器、计量槽、真空泵、汽水两用炉。配电量：10千瓦

厂    房：80平方米，局部高5.5～6m

经济效益：吨综合成本0.6万元，售价0.9万元。

三    废：无

### 209．快速渗透剂－Ｓ

用    途：本产品是一种阴离子表面活性剂，主要用作棉麻粘胶及其混纺织品的处

理剂、石棉制品湿法生产的扩散剂、乳化剂、洗涤剂和丝光助剂。

主要原料：顺丁烯二酸酐、仲辛醇。

主要设备：搪瓷釜、冷凝器、计量槽、真空泵、0.5吨锅炉，配电量：10千瓦

厂    房：100平方米，局部高5.5～6m

经济效益：吨综合成本0.6万元，售价0.8万元。

三    废：无。

★

### 210．非离子型多功能毛皮加脂剂

用途：用于高、中、低档的各种毛皮的加脂，兼有助软、助柔等功能，加工的毛皮板面洁白，延伸率大，毛皮松散，板面丰满，且具有丝绸感，可与西德、美国进口的加脂剂相妣美。

原料：重烷基苯、羊毛脂、渗透剂、鱼油。

设备：0.5吨锅炉、搪瓷釜、泵。

条件：厂房60平方米，电5KW，水1吨，生产工人10名。

效益：吨售价0.8万元，利润0.1万元/吨。

特点：可打入香港及东南亚等地。

### 211．烷醇酰胺：6501#、6502#

用    途：洗涤剂的重要成分之一，起增稠、稳泡、洗涤作用。

主要原料：椰子油、豆油、米糠油、二乙醇胺

主要设备：不锈钢釜（或搪瓷釜）、冷凝器、锅炉、计量槽。

厂    房：60平方米，局部高5～6米。

经济效益：吨综合成本0.9万元，吨利润0.2万元（山东年用量约

1100吨）。

★

### 212.表面活性剂—烷基葡萄糖苷（ＡＰＧ）的生产技术

本品色泽为无色、白色膏体，克服了国产ＡＰＧ色泽过深的问题，收率达９０％，生产过程稳定，质量可靠。可用于淋浴液、洗头膏、餐具清洗剂、高级润肤品、香皂等的配制。

主要原料：葡萄糖、正丁醇、月桂醇、催化剂、双氧水等。

主要设备：不锈钢釜（或搪瓷釜）、冷凝器、薄膜蒸发器、真空泵。

厂    房：５００平方米，局部高5～6米。

经济效益：年产１０００吨，投资２００万，毛利润６００万元。

三    废：无

## 十二、农药化学品系列

### 213．一种含代森铵的杀菌组合物   公开号：CN1695453A

本发明涉及由代森铵与十二烷基二甲基苄基氯化铵经复合加工而成的农用杀菌组合物，其特征还在于制剂中可含具有增效作用的复硝酚钠。所制备的复合杀菌剂水剂具有杀菌谱广、杀菌效果好、使用安全、低公害、早熟、增产的综合功能。可广泛用于农业常见真菌和细菌病害的防治。

★

### 214．单甲脒盐酸盐水剂   公开号：CN1679395A

本发明涉及一种农药新制剂。单甲脒盐酸盐原液添加渗透剂和水调配成高渗单甲脒盐酸盐水剂农药。通过增加药液的展着、润湿、渗透和成膜作用，提高药剂有效成份利用率达到提高药效，降低有效用药量，降低产品毒性和使用成本，延缓抗性和提高施药安全性的目的。该制剂用于防治原单甲脒盐酸盐水剂防治的各种害虫、害螨，具有防效高、成本低、不易产生抗药性、施药更安全等优点。

★

### 215．一种含茶皂素与啶虫脒的杀虫组合物  公开号：CN1679398A

本发明涉及由茶皂素与啶虫脒组成的杀菌组合物。其特征在于上述两种有效成分在制剂中的重量百分含量为:茶皂素5～30%；啶虫脒2～10%.可以加工成微乳剂或可湿性粉剂。该杀虫组合物能有效防治多种农业害虫如蚜虫、飞虱、蚧壳虫、木虱、棉虻蝽等，其杀虫效果优于有效成分各单剂，对克服和延缓啶虫脒抗药性产生、降低生产和防治成本有重大意义。

★

### 216.一种含茶皂素的农药增效剂    公开号：CN1672512A

本发明提供一种含茶皂素的农药增效剂及其制法。以茶皂素、润湿渗透剂，添加剂和溶剂经混合溶解加工而成。该增效剂通过增加药液的展着、润湿、渗透、成膜等作用，大幅度提高农药药效，降低有效用药量，克服和延缓有害生物的抗药性，减少环境污染。具有综合功能强，低毒，无公害，广谱，高效的特点，与各类农药配合使用，增效效果显著。

★

### 217．辛硫磷、乙酰甲胺磷复合杀虫可湿性粉剂  公开号：CN1695455A

本发明涉及由辛硫磷、乙酰甲胺磷、助剂及填料等经吸附混合、粉碎加工而成的复合杀虫可湿性粉剂。主要用于防治水稻螟虫及果树、蔬菜、棉花等常见害虫、害螨，尤其适于稻纵卷叶螟的防治。具有高效、毒性小、成本低、抗性风险小等特点。

★

### 218．一种防治灰霜霉病的杀菌组合物   公开号：CN1672514A

本发明涉及由烯酰吗啉、嘧霉胺及福美双组成的杀菌组合物。其特征在于上述各原料的重量百分含量为:烯酰吗啉5～20%；嘧霉胺5～30%；福美双10～40%，可以加工成可湿性粉剂或悬浮剂。该杀菌组合物能有效防治粮、棉、果、蔬等作物的灰霜病、霜霉病，通过将不同作用机制和作用方式的杀菌剂复配，有效降低各单剂的有效施用量，对扩大杀菌谱和延缓抗药性产生有重大意义。

★

### 219．一种无公害防病增产素及其制法      公开号：CN1695454A

本发明提供一种无公害防病增产素及其制法，以复硝酚钠、三十烷醇、十二烷基二甲基苄基氯化铵、甘氨酸锌（或铜）为主要成分，添加平平加尿素经热溶乳化加工而成。该制剂通过杀菌、灭毒、促进生长、提高光合作用能力和提高植物的免疫力达到防病、增产、促早熟和改善品质的功效。具有综合功能强，无公害，使用安全、成本低等特点。

★

### 220.含噁醚唑与有机酸铜（锌）的杀菌组合物  公开号：CN1695452

本发明涉及由噁醚唑、有机酸铜（或锌）、助剂、溶剂等复合加工制成的农用杀菌组合物。其特点是将内吸治疗剂噁醚唑与保护性杀菌剂有机酸铜（或锌）通过添加助剂、溶剂等复合成杀菌乳油，既可减少噁醚唑的有效用量，又克服了噁醚唑单剂易产生抗药性的缺点，对降低防治成本、延缓抗性产生、扩大杀菌谱、提高产品综合功能十分有利。该杀菌剂可用于粮、棉、果、蔬等各种作物常见病害及一些难治理病害的防治。

★

### 221.茶皂素与阿维菌素的杀虫杀螨组合物  公开号：CN1639397

本发明涉及由茶皂素与阿维菌素组成的杀虫杀螨组合物，其特征在于上述两种成分的重量百分含量为:茶皂素2～40%，阿维菌素0.2～5%，余量为助剂、溶剂和水。该制剂可以是水溶性助剂和微乳剂。该杀虫杀螨组合物能有效防治常见农业有害虫、害螨，可大大减少阿维菌素的有效用药量及延缓其抗药性的产生。

★

### 222.可湿性粉剂助剂

本助剂可取代木质素、NNO、MF、拉开粉、 K12等用于可湿性粉剂的生产，只需一种助剂即可满足对多种助剂的要求。本助剂展着、润湿、渗透性好，用本助剂制成的可湿粉勿须另添加渗透剂即得到高渗、可湿粉制剂，具有分散速度快，悬浮率高、药效好、使用成本低、使用安全、方便等优点。

多菌灵                    25

例7．   50％多福WP      福美双                    25

助剂（WP-1）             3-5

膨润土（或高岭土）        余量

工艺：将各物料混匀，粉碎至325目（95％），即得50％多幅可湿粉。

★

### 223.百草枯专用增稠乳化剂

通用性百草枯助剂：本助剂具有添加量少（8－10％）、成本低，配制的百草枯粘度高、透明性、乳化分散迅速、药效好等优点，是百草水剂生产厂家的理想选择。

百草枯母液                60

例8．  20％百草枯水剂    助剂（S－2）              8

水                       32

工艺：将百草枯、水混匀加入助剂搅拌5－10分钟，即得粘度为160厘泊百草枯水剂。

★

### 224.增效百草枯助剂

该助剂具有增稠和增效的双重功效。可使百草枯药效大幅度提高，同等功效下，百草枯有效用量降低至原用量的1/3～1/4，是生产百草枯精品品的必然选择。

百草枯母液（42％）        60

例9．  20％增效百草枯水剂     助剂（S-3）              10-15

水                       余量

工艺同上

★

### 225.草甘膦专用助剂

通过草甘膦助剂与药效得关系研究，研制成功草甘膦专用助剂（S-5）。该助剂是对国外品种41％农达专用助剂的继承和发展，具有用量少、药效快、功效高、成本低等优点，是草甘膦制剂生产的理想助剂品种。

草甘膦铵盐             41

例10．  41％增效草甘膦水剂   助剂（S-5）             3-5

水                    余量

工艺同上

★

### 226.机油炔螨特专用助剂

该助剂用于73％机油炔螨特乳油具有稳定性好、乳化分散好、乳油粘度大、药液润湿渗透性强、药效高等优点，可广泛用于机油炔螨特及其多元复合制剂的生产。

炔螨特                 40

例11．   73％机油炔螨特乳油    助剂（EC-2）          7－8

阿维油膏              0－10

机油                  余量

工艺：将各物料混匀，搅至澄清透明，即得粘稠状乳油，粘度及乳化分散性优于进口73％炔螨特乳油。

★

### 227.新型农药中间体—０—甲基异脲醋酸盐生产新工艺

０—甲基异脲醋酸盐是一种重要农药中间体。以此合成的农用杀菌剂与目前国内外通用的０—甲基异脲硫酸盐相比，具有反应活性高，产品收率高，杀菌效果显著，对农作物副作用小及不易造成土壤酸性偏高等优点，属于新一类环境友好的农药中间体。８０年代初，日本开始研究此中间体，以取代传统的Ｏ—甲基异脲硫酸盐，迄今为止，我国尚未见到有关研究报导。

原料：尿素、硫酸二甲酯、冰醋酸、氢氧化钠等。

设备：搪瓷反应釜、制冷机。  投资：５０万元（年产１００吨）。

效益：年生产１００吨计算，可创利税３００万元。三废：无

★

## 十三、胶粘剂系列

### 228．涂料印花粘合剂

性能及用途：涂料印花具有色谱齐全、色泽鲜艳、工艺简单、节能省时等优点，本产品是涂料印花必不可少的助剂，可适用于各种纤维着色。它给色量高，色浆流动性好，色泽鲜艳，外观为蓝荧白色乳液。擦洗度３级以上。

主要原料：丙烯酸酯，丙烯腈等。

主要设备：搪瓷釜、冷凝器、计量槽、真空泵、１吨锅炉。

经济效益：吨综合成本0.6万元，售价0.85万元。生产周期5小时。

厂    房：50平方米，局部高5.5m。

三    废：无。

★

### 229．覆合BOPP膜胶粘剂

本胶粘剂为单组分纸－塑型树脂粘合剂，广泛应用于印刷行业对各种印刷纸和BOPP膜的粘合。本粘合剂生产工艺及使用方法简单、成本较低，经其处理后的产品具有光亮度好、不泛黄、不起皱，提高了制品的耐磨擦和抗油污性，是一种很理想的单组分覆膜用胶粘剂。本胶粘剂分840和950两种型号，针对不同型号的覆膜机可行意调用。（本产品只限于西北、西南地区，其它地区不宜转让）。

主要设备：200-500L搪瓷反应釜一套

原料成本：0.56 万元/吨

售    价：1～1.2 万元/吨

另    外：胶粘剂配带稀释剂使用。

★

### 230．聚丙烯复膜胶

用途:生产挂历、产品说明书、包装材料、精装书皮的原料，供彩印厂使用。

设备：搪瓷釜。

原料：萜烯树脂、SBS树脂、松香等。

效益：总成本0.57万元/吨，售价1.1～1.2万元/吨。

★

### 231．改性聚醋酸乙烯乳化液－－白乳胶（木工胶）

用途：可作为纸布木材皮革等的胶合剂。

原料：醋酸乙烯酯、丙烯酸酯、聚乙烯醇等

设备：搪瓷釜、冷凝器、锅炉。

条件：厂房60平方米，电5KW、水5吨。

效益：500～800元/吨利润。

★

### 232．压敏胶粘剂

用途：用于制作封箱胶带、标签纸、汽车顶篷的软粘接，冰箱柜保温层等许多

行业，全国用量较大。

原料：丙烯酸酯类

设备：0.5吨锅炉，500L搪瓷反应釜

效益：年产100吨，投资50万元，吨产品利润8000元。

★

### 233.丙烯酸酯乳液压敏胶

内容简介：丙烯酸酯乳液压敏胶是国外在60年代发展起来的新型材料，主要用来制造不干性标签纸，BOPP封箱压敏胶带。由于我国经济的迅猛发展，包装及其相关行业对压敏胶及其制品的需求量日趋增长。乳液型压敏胶以水为介质，在乳化剂的存在下，由多种丙烯酸酯类单体与交联剂，改性剂等共聚而成。此胶粘剂成本低，安全无公害，属环保型产品，已越来越受到人们的重视。美国乳液性压敏胶1990年占压敏胶总量的40%，2000年已增到60%。国内研究该产品的单位很多，但仍有一定的差距。我们根据分子设计，采用“核—壳”高分子乳液聚合新工艺，研制出三种新型自交联丙烯酸乳液压敏胶，经多家用户使用证明，该产品的各项指标性能已达到国外同类产品的水平。

工艺流程简图：

复合乳化剂    NPS         NPS       氨水

↓         ↓           ↓       ↓

混合单体→ 预乳化 → 种子集合 → 核壳聚合 → 中和 → 过滤 → 包装

↑    ↓                ↑

分子量调节

所需主要设备、原料、厂房：设备：搪瓷反应釜1000立升，500立升各一只，锅炉

0.5吨，冷凝器（不锈钢）6平米，真空泵，转子流量计，计量罐等。

原料：丙烯酸酯类；乳化剂；引发剂；分子量调节剂；功能性单体等

厂房：300—500平米，高4米，局部高5—6米。

投资预算：年产1000吨，设备投资约25万元，其它费用约5万元，预计30万元。

预计经济效益分析：原材料成本5000—6500元/吨，售价8000—8500元/吨，每吨利润1000—1500元；若年生产1000吨的丙烯酸酯乳液压敏胶，年利润约为100—150万元。

★

### 234．长毛绒粘合剂

内容简介：长毛绒布是在疏松针织品正面织有长纤维毛的绒布。为了在加工使用时强度不变形、不掉毛，一般要经过背面涂胶。焙烘固化定型的工序。长毛绒布品种多，颜色鲜艳，手感柔和，美观大方，装饰性强，用途广，是新一代的纺织产品。可用作服装，玩具，装饰及包装品的原料。

用途：长毛绒布因用途不同，背涂层可分为硬型、中硬型、柔软型。其软硬性质主要有背涂乳胶膜的软硬度及玻璃化温度（Tg）决定。硬型膜的Tg约在25—40℃间;中硬型在10—25℃间；柔软型在-5—10℃间。硬型长毛绒布大量用于玩具及装饰，大都要求绒布强硬、挺括、绒毛牢度高、定型好、收缩性小等特征。背涂胶乳的性质要求有以下几方面:1、乳胶膜的Tg高，一般在35℃；2、绒毛粘接牢度好；3、涂层干燥速度快；4、130℃烘干不泛黄；5、胶乳渗透性适中；6、乳液稳定性好。

所需主要设备：设备：0.5吨锅炉一台，搪瓷反应釜1000立升、500

立升各一只，不锈钢冷凝器6平米一只，真空泵、计量罐各一只，转子流量计等。

原料：丙烯酸酯类：MA、EA、BA、AN、VAC、官能单体、乳化剂、引发剂及其它助剂。

厂房：300—400平米，高3米，局部高6米。

投资预算：设备投资约10—15万元，其它费用5万元，预计15—20万元。

预计经济效益分析：原材料成本4500—5000元/吨，售价6500—7000元/吨，吨利

润为1000—1500元，若年产1000吨的长毛绒粘合剂，年利润为100—150万元。

注：无纺布粘合剂和喷胶棉粘合剂与此雷同。

★

### 235.环保型高弹多彩水性防水胶

内容简介：环保型高弹多彩性防水胶其优点：（1）环保型，用水作溶剂，无毒、无味、无污染；可随意刷涂，可与基层形成刚柔一体、无接缝、无渗透之忧。（2）固化后的主层防水胶膜具有橡胶的高弹性和大延伸率，能很大程度地适应基层的变形和开裂，面层防水胶膜具有极好的耐酸碱和抗老化等特点。（3）使用方便，液体冷作业，施工现场无需加工配制和添加其他辅助材料。（4）用途广泛，多彩颜色的选择可用于各种复杂结构的屋面、地下室、卫生间、厨房、管道、隧道及仓库等诸多工程的防水与防潮。是绿化型、节约型和多用型的项目。

所需主要设备：设备：高速搅拌机一台，搅拌缸数只，抽料泵等。

原料：水性胶、表面活性剂、助剂等。

厂房：100—200平米，高4米。

投资预算：设备投资2—3万元，其它5万元，流动资金5万元，预计13万元

预计经济效益分析：原材料成本4000元/吨，售价8000—9000元/吨，利润2000元—3000元，若年产1000吨防水胶，年利润为200—300万元。

### 236.阳离子分散松香胶的生产

内容简介：阳离子分散松香胶是继阴离子分散松香胶之后的第四代松香胶。固含量为35%左右，可用水任意稀释，保存期限可达1年以上。该胶呈阳离子性，有很多优异的特性，如胶乳黏度低，稳定性好。施胶时可减少明矾用量的50%，可加入CaCO3等填料以降低生产成本；可自行留在带有负电荷的纸纤维表面；施胶的PH值为4.0~6.5，可在接近中性的系统中应用，提高纸张强度和耐久性。

阳离子分散松香胶具有中等电荷密度，游离松香含量很高，自身或乳液微粒带有正电荷，其施胶机理是依赖静电引力，自我留着和均匀分布于纸纤维表面。

所需主要设备：带夹套搪瓷釜（内带盘管）1000立升一只，搪瓷釜500升，1000升，200升各一只，锅炉2T一台，计量罐3只。

原料：松香，阳离子乳化剂，非离子乳化剂，二乙烯三胺，己二酸。

厂房：200~300m2，高4~5m，局部高7~8m。

投资预算：设备投资约15万元，其它费用约10万元，总投资约25万元。

预计经济效益分析：35%乳液，原材料成本2500元/T，售价4000元/T，按年产1000吨，年利润100万元。

★

### 237.阴离子分散松香胶的生产

内容简介：阴离子分散松香胶是继第一代松香胶 ，第二代强化松香胶之后的第三代分散松香胶，该胶的施胶效率比松香皂胶高3~4倍，比强化松香胶高两倍，并可在较高的PH值下施胶，因此可以大量减少硫酸铝的用量，减少设备腐蚀，延长铜网及毛布的使用寿命，并可有效的克服夏季施胶障碍，提高纸张的质量和等级，同时降低生产成本。经济效益和生产效益显著。该产品与传统的皂胶相比，对高、中档纸，每万吨可降低40万元左右，对低档纸每万吨可降低成本20万元左右。本品可用冷水稀释，能耐热耐寒，起泡性降低，施胶效果好

所需主要设备：：不锈钢或搪瓷带夹套反应釜1000升，500升各一只，计量罐数只，锅炉2吨一台，电加热釜1000升一只，均质器一台。

原料：非离子和阴离子的表面活性剂、马来酸酐、松香，及其它助剂。

厂房：200m2，高4～5m，局部高6m。

投资预算：设备投资大约12万元，其他大约5万元，预计17万元。

预计经济效益分析：原材料成本大约2500元/吨，售价4000元/吨，利润700元/吨，按年产2000吨计算，年利润为140万元。

★

### 238.织物用有机硅防水粘合剂

内容简介：有机硅防水粘合剂可用于各种织物中,如用做雨衣、雨披、防寒服、夹克衫、工作服、帐篷、汽车用蓬布等。防水织物粘合剂发展最快的是聚氨酯与聚丙烯酸酯类乳液。其中聚丙烯酸酯类乳液因其具有优良的耐热、耐候和耐氧化性，成本低廉、得到了人们的广泛认可。然而由于聚丙烯酸类侧链的极性基团使得耐水性较差，满足不了纺织工业的要求，而聚硅氧烷分子呈螺旋结构，甲基向外排列，并绕Si-O链旋转，分子体积大，内聚能密度低，使有机硅氧烷有很好的耐水耐寒性。将这两种化学结构不同，极性相差较大，反应性与相容性不同的物质通过了核壳乳液共聚合的方法制得兼具两者优点的乳液。通过核壳层高分子的协同作用，明显的改善这类织物的防水拒水性能。并使织物柔软透气，耐候性好，涂膜透明、粘度高。该产品是一种具有优异性能的织物防水粘合剂.

所需主要设备：0.5吨锅炉一台，搪瓷反应釜1000立升、500立升各一只，不锈钢冷凝器6平米一只，真空泵、计量罐各一只，转子流量计等。

原料：丙烯酸酯类：MA、EA、BA、AN、VAC、有机硅单体、官能单体、乳化剂、引发剂及其它助剂。

厂房：300—400平米，高3米，局部高6米。

投资预算：设备投资约10—15万元，其它费用5万元，预计15—20万元

预计经济效益分析：原材料成本4500—5000元/吨，售价8000元/吨，吨利润为1000元，若年产1000吨的长毛绒粘合剂，年利润为100万元

★

### 239.纸张涂布粘合剂

内容简介：可直接用于纸张的涂布，其流动性好。可调制成高浓度的涂料；粘接力强、耐水耐油性高，可提高纸张的干、湿强度，降低纸张的变形性。由于它具有热可塑性，可改善纸的外观，提高超级压光的效果，在超级压光机压光时不粘辊，且能获得高光泽度。使纸具有柔软性，可提高适印性，降低卷曲等。耐紫外光和抗老化性，色白而不泛黄。

所需主要设备：0.5吨—1吨锅炉一台；500升搪瓷预乳化罐一只；1000升搪瓷聚合釜一只；计量罐2只；转子流量计2只，真空泵一台；不锈钢冷凝器一台（6平米）。

原料：苯乙烯、丙烯酸酯类、乳化剂、引发剂、中和剂等。

厂房：200平米，高4米，局部高6米

投资预算：设备投资约10—15万元，其它费用5万元，预计15—20万元

预计经济效益分析：原材料成本4500元/吨，售价7000元/吨，吨利润为1000—1500元，若年产1000吨的纸品乳液，年利润为100—150万元

★

### 240.中性施胶剂—AKD乳液

内容简介： AKD作为中性施胶剂近年来得到了长足的发展，它是烷基烯酮的二聚体的简称，是美国50年代发明继而逐步推广的与植物纤维能起反应的中性施胶剂。由于分子中有活泼的内脂环存在，制成乳液后带阳电荷，在施胶中AKD乳液中的细小粒子借助于本身的阳电性和助留剂，留着于带阴电荷的纤维表面，所以AKD在纤维上能留着，扩散和反应。使用AKD乳液作为施胶剂后，使造纸工艺由酸性造纸转变为技术先进的碱性造纸。明显改善纸张性能，提高纸张强度，白度，不透明度，耐久性，抗水抗油，抗碱性和适印性能。节约浆料，降低成本，水可封闭循环使用，减少环境污染，减少设备腐蚀，延长网布，毛毯使用寿命。

所需主要设备：锅炉一台（2T），搪瓷反应釜1000升三只，500升一只，均质机一台，乳化罐一台，水洗罐2只，计量罐4只。

原料：硬脂酸，三氯化磷，三乙胺，丙烯酸，丙烯酰胺，非离子表面活性剂，阴离子表面活性剂。

厂房：300 m2，局部高7~8米

投资预算：

设备投资约30万元，其它费用15万元，预计总需45万元。

预计经济效益分析：

10%乳液成本约2100元/T，售价约4500元/T，利润约1000元/T，若年产2000吨，利润可达200万元。

### 241．脲醛树脂粘合剂

尿素与甲醛在一定的温度和PH值下聚合生成脲醛树脂胶，加一些助剂以保持粘度和储存期（二个月以上）。主要用于木板、人造纤维板、强纸质板的粘合。

主要设备：耐腐蚀搅拌釜、锅炉，厂房50平方米。

经济效益：吨成本1500元，售价4000元。         三    废：无

★

### 242.纸质快餐盒、纸杯防水防油涂布胶乳

本产品用于涂布普通白卡纸、白板纸，无毒、无味，耐水、耐油性良好。热水４８小时不渗透。８０℃热油３０分钟不渗透。涂层还具有良好的热封性。可适用于喷涂、刮涂、涂布后成型或成型后喷涂各种工艺。

原料：丙烯酸（酯）、乳化剂，引发剂等。

设备：搪瓷釜、冷凝器、计量罐、真空泵、热水罐等。

效益：吨利润１０００～１５００元。      三废：无

★

### 243．水性纸塑复膜胶乳

用于各种纸或纸板的塑料复膜，粘接强度大，优于市面上其它同类产品；复膜平整、光泽度极佳；涂布量小；耐择叠，特别适用于各种书皮、包装纸袋的复膜。

原料：丙烯酸（酯）、醋酸乙烯（酯）、乳化剂，引发剂等。

设备：搪瓷釜、冷凝器、计量罐、真空泵、热水罐等。

投资：年产１０００吨规模，１５万元。

效益：吨利润１０００～１５００元。   三废：无

★

### 244．金属箔表面涂布饰胶

用于各种金属箔（铝箔、铜箔等）的表面处理，涂布后表面光亮、光滑、手感好，改善了金属的印刷适应性。产品有良好的水溶性、醇溶性，对染料、颜料有良好的分散性成膜温度适中。

原料：丙烯酸（酯）、苯乙烯、引发剂、溶剂、中和剂等。

设备：搪瓷釜、不锈钢高位槽、冷凝器、真空泵、真空接收罐、热水罐等。

效益：吨利润７０００～８０００元。   三废：无

★

### 245．塑料纱网定型胶乳

市售编织塑料纱网经纬交点处易于滑动，因而，纱网在轻度外力下就易于变形。本品作用在于使塑料经纬线相对固定，不易滑动，即不易变形，施工简单，可浸渍、涂布等多种方式进行。

原料：甲基丙烯酸酯类、乳化剂，引发剂等。

设备：搪瓷釜、冷凝器、计量罐、真空泵、热水罐等。

效益：吨利润１０００～１５００元。      三废：无

★

## 十四、日用化学品系列

### 246.厨房油污清洗剂（油烟净）

清洗剂具有以下几种特点：

①无毒，对皮肤无刺激性。

②用水代替传统的有机溶剂，不易挥发，不燃不爆，成本低。

③高效，能快速简便地清除各种厨具（抽油烟机、排风扇、灶具等等）上的油垢。

④不会损伤器具，喷少许然后用湿布擦拭即可。

原材料成本：该产品主要原料为表面活性剂及助剂，由于用水代替了传统的有机溶剂，所以成本大大降低。原材料成本为2000~2200元/吨，而产品在市面上售价大约为22000~25000/吨。

设备投资：大约为2万~10万元。500立升和200立升搅拌罐的各一只。热水炉一台，灌装机一台（没有也可）

厂房：100~200m2,局部高4~5m即可。

经济效益分析：该产品表面看来是一个小产品，实际上由于需求量巨大，市场前景很乐观。中国约有8000万户在使用吸排油烟机，每年大约需要8万吨清洗剂。若建一个年产500吨的工厂，扣除生产成本3000~3200元/吨，以及相应的销售费用及运费等等，每吨的利润在1.0~1.5万元。工厂的年利润可达到500~750万元。由此可见，投资该产品将产生极大的经济效益和社会效益。

★

### 247．洁厕剂

主要用于厨房、卫生间、旅馆饭店、各种生畜养殖场的除臭和硬表面（如瓷砖表面）清洗。采用我们研制的洁厕剂新配方，具有高效、经济等特点，市场广泛。办一年生产20吨洁厕剂(可分装4万瓶、每瓶500ml)的小作坊，需设备投资1000元、人员1人、作坊面积为15m２，产值约7万元，利税约6万元。

★

### 248．除垢清洁剂

用于清除茶垢，各种油垢等。办一年产10吨的小厂，设备投资2000元、 人员2人、生产车间面积15平方米、年产值约20万元、利税12万元。

★

### 249．润肤洁手无水洗手剂

特点：使用本品无需水就能洗掉手上的油污、煤污、墨迹、灰垢，并防止皮肤脱水、起皱、干裂，且有灭菌消毒之功能。

用途：印刷厂、油漆厂、橡胶厂、炭黑厂、矿井、野外作业、部队战士、旅游有关人员的净手杀菌。使用本品无需用水，更不需用任何物品擦试，仅用少许，用手轻轻一搓即净，不留痕迹，本品可随身携带，每80g包装，可使用100次以上。

生产条件：日产200kg设备投资3～4千元，工人10名，厂房面积40平方米，配电3千瓦。

经济效益：按80g包装计算，综合成本1.0元，出厂价1.80元。

三    废：无。

★

### 250．膏状隐形手套

特点：是新型劳保用品，可免除机油和化工原料对皮肤的刺激和腐蚀，并有良好的防皱护肤作用，节水、节肥皂、节省时间，费用仅为汽油洗手的八分之一，被誉为双手抗油污的“保护神”。

用途：印刷厂、油漆厂、橡胶厂、炭黑厂、矿井等工人劳保使用，也可作厨房

灶具，排油烟机的油污隔离剂一擦即净。

生产条件：设备投资1万元，厂房面积60平方米，电1kw，汽水两用炉，100 立

升不锈钢夹层带搅拌溶化釜一台（或搪瓷釜一个）。

经济效益：综合成本10元/kg，出厂价18元/kg。

★

## 十五、涂料

### 251.水性聚氨酯紫外光固化涂料

主要用于纸张快速上光，印刷，木器涂装等，光固化水性涂料，结合了水性涂料和UV固化体系两者的特点，解决传统油性涂料不能同时具有高硬度和高韧性的矛盾，避免由于活性稀释剂所引起的固化收缩，具有较好的涂膜性能。涂膜硬度大于等于3H，涂膜正反抗冲大于50cm，涂膜附着力（划格法）0-1级，60o光泽度（涂覆于马口铁板）大于100，乳液粒径20nm～130nm。

★

### 252.水性聚氨酯纸张上光漆

主要用于印刷包装行业的纸张上光和涂覆，采用水做为树脂的分散剂，可以大大降低VOC及毒性，安全廉价。粒径可以做到50nm一下，胶体外观半透明泛蓝光，稳定性好，涂膜硬度2～5H，生产周期5h。

★

### 253.特殊功能的涂料、粘合剂

随着我国海洋事业的发展，海洋码头、桥梁、造船业、高性能机械、海上石油平台等领域对耐水、耐腐蚀高性能海洋涂料的需求量越来越多。利用有机氟硅的强疏水性和强耐老化性能，结合环氧树脂涂料、聚氨酯涂料和丙烯酸树脂涂料的优势，利用接枝、核壳聚合、杂化、互穿网络和复合等理论，发展有机氟硅改性的环氧树脂、聚氨酯丙烯酸复合涂料及复合涂料体系，制备强附着性、强耐水、耐老化的功能复合涂料和粘合剂，满足海洋涂料和电器、汽车粘合剂的特殊要求。

厂房：300—500平米，高4米，局部高5—6米。

投资预算：年产1000吨，设备投资约20万元，其它费用约5万元。

预计经济效益分析：原材料成本8000—12000元/吨，每吨利润5000—15000元。

★

### 254. 水性超支化光固化涂料

紫外光固化涂料固化速度快，目前已广泛应用于纸张、塑料和木器涂料，油墨、粘合剂、印刷线路板、信息技术和生物医学领域。水性光固化聚氨酯涂料结合了紫外光固化技术和水性聚氨酯涂料技术的优点，具有无污染、生产安全、价格低廉等优点，是紫外光固化材料新的发展方向,目前研究和开发较为活跃。

采用特殊官能度聚合单体参与共聚，增加光固化交联点，提高光固化活性，并用有机氟硅功能单体对水性UV固化聚氨酯分子进行改性，通过分子设计，合成水溶性优良、高固含、低粘度，耐水、耐溶剂和耐老化的高性能超支化光敏性树脂。

厂房：200—500平米，高4米，局部高5—6米。

投资预算：年产1000吨，设备投资约20万元，其它费用约5万元。

预计经济效益分析：原材料成本8000—12000元/吨，每吨利润5000—18000元。

★

### 255.水溶性树脂防腐涂料

该功能涂料为水性丙烯酸改性环氧树脂涂料，常温快干、自交联，耐腐蚀、耐老化、耐磨和耐水性能好，有机溶剂含量小于20%，是一种高性能棕黄色通明环保涂料，可广泛用作大型设备、五金、钢管、钢板等的防锈底漆和面漆。配合特殊性能的防锈颜料可用于制备汽车、各种金属表面防腐涂料。该涂料储存稳定，常温快干，附着力强，防腐和防锈性能好，无三废、无污染。

厂房：200—500平米，高4米，局部高5—6米。

投资预算：年产1000吨，设备投资约10万元，其它费用约3万元。

预计经济效益分析：原材料成本4000—9000元/吨，每吨利润6000—15000元。

★

### 256.塑料配件和纱网用水性涂料

汽车、电器、鞋等许多配件为塑料制品，市售编织塑料纱网多是尼龙等高分子树脂制备而成，塑料（ABS例外）表面较之金属等表面涂料难以附着。普通涂料涂层附着力附着力差，易脱落。本水性涂料经表面接枝，在塑料、纱网表面的附着力强，使塑料经纬线不易滑动，即不易变形，施工简单，可浸渍、涂布等多种方式进行。

设备：反应釜成套设备真空泵等。

效益：吨利润3０００～1５0００元，无三废。

★

### 257.水性快干覆膜胶和胶粘剂

该水性快干覆膜胶是由醋酸乙烯酯、丙烯酸单体、保护胶、乳化剂和功能单体聚合而成的乳液型聚合物，具有固化速度快，对人体无毒、无害。可广泛应用于牛奶包装袋、地毯、木材、食品等包装、印刷品、挂历等印刷品的纸、书皮、商标、说明书、塑料表面的粘接。

主要特点：常温快干，粘接力强，耐压、抗水，耐候性强，环保无毒，环保性能明显优于溶剂型涂料；产品施工方便，存储稳定性好，综合成本低，无三废、无污染。

厂房：200—500平米，高4米，局部高5—6米。

投资预算：年产1000吨，设备投资约8万元，其它费用约2万元。

预计经济效益分析：原材料成本3000—7000元/吨，每吨利润3000—6000元。

★

### 258.啤酒瓶标贴粘合剂

由高分子树脂、改性淀粉和表面改性剂经特殊工艺等合成的耐水、低成本的啤酒瓶标贴水溶性粘合剂。特点：干燥快、耐水性好、毒性低，高速施胶时不拉丝、不摔胶，可广泛代替目前使用的干酪素胶粘剂，无三废、无污染，成本为起三分之一左右。

厂房：100—300平米，高3米，局部高4-5米。

投资预算：年产300吨，设备投资约5万元。

预计经济效益分析：原材料成本3000—5000元/吨，每吨利润3000—8000元。

★

### 259.无苯木器、塑料涂料和氨基快干节能油漆生产技术

节能和环保涂料是当今社会重关注的问题。国民经济各行各业和家庭装修大量使用无毒环保油漆和节能油漆。本技术优选特定合成树脂、助剂、环保稀释剂制备的油漆，保证无苯类、甲醛等有害溶剂排放。在氨基烘烤型油漆中，加入降低烘烤温度的封闭性助剂，可使氨基烘的使用温度降低30℃以上，烘烤时间降低60%，节能60%以上，具有很好的节能意义。

厂房：200—400平米，高3米，局部高4-5米。

投资预算：年产300吨，设备投资约5万元。

预计经济效益分析：原材料成本8000—15000元/吨，每吨利润6000—15000元。

★

### 260.高性能水性木器漆

产品说明：高性能水性木器漆以纯丙乳液为主，采用种子乳液聚合，选择合适的功能单体，引入交联剂、偶联剂改进了乳液的性能，研制成高性能 水性木器漆。漆中各类助剂加入量少，因此挥发性有机化合物含量（VOC）几乎接近于零，对环境无污染，对人体无毒害，适合环保要求。

由于以纯苯乳液为主，具有制备工艺简单、成本低、成膜性能好、保光保色性、耐候性和较高的防污性；采用合适的乳化体系提高乳液的电解质稳定性和储存稳定性；选择合适的交联单体、偶联剂提高了木器漆的热耐性、耐水耐醇性。

产品主要特点：绿色环保木器漆具有硬度高，一般2H以上。耐热性强，100oC热水不会粘，耐水耐醇性高，放在水中一个月以上不脱落。

应用范围：地板、门窗、家具用漆。

性能指标：

外观             乳白色，呈蓝光   固含量           48~50

黏度/mp.s        1000 ~2000       耐热性（沸水）    不回粘

耐水性/d          30              残渣量/g          0.3

表干时间/min      12              固化时间/h        24

储存稳定性        六个月良好      附着力            100%

注意事项：该漆使用温度>8oC。相对湿度70%以下使用。

★

### 261.乳胶涂料生产技术

乳胶涂料，属环保型涂料，本技术产品可替代溶剂型涂料。各种金属防腐，各种建筑物美化装璜。附着力、遮盖力、抗老化等指标均居国内外先进水平。

按年产2000吨规模计，设备费             20万元

土  建             50万元

流动资金           80万元

效益分析：按年产2000吨规模计，年利税200万元。

★

### 262.微皂乳液聚合技术

用于生产高性能丙烯酸酯及其共聚乳液。

丙烯酸酯及其共聚乳液已被广泛用作为涂料、胶粘剂等的基料。但由常规乳液聚合制得的乳液制成的产品具有耐水性和附作力差, 易起泡等缺点。为此,国外对无皂乳液聚合技术进行了大量的研究,但该技术的工业化相当困难。针对这些问题，研究出一种微皂乳液聚合新技术。采用该技术不仅能显著提高产品的耐水性和附作力, 降低产品的起泡性,而且易于工业化, 生产成本显著低于国外提出的无皂乳液聚合工艺, 甚至低于常规乳液聚合工艺。

无三废排放。

★

### 263.氨基丙烯酸水性烘烤漆和室温自交联水性木器漆

涂料是一种重要的工程材料。但传统的涂料因使用了大量的有机溶剂而造成了严重的环境污染和资源浪费。在环境和健康已受到人们普遍重视的当今社会,用水性涂料代替溶剂型涂料已成为涂料发展的必然趋势。

氨基丙烯酸水性漆是以氨基树脂为固化剂、羟基丙烯酸树脂为成膜树脂制备的一类烘烤漆,可用于罐听等金属制品的涂装。该漆采用了树脂复合等多项新技术,具有良好的漆膜性能和施工性能。

室温自交联丙烯酸水性漆采用了室温自交联和树脂复合等多项新技术,漆膜具有较高的硬度、抗污性和耐水性,可用于各种木器制品的涂装。

以上水性漆的生产设备主要包括聚合釜、砂磨机,调漆桶等设备。

无三废排放。

★

### 264．高光冷瓷涂料

性能：韧性超瓷，亮度超漆，可直接喷涂在水泥制品、金属、木材、塑料、橡胶、玻璃钢、石棉板等物体表面，涂膜常温固化，色彩徇丽，光亮如瓷似镜。耐酸、耐碱、耐磨、耐折，附着力强。

用途：室内外装修。机械、化工设备、车辆、船舶等内外喷涂。

原料：聚氨酯，环氧树脂等。

设备：球磨机或胶体磨。配电量：10千瓦；厂房：50平方米，高3米。

三废：无，  生产周期：10～12小时

效益：设备投资3万元，生产人员2～3人，原料成本1.3万元/吨，售价 2.6

万元/吨，年产50吨，产值130万元，年利税50万元。

★

### 265．仿瓷涂料

特点：质地似瓷，洁白如玉，平整为镜，不掉粉、不裂缝、不退光、不易覆着

灰尘，可配制多种色彩，设备可土可洋，成本低，效益高，原料易得。

用途：新一代内墙装饰涂料。

原料：聚乙烯醇、六偏磷酸钠、轻钙等。

条件：设备投资5000元（原有涂料厂设备不动即可生产），厂房40平方米，

配电量3千瓦。

效益：成本700元/吨，售价1250元/吨，2人可班产1吨。

★

### 266．新型透气性防水剂ＬＭ

本品系化学型耐酸、防水、防霉剂，与动植物纤维及化学纤维起反应，生成防水膜，无毒。经处理的制品不影响透气性，牢固、手感柔软，防霉、防污，具有良好的防水性，耐稀碱及有机溶剂，耐皂洗和干洗。

①质量指标：外观：绿色稠状物；比重：1.0 （20℃）

水不溶物1.0％（6个月内1％水溶液），1％水溶液  pH 3～4。

②产品用途：本品具有良好的耐酸、防水、防霉功能，可以广泛应用于植物纤

维（棉、麻、纸张等）、动物纤维（羊毛、丝绸、皮革等）、化

纤（晴纶、涤纶等）的防水处理。如雨衣、雨伞、防水工作服、

帐蓬、大型车衣的防水处理，以及包装物的防水、防潮处理。

③使用方法：先将本品配成3～6％的水溶液，使之完全溶解，用喷涂、刷擦、

浸渍、淋浴等方法将织物进行处理后，自然凉干或太阳晒干，即

具有良好的透气防水性，如果再在60～70℃下烘干，则附着更为

牢固，可耐皂洗25～30次，甚至更多。本品处理的制品可达国家

一级标准。

④经济效益:原料成本：7000元/吨，售    价：1.5～1.8万元/吨，扣除税收，

人工工资等，纯利7000元/吨，年产100吨，年利润70万元。

⑤设备投资：5万元（不包括水、电、汽公共设备）

厂    房：50平方米，高度6米，生产人员：3～4人。

本品无三废污染。

★

### 267．皮革涂饰剂--软I、软II、SB、BN、中-1、填充树脂

用途：磨面革或全粒面革的底中层涂饰。

原料：丙烯酸脂、丙烯腈等

设备：搪瓷釜、冷凝器、锅炉、计量槽。

条件：厂房120平方米，电15KW、水5吨。

效益：700元/吨利润。

### 268．抗水剂

用途：①提高涂布纸的耐水性、性能达日本E2-613的水平；

②提高内外墙涂料的耐水性；

③衬布厂、辅料厂、印染厂的交联剂，性能达西德巴斯夫公司的

Laurit M-90的水平。

设备：搪瓷釜、冷凝器、锅炉、计量槽、真空泵、两用茶水炉。

条件：厂房40平方米、高5米，电20度/吨、汽2吨/吨、水2吨/吨。

效益：售价5700～6200元/吨，吨总成本4000元。

★

### 269．隔热镇水粉

特点与用途：广泛用于各种工业、民用建筑、仓库及地下室的防水、防潮、隔

热保温工程。

生产条件：厂房80平方米，电4千瓦，0.1吨锅炉。

经济效益：原料成本500元/吨，售价1800～2000/吨。

三    废：无。

★

### 270．多彩立体花纹涂料

特点与用途：高档装饰涂料，内墙壁纸的换代产品，具有优良的耐油、耐水、耐酸碱、耐洗刷、防霉、不起泡、不掉粉、不剥落、不皱皮等特性。使用寿命长达15年以上。适应灰砂浆批档、混凝土、石膏板、木板、塑料等基材表面，彩色图案可任意选择。一次喷涂即可获得多彩立体花纹，装饰效果豪华、典雅。适用于宾馆、饭店、办公楼、会议室、商场、厅堂居室等和内墙装饰。

生产条件：年产360吨工厂，厂房60平方米，无级高速搅拌机一台， 溶料缸一

台恒温水槽一个，料缸一台，设备投资4万元，电6千瓦，无三废。

经济效益：综合成本0.8万元/吨，出厂价1.6万元/吨。

★

### 271．带锈漆

用途：不必除锈就可将带锈涂料直接刷在带浮锈的金属表面上。

原料：乳胶类（如苯丙乳胶等）、白乳胶、磷酸等。

设备：带搅拌器的混合桶、研磨机。

条件：常温操作，电1千瓦，厂房30平方米,生产工人2名。

效益：可日产1吨，以销定产，利0.2万/吨。

特点：设备工艺简单。

★

### 272．透明防火涂料

用途: 透明防火涂料，是本身不会燃烧且能延缓、阻止火焰漫延的涂层，在常温下还具有一定的装饰和保护性。广泛应用于建筑物，车辆、飞机、电讯、电器、军工、化工、木制品和包装等方面。

原料：云母、碳酸钙、石英、硼砂、硅酸盐、元明粉。

设备：混合器1台(约3000元)带搅拌的反应缸1台(约5000元),胶体磨一台。

消耗: 常温常压进行 装机容量12千瓦。厂房面积：40平方米。

三废：无

★

### 273．乳化沥青防水涂料

乳化沥青防水涂料是以沥青为基料，加乳化剂而成。主要用于楼顶、房顶的防水，旧房屋维修补漏、地下工程防潮等。变热施工为冷施工，操作方便，使用安全，比传统的“两毡三油”降低造价20％，提高工效30％，夏天不流淌，冬天不龟裂，不易老化，使用寿命长，有较好的社会效益和经济效益。

★

### 274.水性带锈防锈漆

常用的溶剂型防锈漆使用了大量有机溶剂，造成了严重的环境污染和资源的浪费。我院成功研制出水性带锈漆，经常州涂料研究所检验各项指标合格，性能超过醇酸底漆和酚醛底漆。该漆无污染，可直接涂刷在锈层上。

厂房：２００平方米。

设备：反应釜、砂磨机及配套设施。

投资：５０万元（年产５０００吨）。

效益：吨成本５０００元，售价１００００元。

三废：无

★

### 275.丙烯酸聚氨酯锤纹漆

丙烯酸聚氨酯锤纹漆是氨基醇酸树脂锤纹漆和热塑性丙烯酸树脂锤纹漆的替代产品。可直接在锈面上喷涂，涂膜具有美丽的锤纹效果。可用于防盗门、仪器仪表、化工设备、水泵等金属制品的涂装。

厂房：５０平方米。

设备：三辊磨、调漆筒等。

投资：５～１０万元（年产１００吨）。

效益：吨成本１７０００元，售价２５０００元。

三废：无

★

### 276.膨胀型防火乳胶漆

我国目前生产的防火涂料品种很多，但其防火性能、耐擦洗性能和装饰性能较差。针对该状况，参考国外专利，我院成功地研制出膨胀型防火乳胶漆。经天津消火研究所检验，该漆理化性能合格，防火性能达１～２级。

厂房：５０平方米。

设备：砂磨机、调漆筒等。

投资：１０万元（年产５００吨）。

效益：吨成本６０００元，售价１３０００元。

三废：无

★

### 277.改性石油树脂防锈底漆

石油树脂是廉价的树脂，但直接用该树脂制作的油漆附着力、柔软性等指标差。我院研究的改性石油树脂漆附着力、柔软性、耐水性等性能指标均十分优异。该漆可作渔船的防锈底漆和在大气环境下中各种钢铁制品的防锈底漆。

厂房：５０平方米。

设备：砂磨机、调漆筒。

投资：１０万元（年产５０００吨）。

效益：吨成本４０００元，售价１００００元。

三废：无

★

### 278.中、高档外墙涂料

我院成功研制出系列复合核／壳苯丙乳胶漆和纯丙乳胶漆。该漆色泽绚丽多彩，不易脱落，具有良好的抗污性和耐老化性，是理想的外墙涂料。

厂房：５０平方米。

设备：聚合釜、砂磨机、调漆筒。

投资：２５万元（年产１０００吨）。

效益：吨成本４０００～１５０００元，售价８０００～２５０００元。

三废：无

★

### 279.水性道路标志涂料

产品说明:该水性道路标志涂料是由丙烯酸酯类单体与自交联性功能单体共聚成乳液成膜物，然后与纳米二氧化硅、功能多胺聚合物、颜填料和助剂经研磨得到高粘度纳米复合涂料。产品接近零VOC，各类助剂加入量少，对人体、生物和环境均无毒害，适应社会发展的绿色环保要求。本产品渗透性极佳，具有极强的封闭性和抗碱性，附着力强，干燥速度快、耐磨性好，能有效地润湿路面，封闭路面孔隙，大大增强涂料与路面的层间结合力,综合性能优于溶剂型涂料和热熔涂料。

主要特点:常温快干、粘结力强，耐磨、耐压、耐候性好、抗水、抗污染、抗黄变、流平性佳、全能环保，产品施工方便、储存稳定性好，综合成本低，设备易于清洗。

应用范围：适用于各种柏油及水泥路面，特别适宜涂覆要求快干、耐磨的城市道路、高等级公路及机场跑道和码头等领域作为标志及标线漆用。

施工工艺：

施工方法：采用喷涂式机械施工或刮涂机械施工，避免雨雪雾天气中作业。
    漆膜厚度：干膜30～50μm（根据路面情况可适当调整）, 湿膜：60～80μm。

底材处理：施工前应扫净施工路面，避免由灰尘、沙土产存在而影响附着，施工时地面不能潮湿冰冻。

投资概算：设计一年产量千吨生产规模的生产厂，设备投资10万元以下，人员10人左右，厂房面积300m2左右，吨成本约1万元，市场价每吨1.6-2.0万元，吨获利6千元以上，经济效益可观。

技术水平和合作方式：该技术经过多次中试试验，技术已十分成熟。技术达到发达国家同类产品水平，目前国内还没有检索到此类产品的相关资料，填补了国内空白，市场空间广阔，具有很好的应用前景。

★

### 280.水性防锈漆

产品说明:该水性防锈漆是由丙烯酸酯类单体与自交联功能单体共聚成的透明水溶性树脂，然后与纳米二氧化硅、防锈颜填料缓蚀剂、防锈剂和助剂经研磨得到水溶性防锈涂料。产品对人体、生物和环境毒害小，符合环保要求。该产品附着力强、光泽高、自干速度快、抗渗透能力强，与其它涂料和或油漆结合力强、相容性好，可广泛用作防锈底漆。

主要特点:常温快干、粘结力强，耐磨、耐候性好、抗水、抗污染、抗黄变、流平性佳、产品施工方便、储存稳定性好，综合成本低，设备易于清洗。

应用范围：可用作各种大小型设备、五金、车辆、板材、钢管等的防锈底漆，也可单独用作防锈面漆。

投资概算：设计一年产量千吨生产规模的生产厂，设备投资10万元以下，人员10人左右，厂房面积300m2左右，吨成本约1万元，市场价每吨1.6-2.0万元，吨获利6千元以上，经济效益可观。

技术水平和合作方式：该技术已经过中试实验，技术成熟。技术达到国内同类产品水平，市场空间广阔，具有很好的应用前景。

★

### 281.高性能建筑用防水涂料

本项目是一种双组份反应型聚氨酯防水涂料。A组份为油状液体，B组份为油状液体、膏状或者粉末状固体。将俩组份按一定比例混合均匀，形成油状低粘度的液体，涂刷或浇注在工作面上，经反应固化数小时后成为既富有弹性、坚韧又具耐久性的防水涂膜。该材料施工无污染，是绿色环保材料。其物理力学性能优异具有弹性，因此该材料耐磨、耐热、耐寒、耐老化性好。该材料常温下为液体反应活性高，因此施工时不需全面加热，可安全、方便的在各种不规则形状的基面上施工具有很高的附着力，维修方便。

性能指标：拉伸应力/MPa            ≥1.65

断裂伸长率/%          ≥350

低温柔性        -30℃涂膜无裂纹

不透水性       0.3MPa,30min,不渗漏

固体含量/%          ≥94

涂膜表干时间/h      ≤4

涂膜实干时间/h      ≤12

应用领域：① 屋面：混凝土平、斜屋面及不规则形状屋面的抗渗。② 建筑墙、地面：混凝土内墙、外墙、底板、电梯坑、地下隧道、沉井、管道等，卫生间、浴室、厨房、游泳池。③ 接缝：施工缝、伸缩缝、穿墙管、落水口。④ 粘结：木地板、水泥板、石棉制品、陶瓷制品、地砖、釉面砖等。

由于聚氨酯材料具有优异的耐磨性、低温弹性、耐老化性，因此，应用领域宽广。并且该材料是环保型涂料、可进行无接缝安全施工，所以，产品市场前景广阔。

投资概算：该项目所需设备为搅拌式反应釜、平板硫化机、蒸汽锅炉，设备总投资约为25万元。占地面积约为150m2 ，厂房局部高大于6m。

技术成熟程度：本项目技术完全达到工业生产要求。

经济效益分析：该材料成本约为：13.00元/kg，若涂层厚度为150μm，则每kg防水涂料可涂刷6m2墙面。

★

## 十六、其它

### 282．植物病毒ＴＭＶ，ＴＲＳＶ，和ＳＢＭＶ伏安酶联免疫检测试剂盒

植物  病毒可以引起严重的植物病害，它们严重威胁着粮食作物、蔬菜、果树和林木。为了满足全国各地对植物病毒检验检疫的需要，我院在国家自然科学基金和省科委的资助下开展了烟草花叶病毒（ＴＭＶ）、烟草环斑病毒（ＴＲＳＶ）和南方菜豆花叶病毒（ＳＢＭＶ）等三种植物病毒的伏安酶联免疫检测试剂盒的研制。这三种植物病毒是十分重要的植物病毒。

现研制成功的这三种植物病毒的伏安酶联免疫检测试剂盒，已通过山东省科委组织的技术鉴定。本项目作为高新技术鉴定之后，人民日报、科技日报、中国化工报、中国石油和化工、山东化工、山东高校科技快讯、青岛广播电台等报刊和电台均作了报道。

所研制的三种伏安酶联免疫检测试剂盒分别检测烟草花叶病毒、烟草环斑病毒和南方菜豆花叶病毒简单方便，具有高准确性和高灵敏度，烟草花叶病毒的检测限达到0.25ng/ml,烟草环斑病毒的检测限达到10ng/ml,南方菜豆花叶病毒的检测限达到45ng/ml。

这种试剂盒的推广应用，有明显的经济效益，该试剂盒可测定样品９６个，成本４００元，售价１０００元，本项目属生物工程产品，需厂房小，投资小，效益高，无三废。

★

### 283．人体微量元素快速测定法

人体微量元素与人的寿命、健康、智力以及某些疾病都有密切的关系。人体中含有锌铜铁锰等十多种必不可少的微量元素及铅铊镉等多种有害元素，一旦人体中缺少某种必需的微量元素，就会引起疾病、低智能甚至死亡。多了，同样也会危害人身体健康，也会导致死亡。通过对人体微量元素的测定，进行必要的防治，可以提高人类自身的素质。本方法是一种人体微量元素快速测定法，可以同时快速测定人体中锌铜铁锰铅等多种微量元素，可用于临床辅助诊断手段，也可作为保健测定，特别适用于青少年及幼儿的微量元素缺乏症的研究。此成果属国内首创，有广阔的应用范围，有很大的经济与社会效益。

主要设备：电化学分析仪一台，实验室一间。

经济效益：一台仪器测定，一年可获得经济效益10万元。

三    废；有少量废气。

★

### 284.改良型液体硫化染料的制备

在印染工业中，硫化染料是目前较常用的一类染料，硫化染料有着广泛的色泽范围，与其它染料系统比较，特别是和还原染料及活性染料比较，不但染色周期较短、对死棉的覆盖性较好、加盐少、有良好的耐洗性和耐晒牢度，而且价格较低，因此其耗量居世界染料市场的前列。今天，在欧美等发达国家，液体硫化染料产品已占全部硫化染料的９０％以上，市面上一般见不到粉状硫化染料的产品。而在我国，粉状硫化染料的应用仍然在印染企业中占主导地位，产品缺少竞争力。液体硫化染料与粉状硫化染料相比具有明显的优点：

- 加料方便，减少了还原等过程，更适合于自动化程度较高的连续染色过程生产。

- 品质稳定，每一生产批次的液体硫化染料染色效果统一，不同批次的染料染色效果相差很小。

- 消除了粉尘飞扬，改善了劳动条件，减轻了环境污染。

- 液体硫化染色已经过溶解、过滤、净化，因此杂质少，比普通的硫化染料色度深。

虽然液体硫化染料与粉状硫化染料相比有着明显的特色和优势，但也存在稳定性差、抗冻性差、易发生氧化及析出现象等问题，本项目主要解决了硫化染料稳定性差的问题。

由青岛某大型染料厂进行了１２５升反应釜的中试实验，其反应产品分别在济南某染料厂和济宁某染料厂作了染色分析实验，化验结果为：（１）来样力份１００％。（２）色光丰满，青光大，红光较小。（３）符色较少，水洗皂洗牢度较好。（４）该染料可直接配成染料使用，操作简便、工艺流程短、易清洗，节约水和能源，是一种大有发展前景的新型染料。对中试的产品在室温下放置一年后，几乎没有析出及氧化现象发生，染色效果稳定。

厂房：５０平方米。

投资：１５万元。

效益：毛利润４０～５０％。

★

### 285.铜制品擦亮剂（膏）

本品适用于黄铜、紫铜等铜制品的擦亮抛光处理。采用对铜氧化膜、铜锈的物理化学处理原理，而对铜件无腐蚀作用。用本品擦亮的铜制品光亮如镜。由于擦亮剂本身的缓蚀作用，光亮持久，其擦亮速度、光亮度接近国内最优秀产品。但本品采用了天然无机填充料，故成本较国内同类产品低。

★

### 286.混凝土基面施工养护剂

用于混凝土路面、墙面等场合的施工养护，以保持混凝土路面施工后的早期强度。施工后两小时喷涂本产品浆料，可在半小时内成膜，减缓水份的蒸发，２４小时内的保水率〉

８０％。因而可代替用草帘、塑料等膜覆盖、后期喷水保养的工艺。

原料：丙烯酸酯、苯乙烯等。

设备：搪瓷釜、冷凝器、真空泵、高位槽。

投资：１０～１５万元。

效益：吨利润１５００～２０００元。

三废：无

★

### 287．金属清洗剂

金属清洗剂主要用于各类机械器件的油污清洗，在机械厂、轻纺厂、化工厂、汽车修理以及日常生活中有广泛的应用，特别是随着汽油、煤油（过去常用于金属清洗）的大幅度提价，金属清洗剂将代替汽油、煤油而占据越来越大的市场。金属清洗剂具有清洗效率高、无刺激味、不刺激皮肤、漂洗容易、防锈等多种功能。我们根据不同用途，研制出YZ系列共八个新型金属清洗剂品种，分别是YZ-1、YZ-2、YZ-3、YZ-4、YZ-5、YZ-6、YZ-7、YZ-8性能与进口的同类产品相当，具有很强的竞争能力。

建一年产1000吨YZ清洗剂的工厂，设备投资约15-20万元，厂房面积100平方米、高度4～6m, 生产人员约8人，无环境污染。

YZ-系列产品售价按品种不同在500～8000元/吨之间，成本200～5000元/吨，有较大经济效益。

★

### 288．高效无泡、洗瓶剂

特点及用途：具有很好的去污和消毒效果，适用于70～80℃条件下的酒瓶、 饮料瓶、罐头瓶洗涤。一条啤酒生产线，年用量800吨左右。

生产条件：厂房40平方米，配电量10千瓦，锤式粉碎机一台，混合粉碎机一台。

经济效益：原料成本2000元/吨，售价3500元/吨。

三    废：有少量粉尘，可密闭操作

★

### 289．新型水质稳定剂－－羟基乙叉二磷酸（HEDP）

用途：用作水处理阻垢剂，是通用性能很好的金属络合剂，过氧化氢稳定剂。

原料：三氯化磷、醋酸

设备：搪瓷釜、冷凝器、真空泵、锅炉。

条件：厂房100平方米，电10KW。

效益：明显经济效益。

★

### 290．ATMP水质稳定剂－－氨基三甲叉磷酸（ATMP）

用途：新型水质稳定剂，能与水中碳酸盐类形成稳定的络合物、对冷却水、循环冷却水的容器、输水管线、换热器及锅炉有很好的防垢、阻垢、缓蚀作用。

原料：氯化铵、三氯化磷、甲醛。

设备：搪瓷釜、冷凝器、真空泵、锅炉。

条件：厂房100平方米，电10KW。

效益：明显经济效益。

★

### 291．电瓶更新剂

铅蓄电池(电瓶)，是广泛用于飞机、汽车、火车、船舶等运输工具的起动电源和备份电源。本产品具有消除旧电瓶硫化沉积、使电瓶再生和自身再充电，减少蓄电池自动放电和内部发热，从而提高电瓶容量，增强输出功率，缩短充电时间，降低充电温度和次数，延长电瓶使用寿命等，适用于所有的新、旧铅蓄电池。

以年产20万瓶更新液计算：设备投资5千元，流动资金10万元, 生产人员2人。年产值640万元, 利税300万元。

★

### 292．砂浆宝

砂浆宝是一种新型砂浆添加剂，适用于工业与民用建筑、水池、涵洞及道路桥梁工程。主要特点是改善砂浆物理性能、提高工程质量、降低成本、文明施工、节约能源。微量掺和，即可代替全部石灰、部份水泥(本产品每吨可节约200－500 水泥），并提高强度。经数年应用，经济效益巨大，多种不同配比砂浆每立方米可分别节约40-80元，提高强度15－50%, 基本消除水泥达不到标号的情况。先后获省、部级以上多项奖励。

★

### 293．石板材快磨剂

大理石、花岗石等石材，由于其硬度高，加工磨削石材时，都使用硬度极高的金刚石工具，用大量水来冷却，由于水的润滑性、耐极压性差，所以不仅金刚石工具磨耗大、工效低，而且磨削时的碎片和石粉去除能力差，往往容易堵塞，更引起加工效益降低，若用快磨剂可免除上述缺点，本剂的特点有：

(1) 工效高，一般比用水作磨削液要提高1倍以上。

(2) 加工质量好，产品的光滑程度较高.

(3) 金刚石磨具省

(4) 节省用水

主要原料: 高级脂肪酸甘油酯，烧碱，6502#, 极压剂

主要设备：搪瓷反应发釜或A3反应罐、冷凝器

三    废：无

★

### 294．钛微肥的生产技术

本产品为支农产品，是科学种田必不可少的螯合肥料，该技术来自匈牙利专利。经推广市场前景良好。该产品广泛用于各种农作物、经济作物、瓜果蔬菜、青饲、中草药和花卉等。可激发植物细胞活力，达到好的抗叶斑病、锈病、植霉病、白粉病的能力。

该产品外观为绛色，维生素Ｃ含量5％，钛大于0.02％，其它为少量的铜、锌、锰、铁、钼、硼等。

该成果通过鉴定，成果属国内先进水平。原料消耗为0.5万元/吨，产品售价为1.2～1.4万元/吨，形成20吨的年生产能力，设备投资3万元。厂房面积40 平方米，可得利税12～15万元/年。不用汽，无三废。

★

### 295．高效缓释维生素类食品添加剂和药物辅料

直接向食品添加维生素，时间长了之后维生素易氧化变质，经环糊精包接之后，提高储存性能且经消化后吸收速度快，提高生物利用度。为良好营养食品和药物添加剂。工艺是将β—环糊精溶解，与维生素（C、A、D、E等）在一定的温度和PH值下反应后经结晶分离得包接晶体。

主要设备：搅拌槽式反应釜，锅炉，厂房50平方米。

经济效益：吨成本2000元，售价3000元。

三    废：无

★

### 296.双（硫代甘醇酸异辛酯）二辛基锡

塑料热稳定剂, 具有优良热稳定性和加工适应性。适用于硬质和软质制品，如板材、管材、薄膜及各种包装容器等。制品透明性好、印刷性好。本品还有一定增塑性，是一种重要的塑料添加剂。

★

### 297.电石法氯乙烯装置原料气深度脱水新技术

目前工业化装置中，对乙炔与氯化氢混合原料气通过降温冷凝法使其含水降至0.06%—0.03%（重量比），但剩余这些微量水仍会造成氢氯化转化器列管中的催化剂吸水结块、催化活性下降、反应系统阻力降增大等问题，影响正常生产。

本新技术采用溶剂洗涤、冷冻吸附法将上述原料气中由水分形成的盐酸水合物析出并带出，从而可使原料气脱水效果提高几十倍。

本项技术研究完成于2006年6月，目前尚属于理论研究成果且属国内首创，本项技术研究者愿与有关企业合作，将该技术作为技改措施直接应用到工业生产装置中。

★

### 298.生产超低碘价氢化棕榈油的新技术

随着新型、环保、高效的脂肪酸甲脂磺酸盐（MES）洗涤剂产品市场需求量的增加，该产品生产所需的超低碘价氢化棕榈油（碘价在0.3以下）的需求量也随之增加。然而一般的油脂加氢技术或油脂加氢生产装置生产的硬化油产品很难达到上述碘价指标，本项技术通过对加氢反应器的新设计方案与技术制造，采用过量氢气外循环冷却的生产工艺，生产出了超低碘价氢化棕榈油产品。

应用本项技术已经建设了一个年产万吨的工厂，欢迎有关人员到厂家参观并进行技术洽谈。

★

### 299.对于电石法制VCM（年产10万吨以上规模）装置，提高其转化工段生产能力10％的新技术

年产10万吨以上生产规模的电石法制VCM装置，其转化工段一般有30多台转化器，本技术主要采用加大原料气进口流量、改变乙炔/氯化氢进料摩尔比、提高催化剂的催化效率等措施来实现提高转化工段生产能力的目的。

本技术无论对已建成的大型电石法制VCM装置的挖潜扩产，还是对新建VCM装置的减少转化器台数、节省投资，均是有益的，估计每年可新增经济效益1500万元以上。

本技术经过文献查新，没见到相关报道。属国内首创。目前已申报国家专利。

本项技术暂仅对年产10万吨以上VCM装置的工厂进行技术转让。

欢迎来人来函洽谈。

★

### 300.从镍、钴切削废料中回收有用成分制备其盐类或金属氧化物

镍钴合金以其优异的性能和用途，日益受到重视，在飞机、汽轮机、汽车及高科技领域应用十分普遍。为适用不同用途需要，各种型号的铁基、钴基、镍基、表面硬化等高温耐磨合金中都含有较高数量的金属镍、钴，有的钴、镍含量高达50%以上。在生产和加工这些设备或部件过程中，产生了大量切削废料。

金属镍和钴因矿物品位含量低，开采及生产工艺复杂，价格昂贵。特别是金属钴目前我国主要依靠进口，所以对其进行回收越来越受到重视。

本项目采用湿法冶金的方法，对切削废料进行溶解、分离、提纯。制成其盐类或氧化物（视市场需要定），从而达到回收利用的目的。这些切削废料中多还含有不同数量的铁、铬、钼、锰……

①投资：  厂房面积：  500～800m2，设备投资：  20～30万元，流动资金：  50万元

②技术成熟：在工艺过程中，包含某些专利技术待申请。

③经济效益：经济效益视回收合金的种类，含金属镍、钴的成分定。目前金属钴价为：30～35万元/吨，金属镍价位：15万元/吨左右。

如：含钴52%，镍10%的切削废料每吨售价：5～7万元。若年回收20吨计，效益为：180～200万元左右。

合作方式：任选

★

### 301．铬渣资源化治理技术：铬渣-煤矸石烧结多孔砖的开发

性能指标：铬渣-煤矸石烧结多孔砖产品经中国环境监测总站检测，六价铬和总铬浸出毒性均符合国家相关环境标准（GB 5085.3-1966）；经国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心检测，符合建筑材料相关标准（GB 13544-2000），其放射性核素限量指标符合标准建筑材料要求（GB 6566-2001），其产销与使用范围不受限制。

应用领域：固体废物（铬盐企业产生的废渣，即铬渣）处理。

投资概算：铬渣治理成本仅为15-20元/吨（不包括铬渣的运输费）。

技术水平：技术成熟，经多次中试，铬渣治理效果良好。

合作方式：技术（发明专利）转让。

★

### 302、碱渣、油田油泥资源化处理：橡胶助剂开发

性能指标：一年处理相应的固体废物约1万方，生产橡胶助剂约5000吨。

应用领域：固体废物（碱厂碱渣、油田含油污泥）处理。

投资概算：设备费110-130万元，总投资约240-270万元。

技术水平：技术成熟，开发的橡胶助剂已经用于橡胶工程。

经济效益分析：橡胶助剂生产成本约330元/吨；销售价格根据产品级别和质量确定，约500-1200元/吨。投资回收期约1.5-3.2年。

合作方式：技术（发明专利）转让。

★

### 303、各类矿渣的处理处置与土地复耕技术的研发

根据矿渣类型不同，确定矿渣的处理处置方式（包括资源化利用），以及土壤复配、土壤生物修复、土地复耕等技术方案。

该项技术必须与矿渣产生企业共同开发。

★

### 304.高效节能的高浓度有机废水处理技术

化工、制药及染料等相关生产过程中，都可能产生高浓度的有机废水，这类废水的特点是COD含量高，生物可降解性差，资源浪费严重，合理高效的治理高浓度有机废水一直是环境技术领域研究的重点。本技术以“资源节约、环境友好”的循环经济思想为指导，突出资源再生利用的环保技术理念，以“回收”废水中“有用”资源，达到降低废水中的有害物质，实现环境保护和资源节约双赢的目标。同时，将化工系统工程方法引入到环境技术工程中，以工艺过程经济性为目标，废水排放COD为约束条件，寻求最佳工艺操作参数，以最少的消耗达到最佳的目标。

本技术已成功应用于多项高浓度有机废水的处理过程中，如：某石化企业“碱性高浓度有机废水的处理”，解决了困扰企业生产多年的难题，同时回收的有效物质每年可实现利税1500余万元；某制药企业的发酵母液处理，不仅解决了企业紧迫的环保治理难题，同时还可实现利税200余万元。

该技术将过程工程技术与环境保护技术巧妙结合，不仅具有较高的环境效益，同时还具有一定的经济效益，是治理高浓度有机废水有效的技术方法。

随着国家对环境保护、节能减排的重视，该技术将具有更广阔的应用前景。

★

### 305.高氨氮废水高效节能资源化处理新技术

氨氮是破坏水体的重要耗氧污染物，氨氮废水是过程工业普遍存在的污染源。近年来，随着过程工业的迅速发展，过程工业的氨氮废水呈现出排放量越来越大的趋势，严重危害着人们的生存环境，制约了经济的可持续性发展。高浓度氨氮废水的治理是目前国内水处理领域的难题之一，本技术以“资源节约、环境友好”的循环经济思想为指导，突出废水资源回收利用的环保技术理念，达到废水有害物质最小化及有害物质资源最大化，实现环境保护和资源再生利用双赢的目标。

本技术将化工系统工程方法引入到环境技术工程中，以工艺过程经济性为目标，废水排放氨氮为约束条件，寻求最佳工艺操作参数，以最少的消耗达到最佳的目标，重点解决氨氮的资源化（回收或回用）以及废水处理的成本（能耗）两大核心问题。

本技术可应用于过程工业中所有高浓度氨氮废水的处理。目前，已成功应用于煤造气、TMP合成等高NH3-N废水处理工程中，具有较好环境效益和一定的经济效益。该技术的推广应用，有利于促进过程工业的可持续性健康发展，有利于建设社会主义循环经济，保持人与自然的和谐发展，节约有限的自然资源，创建资源节约型、环境友好型社会。

★